前    言

本标准是对GB/T 12690.3-2002《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 重量法测定稀土氧化物中水分量》进行修订。本标准与GB/T 12690.3-2002相比主要变化如下：

——规定了氧化镨的称样量，2g；

——测定范围测定范围由0.20％～20.00%变为0.20％～10.00%。

——增加了质量保证和控制；

——进行了文本修订。

本标准共分 个部分：

——第1部分：

——第2部分：

——第3部分：

本部分为第3部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)归口。

本部分负责起草单位：赣州有色冶金研究所。

本部分起草单位：赣州有色冶金研究所。

本部分参加起草单位：。

本部分主要起草人：赖剑 刘鸿

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质
化学分析方法
重量法测定稀土氧化物中水分量

范围

本标准规定了稀土氧化物中水分量的测定方法。

本标准适用于稀土氧化物中水分量的测定。测定范围：0.20%～10.00%。

方法原理

试料在105℃～110℃加热一定时间,水分可以完全蒸发。称量样品加热前后的质量，计算出水分量。

仪器与设备

称量瓶：φ40mm，h25mm。

天平：感量0.0001g。

干燥箱：温度>110℃。

试样

试样需密封包装，开封后立即称量。

分析步骤

试料  
   除氧化镨以外样品称取5.0g试样（4），精确至0.0001g。氧化镨称取2.0g试样（4），精确至0.0001g。

测定数量
    称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

测定

5.3.1 将试料(5.1)置于已恒重的称量瓶(3.1)中，半开盖在干燥箱内于105℃～110℃加热60min。取出称量瓶，盖上盖，移入干燥器中，冷却至室温，称重。.

5.3.2重复5.3.1条的操作，直至质量恒定。

分析结果的计算与表述

按下式计算水分的百分含量：

w(H2O)…………………………（1）

式中：

m0——试料的质量，单位为克（g）；

m1——称量瓶的质量，单位为克（g）；

m2——加热后称量瓶与试料的质量，单位为克（g）。

7　精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1

| 水分量质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 0.95 | 0.09 |
| 2.98 | 0.14 |
| 4.92 | 0.20 |
| 9.96 | 0.26 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.　允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 水分量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.20～1.00 | 0.10 |
| >1.00~3.00 | 0.20 |
| >3.00~8.00 | 0.25 |
| >8.00~15.00 | 0.30 |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 12690.3—201×

代替GB/T12690.3—2002

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质
化学分析方法
第3部分：稀土氧化物中水分量的测定

重量法

Chemical analysis methods for non-RE impurity 
in rare earth metals and their oxides 
Part 3: Determination of water content of rare earth oxides -Gravimetric method

(送审稿)

201×-××-××发布

201×-××-××实施

国家质量技术监督局 发布