ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T 5239—201×

代替GB/T 5239-2006

氧化镨

Praseodymium Oxide

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

本标准代替GB/T 5239-2006《氧化镨》。

本标准与GB/T5239-2006《氧化镨》相比，主要变化如下：

——删除纯度不小于96%的牌号；

——增加纯度不小于99.99%和99.95%的牌号及字符牌号的表示方法，其稀土杂质考核指标分别用“分量”及“合量”表示；

——化学成分表中增加了Na2 O 、Al2O3、SO42–及主稀土元素量、水分、其他稀土杂质、其他显量非稀土杂质的考核指标，并对相关指标做出了新的规定；

——增加了“测试计算方法”的说明；

——调准了文本的格式。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准起草单位：湖南稀土金属材料研究院。

本标准参加起草单位：江阴嘉华新材料资源有限公司、赣州虔东稀土集团股份有限公司、江西南方稀土高技术股份有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、四川省乐山锐丰冶金有限公司、定南大华新材料资源有限公司、包头华美稀土高科有限公司。

本标准主要起草人：刘荣丽、王志坚、易师、刘宇晖、苏正夫、…..

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5239-1985、GB/T 5239-1993 、GB/T 5239-2006。

- 氧 化 镨

1 范围

本标准规定了氧化镨产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于化学法制得的氧化镨，可供制作金属镨、玻璃、陶瓷添加剂、稀土永磁合金等用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法

GB/T 18115.3  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

3  要求

3.1  化学成分

产品的化学成分应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表１

| 字符牌号 |  |  |  | - Pr6O11-4N | - Pr6O11-3N5 | - Pr6O11-3N | - Pr6O11-2N5 | - Pr6O11-2N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字牌 号 |  |  |  | - 031040 | - 031035 | - 031030 | - 031025 | - 031020 |
| - 化 - 学 - 成 - 分 - ︵ - 质 - 量 - 分 - 数 - ︶ - / - % | REO，不小于 |  |  | - 99.0 | - 99.0 | - 99.0 | - 99.0 | - 99.0 |
|  | Pr6O11/REO，不小于 |  |  | - 99.99 | - 99.95 | - 99.9 | - 99.5 | - 99.0 |
|  | Pr6O11，不小于 |  |  | - 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | - 杂 - 质 - 含 - 量 - ， - 不 - 大 - 于 | - 稀 - 土 - 杂 - 质 | - La2O3 | - 0.001 | - 0.002 | - 0.0030 | 0.05 | - 合量 - 1.0 |
|  |  |  | - CeO2 | - 0.002 | - 0.010 | - 0.030 | 0.05 |  |
|  |  |  | - Nd2O3 | - 0.004 | - 0.030 | - 0.050 | - 0.35 |  |
|  |  |  | - Sm2O3 | - 0.001 | - 0.005 | - 0.010 | - 0.03 |  |
|  |  |  | - Y2O3 | - 0.001 | - 0.002 | - 0.005 | - 0.01 |  |
|  |  |  | - 其他稀土 - 杂质 | - 合量为 - 0.001 | 合量为 0.001 | 合量为 0.002 | 合量为 0.01 |  |
|  |  | - 非稀 - 土杂 - 质 | - Fe2O3 | - 0.0005 | - 0.002 | - 0.005 | - 0.010 | - 0.010 |
|  |  |  | - SiO2 | - 0.005 | - 0.010 | - 0.010 | - 0.010 | - 0.010 |
|  |  |  | - CaO | - 0.005 | - 0.010 | - 0.030 | - 0.040 | - 0.050 |
|  |  |  | - Na2 O | - 0.010 | - 0.020 | - 0.030 | - 0.040 | - 0.040 |
|  |  |  | - Al2O3 | - 0.010 | 0.010 | 0.010 | - 0.050 | - 0.050 |
|  |  |  | - Cl- | - 0.0050 | - 0.015 | - 0.030 | - 0.030 | - 0.050 |
|  |  |  | - SO42– | - 0.020 | - 0.020 | - 0.030 | - 0.040 | - 0.050 |
|  |  |  | - 其他显量非稀土杂质总和 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |
| - 水分（质量分数）/%，不大于 |  |  |  | - 0.02 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.02 |
| - 灼减（质量分数）/%，不大于 |  |  |  | - 0.98 | - 0.98 | - 0.98 | - 0.98 | - 0.98 |
| - 注：表内所有检测均为去除水分后酌减前状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：测试计算方法

（1）灼减、水分量的分析方法按 GB/T 12690.2、GB/T 12690.3 规定的方法进行。

（2）非稀土杂质的分析方法按 GB/T 12690 规定的部分方法进行。

（3）稀土杂质的分析方法按 GB/T 18115 规定的方法进行。

（4）主稀土元素量（Pr6O11）为余量，由差减法求得，即[100%-（Σ 稀土杂质量+Σ 非稀土杂质量）]。

（5）稀土总量（REO）由差减法求得，即（100%-Σ 非稀土杂质量） 。

（6）主稀土元素的相对纯度（Pr6O11 /REO）由计算得出，即由主稀土元素量/稀土总量*100%。

3.2  外观

- 3.2.1  产品为黑色或褐色粉末。

- 3.2.2  产品应洁净，无可见夹杂物。

4  试验方法

- 4.1化学成分

- 4.1.1 稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

- 4.1.2 稀土杂质的分析方法按GB/T 18115.3的规定进行。

4.1.3 非稀土杂质及灼减的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.2 数值修约

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.3 外观检查

产品外观用目视检查。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起二个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4  取样与制样

化学成分的仲裁取样按表2规定进行。每件（袋）取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封保存。

- 表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取正整数 |

5.5  检验结果的判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验,如仍不合格项,则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

- 6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

6.1.1包装桶（箱）外应有不褪色明显标志，注明：

a) 供方名称;

b) 产品名称;

c) 牌号、批号、净重、毛重;

d) 出厂日期;

e) “防潮”标志或字样。

6.1.2  产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋(瓶)净重2kg、5kg、10kg。外包装桶一般为铁桶或木箱，每桶(箱)净重10kg、20kg、25kg。如需方有特殊要求，由供需双方商定。

6.2  运输、贮存

产品运输时严防淋雨。须存放干燥处，不得露天放置。

6.3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。