XB

ICS

分类号

中 华 人 民 共 和 国 稀 土 行 业 标 准

XB/T 104－201X

代替XB/T 104－2010

独居石精矿

Monazite concentrate

(送审稿)

××××－××－××发布                ××××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

- 前    言

本标准代替XB/T 104－2010。

本标准与原标准相比有如下改变：

——增加了引用标准；

——增加了产品的字符牌号；

——增加了产品U3O8含量范围；

——增加了产品P2O5含量范围；

——增加了产品总放射性活度指标的控制范围；

——增加了产品中氧化磷的分析方法参照GB/T18114.9进行。

——增加了产品总放射性活度的检测方法参照GB/T5750.13-2006进行；

——增加了原料溯源性标识（需注明具体的生产矿山名称）。

——增加了运输、贮存中规定产品运输需符合GB11806 放射性物质安全运输规程，贮存库房应干燥、通风、平坦，要划出警戒线，并采取一定屏蔽防护。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：湖南稀土金属材料研究院。

本标准参加起草单位：益阳鸿源稀土有限责任公司、赣州虔东稀土集团股份有限公司。

本标准主要起草人：刘荣丽、王志坚、刘宇晖、易师 、邹龙 、陈月华、姚南红、  、   、   。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——XB/T104-1995、——XB/T104-2000、——XB/T104-2010。

独居石精矿

  - 范围

本标准规定了独居石精矿的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于砂矿经选矿富集获得的干品独居石精矿，供提取稀土金属及其化合物和提取钍等用。

  - 引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T8170　 数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB/T18114  稀土精矿化学分析方法

GB 20664  有色金属矿产品的天然放射性限

GB 4792  放射卫生防护基本标准

GBZ139  稀土生产场所中放射卫生防护标准

GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB11806 放射性物质安全运输规程

- 要求

3.1化学成分

3.1.1产品的化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

| 字符 牌号 | 数字 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总放射性活度（Bq/Kg）， 不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REO 不小于 | ThO2 不小于 | P2O5 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | U3O8 | CaO | TiO2 | ZrO2 | SiO2 | Fe2O3 | 水分 含量 | A |
| REO-0260 | 000260 | 60 | 5 | 24 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 4×106 |
| REO-0255 | 000255 | 55 | 5 | 23 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 3×106 |
| REO-0250 | 000250 | 50 | 4 | 21 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 2×106 |

表1

3.1.2 产品中不得混入磷钇矿（Y2O3/ REO≤5%）。

3.1.3 每批产品中应提供氧化钍、氧化铀的含量及总放射性活度。

  - 外观

    - 产品为土黄色细沙状。

    - 产品必须洁净，不得混入外来夹杂物。

- 试验方法

4.1 产品化学成分分析方法按GB/T 18114的规定进行。

4.2 产品中氧化磷的分析方法参照GB/T18114.9进行。

4.3 产品总放射性活度的检测方法参照GB/T5750.13进行。

4.4 产品外观质量用目视检查。

4.5 数值修约按GB/T 8170的规定进行。

5   检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品以同一牌号为一批，应成批提交检验。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样数量按表2规定进行。每批产品采取插管法（内径10mm,1/3开槽管）取样，每袋取样量不少于100g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取整数 |

5.5 检验结果判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验,如仍不合格项,则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

6.1.1包装桶（箱）外应有不褪色明显标志，注明：

a) 供方名称;

b) 原料溯源性标识（需注明具体的生产矿山名称）；

c) 产品名称;

d) 牌号、批号、净重、毛重;

e) 出厂日期;

f) “防潮”标志或字样;

g) 放射性的三叶形的图示。

6.1.2产品内包装采用塑料袋，经热压或绳扎封口，每件净重50kg；外包装为铁制罐。

6.2 运输、贮存

产品运输时严防淋雨，须存放干燥处，不得露天放置；产品运输需符合GB11806 放射性物质安全运输规程，贮存库房应干燥、通风、平坦，要划出警戒线，并采取一定屏蔽防护。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d） 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e） 标准编号；

f） 检验日期；

g） 出厂日期。