XB

中华人民共和国稀土行业标准

废弃稀土荧光粉化学分析方法

第3部分：氧化钇、氧化铕、氧化铈、

氧化铽、氧化镧、氧化镝、氧化钆量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of waste rare earth phosphors—

Part 3: Determination of yttrium oxide、europium oxide、cerium oxide、

terbium oxide、lanthanum oxide、dysprosium oxide、 gadolinium oxide

contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(送审稿)

中华人民共和国工业和信息化部发布

ICS 77.120.99

H 14

XB/T XXXX—201X

201×-××-××发布

201×-××-××实施

前　　言

- 前　　言

XB/T XXX《废弃稀土荧光粉化学分析方法》共分3个部分：

第1部分：稀土氧化物总量的测定  重量法；

第2部分：铅镉汞含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

第3部分：氧化钇、氧化铕、氧化铈、氧化铽、氧化镧、氧化镝、氧化钆量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为第3部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：北京工业大学、赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京钢研纳克检测技术有限

公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心

本部分主要起草人：XXXXXXX

- 废弃稀土荧光粉化学分析方法

第3部分：氧化钇、氧化铕、氧化铈、

氧化铽、氧化镧、氧化镝、氧化钆量的测定

- 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 1  范围：

本部分规定了废弃稀土荧光粉中氧化钇、氧化铕、氧化铈、氧化铽、氧化镧、氧化镝、氧化钆量的测定方法。

本部分适用于废弃稀土荧光粉中氧化钇、氧化铕、氧化铈、氧化铽、氧化镧、氧化镝、氧化钆量的测定，测定范围见表1。

表1

| 稀土氧化物 | 质量分数/% |
| --- | --- |
| 氧化钇 | 5.00 ～ 45.00 |
| 氧化铕 | 0.10 ～ 6.00 |
| 氧化铈、氧化铽 | 0.05 ～ 10.00 |
| 氧化镧 | 0.05 ～ 20.00 |
| 氧化镝、氧化钆 | 0.05 ～ 0.50 |

- 2  方法原理

- 试样经碱熔、水浸，碱分离，盐酸酸化。在稀酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 3  试剂与材料

3.1  过氧化钠（优级纯）。

    - 3.2  氢氧化钠洗液（20 g/L）。

3.3  盐酸（优级纯，ρ1.19 g/mL）。

3.4  盐酸（8+92）。

3.5  硝酸（1+1）。

3.6  高氯酸（ρ1.67 g/mL）。

3.7  过氧化氢（30%）。

3.8  中速滤纸。

    - 3.9  钇标准贮存溶液：称取0.1270 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钇[ω（REO）>99.5%，ω（Y2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钇。再将此溶液用盐酸（3.4）稀释成1 mL含200 µg钇、1 mL含100 µg钇和1 mL含10 µg钇的标准溶液。

    - 3.10 铕标准贮存溶液：称取0.1158 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铕[ω（REO）>99.5%，ω(Eµ2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铕。再将此溶液用盐酸（3.4）稀释成1 mL含200 µg铕、1 mL含100 µg铕和1 mL含10 µg铕的标准溶液。

    - 3.11  铈标准贮存溶液：称取0.1228 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铈[ω（REO）>99.5%，ω（CeO2/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.5），加入10 mL过氧化氢（3.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铈。再将此溶液用盐酸（3.4）稀释成1 mL含200 µg铈、1 mL含100 µg铈和1 mL含10 µg铈的标准溶液。

    - 3.12 铽标准贮存溶液：称取0.1176 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铽[ω（REO）>99.5%，ω（Tb4O7/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铽。再将此溶液用盐酸（3.4）稀释成1 mL含200 µg铽、1 mL含100 µg铽和1 mL含10 µg铽的标准溶液。

    - 3.13 镧标准贮存溶液：称取0.1173 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镧[ω（REO）>99.5%，ω（La2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铽。再将此溶液用盐酸（3.4）稀释成1 mL含200 µg镧、1 mL含100 µg镧和1 mL含10 µg镧的标准溶液。

    - 3.14 镝标准贮存溶液：称取0.1148 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镝[ω（REO）>99.5%，ω(Dy2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镝。再将此溶液用盐酸（3.4）稀释成1 mL含100 µg镝和1 mL含10 µg镝的标准溶液。

    - 3.15钆标准贮存溶液：称取0.1153 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钆[ω（REO）>99.5%，ω(（Gd2O3/REO）>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钆。再将此溶液用盐酸（3.4）稀释成1 mL含100 µg钆和1 mL含10 µg钆的标准溶液。

4  标准系列溶液的配制

    - 4.1  标准系列溶液1：将钇、铕、铈、铽、镧、镝、钆标准溶液（3.9~3.15）按表2分别移入5个100 mL容量瓶中，用盐酸（3.4）稀释至刻度，制得标准系列溶液1，标准系列溶液质量浓度见表2。

表2

| 标液编号 | - 各稀土浓度/（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 钇 | - 铕 | - 铈 | - 铽 | - 镧 | - 镝 | - 钆 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - 0.2 | - 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | - 0.5 | - 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | - 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | - 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |

4.2  标准系列溶液2：将钇、铕、铈、铽、镧、镝、钆标准溶液（3.9~3.15）按表3分别移入6个100 mL容量瓶中，用盐酸（3.4）稀释至刻度，制得标准系列溶液2，标准系列溶液质量浓度见表3。

表3

| 标液编号 | - 各稀土浓度/（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 钇 | - 铕 | - 铈 | - 铽 | - 镧 | - 镝 | - 钆 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - 2.5 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.0 | - 2.0 | - 0.2 | - 0.2 |
| 3 | - 5.0 | - 2.5 | - 2.5 | - 2.5 | - 5.0 | - 0.5 | - 0.5 |
| 4 | - 15 | - 5.0 | - 5.0 | - 5.0 | - 10 | - 1.0 | - 1.0 |
| 5 | - 25 | - 10 | - 15 | - 15 | - 15 | - 2.0 | - 2.0 |
| 6 | - 40 | - 15 | - 25 | - 25 | - 25 | - 3.0 | - 3.0 |

5  仪器

5.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26 nm/mm（一级光谱）。

5.2  光源：氩等离子体光源。

- 6  试样

试样在105 ℃下烘干至恒重，过筛200目（孔径为74 µm），球磨混匀，置于干燥器中冷却至室温，取样后立即称量。

- 7  分析步骤

7.1  试料

称取0.5 g试样（6），精确至0.0001 g。

7.2  测定次数

称取两份试料（7.1），进行平行测定，取其平均值。

7.3  空白试验

随同试料（7.1）做空白试验。

7.4  分析试液的制备

7.4.1  将试料（7.1）置于预先盛有2g过氧化钠（3.1）的50 mL镍坩埚中，混合均匀后加盖一层过氧化钠（3.1），加盖，置于650 ℃马弗炉中熔融30 min，取出，冷却。将坩埚置于300 mL烧杯中，加150 mL热水浸取，待剧烈作用停止后，洗出坩埚和盖。用中速滤纸（3.8）过滤，用氢氧化钠洗液（3.2）洗烧杯2~3次，洗沉淀5~6次。

7.4.2  将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加入20 mL硝酸（3.5）和5 mL高氯酸（3.6），盖上表面皿，低温加热破坏滤纸，冒烟至近干，加5 mL盐酸（3.3）溶解，冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

7.4.3  根据稀土元素测定范围，按表4分取上清液（7.4.2）于相应容量瓶中，用盐酸（3.4）稀释至刻度，摇匀，待测。

表4

| 测定范围/% | 分取体积/mL | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.05 ～ 1.00 | 10 | 100 |
| ≥1.00 ～ 10.00 | 5 | 100 |
| ≥10.00～ 45.00 | 5 | 250 |

7.5  测定

7.5.1  推荐的分析线见表5。

表5

| 分析元素 | Y |  | Eu |  |  | Ce |  | Tb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谱线波长/nm | 371.029 | 377.433 | 420.504 | 381.967 | 272.778 | 418.659 | 446.021 | 350.914 | 367.636 |
| 分析元素 | La |  | Dy |  |  | Gd |  |  |  |
| 谱线波长/nm | 408.671 | 333.749 | 353.170 |  |  | 335.863 | 335.047 |  |  |

7.5.2  将分析试液（7.4.3）与标准系列溶液（4）在仪器最佳条件下同时进行氩等离子体光谱测定。

- 8  分析结果的计算

按式（1）计算各待测稀土元素的质量分数（%）：

---------------------------------（1）

式中：

---计算机输出的分析试液中各待测稀土元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

---计算机输出的空白溶液中各待测稀土元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

---试液总体积，单位为毫升（mL）；

---试料的质量，单位为克（g）。

- 9  精密度

9.1  重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两次测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表6数据采用线性插法求得。

表6

| 稀土氧化物 | 质量分数/% | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Y2O3、Eu2O3、CeO2、Tb4O7、La2O3、Dy2O3、Gd2O3 | 0.11 | 0.01 |
|  | 0.16 | 0.01 |
|  | 0.31 | 0.01 |
|  | 0.34 | 0.03 |
|  | 1.03 | 0.02 |
|  | 1.76 | 0.05 |
|  | 2.09 | 0.06 |
|  | 2.12 | 0.04 |
|  | 2.51 | 0.07 |
|  | 2.59 | 0.05 |
|  | 2.60 | 0.06 |
|  | 2.72 | 0.05 |
|  | 3.06 | 0.06 |
|  | 4.47 | 0.08 |
|  | 5.71 | 0.10 |
|  | 6.35 | 0.10 |
|  | 8.78 | 0.17 |
|  | 9.92 | 0.17 |
|  | 12.59 | 0.24 |
|  | 14.26 | 0.21 |
|  | 27.26 | 0.33 |
|  | 29.04 | 0.33 |
|  | 29.20 | 0.51 |
|  | 38.32 | 0.88 |
|  | 42.74 | 0.90 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表7所列允许差。

表7

| 稀土氧化物 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Y2O3、Eu2O3、CeO2、Tb4O7、La2O3、Dy2O3、Gd2O3 | >0.05~1.00 | 0.20 |
|  | >1.00~3.00 | 0.60 |
|  | >3.00~10.00 | 1.10 |
|  | >10.00~20.00 | 1.90 |
|  | >20.00~30.00 | 2.80 |
|  | >30.00~45.00 | 3.70 |

- 9 质量保证和控制

每周用自制的控制标样校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。