ICS 77.12.99

H 05

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—201X

离子型稀土矿原地浸出开采技术规范

Ionic rare earth mining —

In situ leaching—

Technical specifications

(征求意见稿) （2014年11月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前    言

本标准的第6章和7章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）归口。

本标准负责起草单位：赣州有色冶金研究所、江西理工大学。

本标准报名参加起草单位：赣州科源稀土资源开发有限公司、赣州稀土矿业有限公司、国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心。

本标准主要起草人：郭小斌、杨勇、李健、李春、张树标、XXX、XXX、XXX、XXX。

离子型稀土矿原地浸出开采技术规范

# 1  范围

本标准规定了离子型稀土矿山开采工艺过程相关控制指标、技术参数及矿山安全、环保等技术要求。

本规范适用于采用原地浸矿工艺的离子型稀土矿山。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190危险货物包装标志

GB 4053．3固定式工业防护栏杆安全技术条件

GB 5749生活饮用水卫生标准

GB 7231工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 9089户外严酷条件下的电力设施

GB l1651劳动防护用品选用规则

GB/T 13869用电安全导则

GB l4161矿山安全标志

GB 15603常用化学危险品贮存通则

GB l6423金属非金属矿山安全规程

GB l8599一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 26451 《稀土工业污染物排放标准》

GB 26860电业安全工作规程

GB 50034工业企业照明设计标准

GB 50061 66kV及以下架空电力线路设计规范

GB 50070矿山电力设计规范

GB 50140建筑灭火器配置设计规范

AQ 2005 金属非金属矿山排土场安全生产规则

AQ 2007.1金属非金属矿山安全标准化规范导则

AQ 2007.3金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南

DZ/T 0204 稀土矿产地质勘查规范

DZ 0240滑坡防治工程设计与施工技术规范

GBJ l6建筑设计防火规范

GBJ 22厂矿公路设计规范

GBJ 141给水排水构筑物施工及验收规范

GBJ 213矿山井巷工程施工及验收规范

GBZ l工业企业设计卫生标准

JGJ 36宿舍建筑设计规范

JGJ 67办公建筑设计规范

《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》(国土资[2004]208号文)

《稀土行业准入条件》（工信部[2012]33号文）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 离子型稀土矿山ion-absorbed rare earth mines

在现代技术经济条件下，能以工业规模从离子型稀土矿床中提取国民经济所必需的稀土元素化合物及其他伴生矿物的矿山企业。

3.2

- 全覆式complete coverage type

矿体底部弱风化层或基岩位于侵蚀面以下，基本无基岩出露的赋存形式。

3.3

- 祼脚式 barefoot type

矿体底部弱风化层或基岩位于侵蚀面以上，基岩完全或部分出露的赋存形式。

3.4

溶浸剂leachant

用于溶解（交换）矿物的化学试剂，也称浸矿剂。

3.5

溶浸液leaching solution

由溶浸剂与水（或上清液）按一定比例配制而成的溶液，用于注入矿层，交换矿物中化学成分的液体，也称浸矿液。

3.6

原地浸矿in situ leaching

利用溶浸液从天然埋藏条件下的非均质矿石中有选择地浸出有用成分并抽取反应生成化合物的采矿方法。

3.7

浸出液Rare earth lixivium

溶浸液经过矿体过程中，通过离子交换，将矿体中的稀土资源及少量杂质交换出来，所形成的溶液。也称母液。

3.8

浸出率leaching rate

稀土资源中离子型稀土资源量占全相资源量的比率。

3.9

液固比liquid-solid ratio

溶浸液量与稀土矿体矿石量之比（体积比）。

3.10

离子型稀土采选综合回收率Rare earth mining and separating comprehensive recovery rate

离子型稀土产品折算成稀土氧化物量与开采矿块内动用的离子型稀土氧化物资源储量之比。

3.11

工艺池process pool

离子型稀土开采过程中所涉及到的功能各异的处理池总称。

3.12

高位池head tank

能使浸矿液或清水自流至矿块注液井（孔）中，用于稳定和调节压力、流量的工艺池。一般高位池建于矿区或矿块的山顶（或较高处）。

3.13

集液沟intercepting channel

用于收集母液的沟道。开挖于在采矿体所在山脚部位基岩出露或表土覆盖较少的位置，一般开挖至基岩。

3.14

集液巷道The liquid collecting tunnel

用于收集导流孔导流出母液的巷道。一般开挖于矿体底部，也称收液巷道。

3.15

导流孔deflector hole

釆用高压水枪冲击或工程钻机钻出的用于将母液导流出的孔洞。

3.16

注液井（孔）injection well

开挖于矿体顶部便于浸矿液注入的井(孔）。

3.17

监测井（孔）monitor well

用于监测浸采矿体的浸矿液（或母液）是否有泄露所开挖的井（孔）。

3.18

环保井Environmental observation well

开挖于浸采矿体流域下游位置，用于预防泄漏的浸矿液（或母液），以减少矿山开采所引起的环境污染的井。

3.19

水冶车间hydrometallurgy workshop

离子型稀土开采过程中，对回收母液处理提取出稀土产品的场所。

3.20

集液池collecting reservoir

一般位于集液沟最低处或集液巷道口附近，用于收集母液并沉淀母液中所携带泥沙的小型工艺池，也称沉沙池。

3.21

母液中转池Rare earth lixivium transfer pool

母液不能自流至车间除杂池，需用于中转母液的工艺池。

3.22

除杂池Cleaning pool

用于除去母液中所含杂质的工艺池。

3.23

沉淀池Precipitation pool

用于沉淀除杂后母液中的离子型稀土的工艺池。

3.24

上清液liquid supernatant

经过沉淀工序后，沉淀池上层的澄清液体。

3.25

晶种seed crystal

在沉淀过程中,通过加入不溶的添加物形成晶核,加快或促进与之晶型或立体构型相同的对映异构体结晶的生长，该添加物即为晶种。

3.26

渣头dregs

经过除杂工序后，在除杂池底部沉积下来的的含较多杂质的沉淀物。

3.27

渣头渣 waste in dregs

除杂工序产生的渣头经过进一步的稀土资源回收后残留下来的杂质沉淀物。

# 4  总则

## 4.1 基本要求

4.1.1在同一开采区内，实行贫富兼采，大小兼采，提高资源综合回收率，对暂不能利用的资源应切实保护起来。

4.1.2 矿山开采必须有相关许可证，包括《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《环评报告》、《项目核准或备案证》、《取水证》及《占用矿产资源储量登记书》等。

4.1.3 矿山地质工作须达到详查级别，方可作为矿山建矿依据；矿块开采前还须进行补充地质勘探（生产勘探），储量级别应达到探明的(预可研)经济基础储量（121b）方可作为矿块单体设计的依据，矿山地质勘查工作应参照DZ/T0204标准执行。

## 4.2离子型稀土矿赋存类型分类

根据矿体底部的弱风化层或基岩赋存状态分为全覆式和裸脚式两种。

## 4.3 矿山生产规模分类

根据国土资源部《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（[2004]208号文），对稀土矿山建设规模规定如表1。

表1

| 矿山生产建设规模级别 |  |  |  | 最低生产建设规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量单位/年 | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 矿石（万吨） | ≥100 | 100～30 | <30 | 6万吨/年 |

## 4.4 矿山服务年限规定

小型矿山服务年限小于10年，中型矿山服务年限在10～15年之间，大型矿山服务年限不少于15年。

## 4.5 生产指标规定

根据2012年工信部发布的《稀土行业准入条件》离子型稀土矿山生产指标应参照《稀土行业准入条件》工信部[2012]33号文相关规定，离子型稀土矿采选综合回收率应≥75%，生产用水循环利用率达到90%以上。

## 4.6 矿山环保规定

离子型稀土矿山项目必须遵守《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规、规章的相关规定进行，污染物排放应符合GB 26451的规定。矿山开采过程中应严格执行矿山生态恢复治理保障金制度，根据“边开采，边治理”的原则，编制矿山生态保护与治理恢复方案，并按照方案进行矿山生态、地质环境恢复治理和矿区土地复垦。

## 4.7 矿山安全生产规定

离子型稀土矿山项目必须具备国家安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产条件，遵守矿山安全相关法律、法规，建立健全安全生产责任制；项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。稀土矿山开发建设项目必须取得安全生产许可证，项目安全设施建设、管理应参照GB l6423、AQ 2007.1、AQ 2007.3、GB l4161等相关标准执行。

# 5 矿山总体布置及服务年限

## 5.1 矿山总体布置

5.1.1  一般规定

矿山总体布置应遵循国家有关法律、法规及相关标准，满足设计的原则和技术要求，做出符合国情及生产安全、技术先进、经济效益、社会效益和环境效益好的合理布置。

矿山总体布置应根据矿山的资源赋存状况，满足生产工艺流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、施工及检修等要求。矿山总体布置应符合国家现行的防火、安全、卫生、交通运输和环境保护等有关标准、规范的规定。

5.1.2水冶车间

5.1.2.1服务年限小于10年的稀土矿山的要求

5.1.2.1.1工艺池宜用简易池，应做好防渗工作，工艺池应尽量利用地势形成阶梯布置，使母液处理各工序尽量依靠自流完成；工艺池之间土质地面，应铺设混凝土地面，对车间范围内的陡坎，也应做好防滑、防塌相关措施。上下池之间的梯路要加固好并作好防滑措施。

5.1.2.1.2基坑顶口应用材料加固，加固后基面应平整、密实，各基坑开挖完成、加固后，应在基坑铺设耐磨防水布（加防腐剂），其质量和加工应达到矿山生产及服务年限的需要。

5.1.2.1.3矿山办公室、休息室、寝室、食堂等生活设施宜采用活动板房，活动板房的施工、使用等应符合下列要求：

- 活动板房应符合国家有关建筑节能、绿色环保的相关规定；

- 活动板房的选址应合理、布局得当，符合国家有关安全、卫生和消防等相关规定。

- 人员密集和荷载较大的场所应设置在底层。

- 活动板房的电气设计、安装及供排水设计、安装应符合国家现行相关标准的规定。

5.1.2.2服务年限大于10年的稀土矿山的要求

5.1.2.2.1工艺池宜用钢筋混凝土工艺池，钢筋混凝土工艺池的设计建设应符合GBJ 141中相关规定，并做好防渗漏工作；工艺池应尽量利用地势形成阶梯布置，使母液处理各工序尽量依靠自流完成。

5.1.2.2.2矿山办公室、休息室、寝室、食堂等生活设施宜采用永久建筑，永久建筑的施工、使用等应符合GB 50140、GB Jl6、GBZ 1、JGJ36及 JGJ67等相关建筑设计规范。

5.1.2.3应有矿山防洪、排涝设计，建立完善的排水系统，具体参照GBJ 141执行。

5.1.2.4酸罐要用耐腐蚀的材料制成，放置平稳并加固好，具体参照GB 190、GB 15603标准执行；用酸的人员配好穿戴用的防腐劳保用品，劳保用品选用参照GB l1651标准执行。

5.1.2.5矿山原材料仓库、产品仓库、辅助材料仓库、脱水房、配电房、化验室、值班室等应与车间毗邻。

5.1.2.6生活设施以方便吃、住、行为原则，且应与矿山总体设计相符。

5.1.2.7生产用水应在不影响周边农业及生活用水的情况下，水泵房应设在矿区附近河流、溪流等水源。

5.1.2.8工艺池周围、平台、梯路等应做好防护栏杆，栏杆设置应参照GB 4053．3执行。

5.1.2.9矿区生活用水应对照GB 5749标准执行。

5.1.2.10电力设施应参照GB 50070、GB 50061、GB 26860、GB 9089、GB 50034及GB/T 13869等标准执行。

5.1.2.11矿山道路设计参照GBJ22标准执行。

## 5.2 矿山服务年限

服务年限应按下式计算：

Τ=QEη0.92A---------------------------------------（式1）

式中：

T——矿山服务年限；

Q——设计资源储量（TR2O3）t；

η——采选综合回收率；

A——生产能力，生产REO；

0.92——折算成92%的氧化稀土；

E——浸取率。

## 5.3 采掘计划

矿山采掘计划编制,应符合下列要求：

- 以国家法律、法规及政策为依据，结合矿山总体设计及离子型稀土资源赋存特点等因素，合理安排年度采掘计划。

- 采掘计划安排严禁“采富弃贫，采易弃难”。

- 计划安排应尽可能集中，便于生产、管理。

- 在采、备采矿块应安排合理，保证生产过程平稳、持续及相互衔接。

- 应合理安排开采进度，保证年度采掘计划顺利完成。

# 6 原地浸矿工艺要求

## 6.1适用范围

6.1.1具有天然渗透性能，矿体大部分或全部位于当地侵蚀基准面以上的。

6.1.2矿床开采技术条件相对简单，无大的断层、破碎带、溶洞、暗河等，山体未曾发生大的山体滑坡或泥石流等地质灾害等，能够采用工艺手段有效控制并回收母液的。

6.1.3 对于目前无法采用原地浸矿工艺开采的资源应采取措施保护起来。

## 6.2 一般规定

6.2.1 矿山开采前，必须对预釆矿块进行生产勘探和单体设计。

6.2.2 矿山必须建立各工序的作业指导书，各工序作业必须有专门的日常台账。

6.2.3 矿块设计应坚持清污分流原则。采取措施使山体地表汇集的雨水或泉水与收集的母液得到有效分流。

6.2.4集液沟、集液巷道、导流孔、集液池等设施应作好防渗等措施，防止母液渗漏，提高母液的回收率，有效防止对地表水、地下水的影响。

6.2.5离子型稀土矿开采应坚持节约用水的原则，在矿山各个母液泄漏点设置母液收集装置，将收集到的母液返回生产流程，实现闭路循环，生产用水循环利用率要求达到90%以上。

6.2.6设备、管道等必须采取有效措施，防止物料跑、冒、滴、漏。

6.2.7采矿块下游应设置母液监测井（孔）和环保回收井，建立地表水、浅层地下水定期动态监测体系。

6.2.8 在浸釆过程中，应加强对注液量、母液量、母液浓度及监测孔（井）、环保井的日常监测记录工作。同时应注意严禁其他非工作人员及牲畜进入采场，注意作业的安全。

6.2.9 矿块开采前应对预采矿块是否存在滑坡、坍塌风险进行预判。对存在较大滑坡、坍塌风险矿块，应暂不利用，采取措施保护起来；对存在较小滑坡、坍塌风险的预采矿块，应做好防滑坡、坍塌工程，防滑坡、坍塌工程设计施工应参照DZ 0240标准执行，同时应加强后续监控，及时发现滑坡、坍塌征兆，为采取进一步防控措施争取时间。

## 6.3 注液系统

6.3.1注液网孔（井）布设

6.3.1.1注液孔（井）深度一般为见矿0.5～1m；注液孔大小一般Ф0.15～0.3m，注液井大小一般为Φ0.5～0.8m。注液孔一般采用De25型PVC管，下1m钻成带小孔的花管并插至孔底，管壁至孔壁处用棘草或其它材料充填。

6.3.1.2注液孔（井）采用菱形布置，尽可能减少注液盲区，其网度布置与山体坡度等有关，应符合表2规定。

表2

| 坡度（θ） | 网 度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 注液孔（排距×孔距） | 注液井（排距×井距） |
| ＜15° | 1.0～2.0m×1.0～2.0m | 1.5～3.0m×1.5～3.0m |
| 15°≤θ≤30° | 1.5～3.0m×1.5～3.0m | 2.5～4.0m×2.5～4.0m |
| ＞30° | 2.5～3m×2.5～3m 或不布置 | 3.5～5.0m×3.5～5.0m 或不布置 |

网度的布置还与矿体的渗透性、表土厚度等有关，由于矿体渗透性的差异，应通过试验来进行确定，进行参数优化，尽可能减少注液盲区，同时也要防止穿孔（井）现象发生。

6.3.1.3注液孔（井）应安装龙头或球阀控制注液量及注液速率。

6.3.2高位池

6.3.2.1高位池的布设应根据矿山生产规模、矿块分布、矿山地形、地貌等因素进行确定，尽可能多控制矿体、经济合理为原则，包括浸矿液池和清水池各一个。

6.3.2.2高位池到拟采矿块的管路选型应以满足生产需要、兼顾后续备采矿块为原则。

6.3.2.3高位池建设地方应进行必要的地质工作，防止高位池的倒塌、渗漏。

6.3.2.4高位池应作好防渗处理，高位池大小应根据采场日注液量及电力供应状况等综合考虑，一般容积为50～200m3。

6.3.3注液管网

6.3.3.1注液管网是指从高位池到各注液孔（井）的管网系统。其管型、闸阀及数量应满足生产需求。

6.3.3.2注液系统管路识别标志应符合GB 7231相关规定。

6.3.3.3管路连接严格按照相关操作规范进行，注液前应进行试水，对存在跑、冒、滴、漏现象的，及时查明原因，予以解决，同时注液期间还应加强管路巡查。

## 6.4 收液系统

6.4.1裸脚式赋存条件所采用的收液系统：集液沟与导流孔

沿拟采矿块外围（山脚）基岩出露或基岩盖层较薄位置开挖集液沟，宽度1m左右，深度以挖到基岩为准，并作好防渗漏处理。沿山体边脚，集液沟上部适当位置打导流孔，导流孔宜平行布置，孔间距以一般为1m，孔深以达到弱风化层为准。若矿体底部到基岩有10m以上无矿带或矿体中存在破碎带时，宜选用全覆式赋存条件所采用的收液系统。

6.4.2全覆式赋存条件所采用的收液系统

6.4.2.1巷道与导流孔

根据拟采矿块的矿体厚度情况及排土等条件，确定集液巷道口位置、走向，集液巷道一般宜平行布置，间距一般为15～20m。巷道开挖过程中，应及时进行支护，防止冒顶、片帮发生。集液巷道断面一般为梯形，断面规格以便于巷道开挖及后续相关工程施工为准，一般高×宽（中间）为1.85m×(1.0～1.3)m，巷道坡度为3～5°，巷道施工应参照GBJ 213标准执行，；集液巷道边壁上打垂直边壁的导流孔，每壁设置3～5个/m，分上下两层交错布置，长度为8～12m；集液巷道、导流孔施工完后，在巷道底部中间位置沿巷道开挖集液沟，巷道底部、集液沟与导流孔均用水泥沙浆敷底；巷道内用竹子铺设，巷道内塞满棘草。

6.4.2.2巷道与巷道

对于无法进行导流孔施工的，一般用巷道与巷道收液系统。工程施工中主集液巷道一般应平行布置，间距一般为15～20m。垂直于主集液巷道的岔道也应平行布置，间距一般为5～10m。巷道断面采用梯形，一般高×宽（中间）为1.85m×(1.0～1.3)m。

6.4.3集液池（沉沙池）

在集液沟最低位置或集液巷道口开挖集液池（沉沙池），集液池应做好防渗处理，并铺设收液管路至母液中转池。

6.4.4母液中转池

在母液需要中转时，应建母液中转池，池体一般容积50～100 m3，并作好防渗处理。

## 6.5 输送管路系统

6.5.1浸矿液（清水）输送管路

浸矿液（清水）输送管路是指从水冶车间配液池至高位池段管路，管路一般采用耐压防腐管，具体管径大小需根据注液量大小确定，管路抗压强度需根据水冶车间配液池至高位池距离及高度确定。

6.5.2采场注液管路

注液管路的管径大小需根据注液流量选定，通过管路闸阀控制注液量及注液速率。

6.5.3母液管路

母液管路为矿块母液中转池至水冶车间管路，管径大小应根据预计回收母液量大小来确定。母液管路应尽量利用地势，采用自流形式，对于无法自流的，在母液中转池安装离心水泵通过管路将母液送至水冶车间，管路抗压强度需根据母液中转池至水冶车间距离及高差确定。

## 6.6 辅助系统

6.6.1排水系统

6.6.1.1注液期间，注液井（孔）周围应开挖一条避水沟，降低地表径流对注液过程的影   响。

6.6.1.2以拟采矿块（段）为单元设置排洪沟，排洪沟断面规格与拟采矿块面积、矿区的水 文地质等因素相关，长度应满足矿块生产需要。

6.6.1.3集液沟或集液巷道以上适当位置开挖避水沟，减少地表径流对矿块收液系统的影响。避水沟大 小可根据近年暴雨强度资料和矿块汇水面积计算得出。一般避水沟宽0.3～0.5 m高0.3～0.5 m。

6.6.2监测系统

6.6.2.1母液监测: 拟采矿块外围应布置若干母液监测井（孔），一般设置在拟采矿块山脚集液沟外围，井（孔）间距20～30m，井（孔）深视到潜水层或见基岩为准，以监测母液渗流情况，若有母液出现，应予以及时回收。观察井（孔）具体位置及数量以矿块单体设计为准。

6.6.2.2安全监测:对存在高陡边坡的拟采矿块应建立边坡变形监控预警系统，对边坡稳定性进行监测。

6.6.2.3环保监测: 拟采矿块下游50～100m的位置应布置若干环保回收井，，井数以能控制母液可能泄漏路线地下水为准，井深视到潜水层或见基岩为准，矿块开采过程中，应随时观测取样，若水质未达到排放标准，应予以及时回收，直至达标为止。

## 6.7 浸矿液配制

浸矿液通常采用硫酸铵溶液，一般硫酸铵溶液浓度1.0%～2.0%，具体浓度视生产情况确定。浓度调整可采用先浓后淡的原则。

## 6.8 注液顺序

采用由上而下的注液方式，根据矿体的厚度控制每个不同地点的注液量。

## 6.9浸采工作

浸采时要加强管理，一方面要保证把浸矿液按要求注入到矿体；另一方面要防止浸矿液（或母液）跑冒滴漏对矿区环境及地下水的影响；同时要加强矿山巡查和监测，及时发现滑坡地质灾害征兆，以便采取预防和控制措施。

## 6.10 浸采结束

浸采结束，浸取母液中离子相稀土浓度小于0.1g/L时，可停止注液；浸采结束后，应及时回填注液井（孔）以及集液沟，并做好复垦工作。

# 7水冶处理过程要求

## 7.1 一般规定

7.1.1凡新上岗的人员必须在有工作经验的员工带领下工作满一个月以上，掌握本工种的操作技术规范后，方可独立工作。

7.1.2水冶车间里接触危险化学品的新上岗人员，必须接受岗位培训，保证其具备本岗位安全操作，自救互救以及应急处置所需的知识和技能，经考核合格，方能安排上岗作业，工作过程中应着劳保防护用品，劳保防护用品应对照GB l1651标准执行。

7.1.3在水冶车间改变工种的员工，必需重新进行岗位技能培训才能上岗。

7.1.4水冶车间各工序必须按作业指导书的内容进行操作、并认真做好记录。

7.1.5水冶车间在生产过程中必须进行日常产品质量检验和环保监测。

## 7.2 除杂工序

浸釆回收的母液至除杂池釆用碳酸氢铵除杂。除杂工序是往装有母液的除杂池里加入饱和碳酸氢铵水溶液，并用气泵搅拌均匀，控制碳酸氢铵水溶液用量至池中母液pH值为5.4～5.8，除杂后的母液经澄清后转入沉淀池中沉淀。

## 7.3 沉淀工序

经除杂后的母液转入留有足够晶种（不低于1:1）的沉淀池后，向沉淀池中加入饱和碳酸氢铵水溶液，并用气泵搅拌均匀，控制碳酸氢铵水溶液用量至沉淀池中母液PH值到6.8～7.0，沉淀池中溶液经澄清后，沉淀下来的即为碳酸稀土，上部的清液为上清液，沉淀后的上清液自流入配液池处理。

## 7.4 配液工序

由沉淀池自流入配液池的上清液pH值在7.0左右，使用前须用硫酸回调到pH值在5.5～6.0之间才能用来配制浸矿液或作为顶水使用。配制硫酸铵溶液时必须用气泵搅拌均匀，配制的浓度一般为1%～2%，由于上清液中含有少量的硫酸铵，配液时应充分利用以节约硫酸铵用量，严禁使用未经调节pH的上清液作为顶水使用。

## 7.5 脱水工序

沉淀后的碳酸稀土一般要进行脱水滤干，方式主要有压滤机脱水、离心机脱水、滤架自然晾干等形式脱水后装包入库。

## 7.6 渣头的处理

母液经除杂工艺处理后，除杂池中沉淀下来的杂质称为渣头，因渣头中还有较高的稀土含量，一般将渣头转入渣头处理池，采用浓硫酸溶解渣头，溶解完成后用清水稀释，再将上清液转入除杂池进行后续稀土回收处理，也可直接利用草酸沉淀处理；当渣头中离子相稀土品位低于0.5%时，可作为渣头渣处理；经处理后的渣头渣装袋外销给专业厂家，制成环保建筑材料或是经防渗处置后进行安全填埋，安全填埋应参照GB l8599标准执行，填埋后裸露地必须植树种草。

## 7.7 原材料消耗

7.7.1硫酸铵消耗量

根据所采矿块的矿石体积，按固液比（体积比）为1：0.33计算总注液量，再按1.0%～2.0%的硫酸铵浓度，计算出硫酸铵消耗量。具体用量根据生产的情况最后确定。

7.7.2碳酸氢铵消耗量

- 碳酸氢铵消耗量包括除杂消耗量和沉淀消耗量两部分。

- 除杂过程中碳酸氢铵消耗量与母液中稀土量、杂质类型及含量相关，应以该矿体具体试验优化参数计算碳酸氢铵消耗量。

- 沉淀过程中碳酸氢铵消耗量与母液中稀土量相关，应以该矿体具体试验优化参数计算碳酸氢铵消耗量。

- 一般根据所采矿块的预计可回收稀土氧化物按1:3～5的比例，计算碳铵消耗量。

7.7.3硫酸消耗量

硫酸消耗量与上清液中碳酸根离子含量相关，以去除浸矿液中CO2-为准。配液过程中是以控制浸矿液酸碱度来去除其中所含的CO2-,一般pH控制在5.5～6.0,用量应以具体试验优化参数计算硫酸消耗量。一般根据所采矿块的预计可回收稀土氧化物按1:0.5～0.8的比例，计算硫酸消耗量。

# 8、矿山设备选型

## 8.1 一般规定

设备选型应坚持设备选择三原则，即选取技术上先进、经济上合理、生产上适用的新设备，以促进企业生产发展，提高经济效益，实现技术进步。

## 8.2 变压器

8.2.1变压器选型原则

选用变压器技术参数，应以变压器整体的可靠性为基础，综合考虑技术参数的先进性和合理性，结合损耗评价方式，提出技术经济指标，同时还要考虑可能对系统安全运行、运输和安装空间方面的影响。

8.2.2变压器选型

a)变压器类型的选择，应根据使用环境、冷却方式、安全可靠、经济合理等要求综合考虑。离子型稀土矿山采用的供、配电用的电力变压器，一般均安置在室外，应选取满足矿山生产需求、价格较低、冷却与绝缘性能好、安全可靠、电力损耗低的变压器；

b)离子型稀土矿山用设备一般采用三相供电，变压器以选用三相变压器为宜；

c)离子型稀土矿山用变压器的电压比选择要根据矿山附近的高压电网电压及矿山所需低压电网额定电压确定；

d)变压器额定容量的选择。根据变压器的计算容量及电网的电压等级，由变压器技术数据查选，使用的变压器额定容量应能满足全部用电负荷的需要，即SN>ST。SN为变压器的额定容量，ST为变压器的计算容量；

e)变压器的经常负荷。对小型离子型稀土矿山用变压器，应大于变压器额定容量的60%；对于大中型离子型稀土矿区的矿用变压器，应大于变压器额定容量的75%；

f)离子型稀土矿山用变压器还应配置相应的防雷设施；

g)一个离子型稀土矿生产车间原则上一般选取一台变压器。

## 8.3 柴油发电机组

8.3.1柴油发电机组选型原则

选择矿山备用柴油发电机组的原则是，必须保证能在整个矿山服务期限内，柴油发电机组的装机容量应能满足矿山紧急用电总计算负荷、安全性、稳定性、节能性均应满足矿山生产要求。

8.3.2柴油发电机选型

a)离子型稀土矿山用柴油发电机组宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组；

b)柴油发电机组宜选用厂家信誉较好、设备先进可靠、故障率低、安全性高、油耗低、维护检修便利、噪声低的成套设备；

c)当一级负荷中单台水泵容量或电动机设备配置的同容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；

e)柴油发电机组的标定容量应能满足离子型稀土矿车间生产紧急用电总计算负荷， 并按发电机容量能满足一级负荷中单台最大容量电动机起动的要求进行校验， 应急发电机一般选用输出电压为400V的同步三相交流发电机；

f)柴油发电机的排烟管出口应装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响；

g)一般每个离子型稀土矿生产车间应配置1台柴油发电机组，如有需要，也可配备多台发电机组备。

## 8.4 水泵

8.4.1水泵选型原则与要求

水泵选型就是根据水泵的工作环境、条件，水泵正常运行必需的性能参数，以及被输送介质的物理、化学性质全面地考虑水泵装置系统中水泵的技术性能指标、泵材质选用、电动机的匹配、密封的可靠性及节能、使用维护等综合经济指标的要求，在定型的水泵产品中选择出最合适的水泵类型与型号规格。

8.4.2水泵选型

a) 矿山除输送清水选用清水泵外，一般应选用耐腐蚀泵。

b）水泵流量应根据车间最大设计生产能力确定车间最大用水量，水泵扬程取决于取水点到车间、车间到高位池及母液中转池到除杂池的高差及管路损失，根据以上参数，考虑留有必要的余量前提下对照水泵型号参数表选取合适的水泵型号及数量，在选取水泵数量时应考虑备用水泵数量；

c)矿山所选取水泵的运转工况点应常常保持在高效区间运转，这样既省动力又不易损坏机件；

d)高压水泵的流量、扬程、出水口压力（一般应保持在2MPa）应能满足离子型稀土矿山导流孔施工的需求；

e)所选水泵既要体积小、分量轻、造价廉价、安全性高、易于维护检修，又要具有杰出的特性和较高的功率；

f)水泵应有杰出的抗汽蚀功能，运转平稳、寿命长；

g)除非特殊需求，尽可能选用离心泵。

## 8.5 空压机

8.5.1选型原则与要求

选择矿山压缩设备的原则是，必须保证能在整个矿山服务期限内，在用气量最多、输送距离最远的情况下，供给足够数量和压力的压缩空气，同时应该经济合理。

8.5.2空压机选型

a）离子型稀土矿山车间搅拌用空压机和矿块采准工作中风动工具用空压机应尽可能选择同型号产品；

b)离子型稀土矿山用空压机的供气量主要由风动工具及工艺池搅拌用气量确定，空压机的出口压力在考虑管路的最大压力损失情况下应能满足风动工具的工作压力及工艺池搅拌所需压力；根据以上参数，从空压机技术规格表中选取合适的空压机型号及台数；

c)离子型稀土矿山空压机选型应选择适应性强，排气量范围广、体积小、操作方便、安全性高、使用寿命长、便于维修和管理机型，同时尽可能选用相同型号空压机产品；

d)每个车间应有一台备用空压机。

## 8.6 脱水设备

8.6.1 脱水设备选型原则

选择矿山分离脱水设备的原则是，必须保证能在整个矿山服务期限内，分离脱水机械的分离脱水效果、处理量、分离过程的工艺要求、安全性、稳定性、节能性均应满足矿山生产要求，同时还应该经济合理。

8.6.2 离心机选型

a) 离子型稀土矿山用离心机应选择适应离子型稀土产品分离脱水、结构简单、操作简便、运转稳定，易于密封防爆、运行成本低、易于维护检修的机型；

b)离子型稀土矿山用离心机应选择耐腐蚀的机型；

c)按照被分离稀土产品物料特性，矿山的生产规模和对分离的要求，选择合适的机型及滤布, 根据单位时间的循环次数及单次运行的滤饼重量，计算离心机的生产能力，通过查找各制造厂产品的系列规格，选择合适的离心机产品及矿山所需离心机台数；

d)选用的离心机生产能力应略大于矿山所要求的生产能力，另按矿山生产需要考虑是否需要使用备机；

e)若已有相当规模的矿山可参照时，在设备的几何相似放大原则下，选择合适的离心机产品和台数。

8.6.3 板框压滤机选型

a) 离子型稀土矿山用板框压滤机应选择适应离子型稀土产品分离脱水、自动化程度高、操作简单、运转稳定、运行成本低、易于维护检修的机型；

b)离子型稀土矿山用板框压滤机应选择耐腐蚀的机型；

c)根据稀土产品物料性质，确定滤板及滤布材质；再根据矿山生产规模、板框压滤机的滤饼重量及压滤周期，确定板框压滤机型号及台数；

d)选用的板框压滤机的生产力能应略大于矿山生产规模，再根据矿山生产需要考虑是否需要备用机；

e)若已有生产矿山可参考时，在设备的几何相似放大原则下，选用合适的板框压滤机产品和台数。

参考文献

[1]   AQ2013金属非金属地下矿山通风技术规范

[2] 《尾矿库安全监督管理规定》国家安全生产监督管理总局第38号令

[3] 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）

[4] 《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令）

[5]《易制毒化学品管理条例》（国务院第445号令）