YS

前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准起草单位：大连融德特种材料有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、

承德天大钒业有限责任公司、西部超导材料科技股份有限公司、

中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX。

钒铝锡铬中间合金

1  范围

本标准规定了钒铝锡铬中间合金的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于采用金属热还原法生产的、作为钛合金添加剂使用的钒铝锡铬中间合金。

2  要求

2.1  产品分类

钒铝锡铬中间合金的牌号为V63Al12Sn12Cr12。

2.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1                                 ％

| 牌号 | 主成分 | 杂质元素，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | V | Sn | Cr | Al | Fe | Si | C | O | N |
| V63Al12Sn12Cr12 | 61.0～65.0 | 10.0～14.0 | 10.0～14.0 | 余量 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
| 注：化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定。 |

2.3  粒度

2.3.1  产品为颗粒状，粒度范围为不大于6mm，允许有少量超出粒度范围的产品，但其数量应不超过交付批重的4.0％，最大粒度不大于10mm。

2.3.2  需方若对产品的粒度有特殊要求时，由供需双方协商确定。

2.4  外观质量

产品表面应洁净，不允许有目视可见的氧化膜、氮化膜及其他金属和非金属夹杂物。

3  试验方法

3.1  产品的化学成分分析按供方的现行方法进行，仲裁分析方法由供需双方协商确定。

3.2  产品的粒度用筛分法或用相应精度的量具测量。

3.3  产品的外观质量用目视检验。

4  检验规则

4.1  检查和验收

4.1.1  产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

4.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及粒度偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

4.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产工艺连续生产及混合的产品组成，批重应不大于2000kg。用户要求并在订货单（或合同）中注明时，可提供其他批重的产品。

4.3  检验项目及取样

4.3.1  产品的检验项目、取样位置及数量应符合表2的规定。

表2

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验或试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每桶四点 | 每批不少于100g | 2.2 | 3.1 |
| 粒度 | - | 每批一桶 | 2.3 | 3.2 |
| 外观质量 | 每桶四点 | 每批5kg～10kg | 2.4 | 3.3 |

4.3.2  取样方法及试样制备

从每桶的中心和约2/3半径处均匀分布的3个点上各取等量的样品，每批重量不少于1600克。将每桶所取的试样混合均匀并捣碎，用泰勒标准筛100目筛网过筛，筛下物用四分法缩分至不少于100克，作为该批产品的化学成分分析用试样。

4.4  检验结果判定与重复试验

4.4.1  化学成分检验不合格时，判定该批产品不合格。

4.4.2  粒度、外观质量检验不合格时，判定该批产品不合格。

5  标志、包装、运输、贮存

5.1  标志

产品应成桶包装，每个包装桶上应注明：

- 供方名称；

- 供方质量检验部门印记；

- 产品名称、牌号；

- 批号、净重；

- 本标准编号。

5.2  包装、运输、贮存

5.2.1  产品应使用钢桶包装，内衬塑料袋，每桶净重25kg～200kg。

5.2.2  产品在运输时应防止潮湿，避免剧烈振动、碰撞。

5.2.3  产品应贮存于通风、干燥的仓库内，不得与酸、碱性介质混放。

5.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上应注明：

- 供方名称、地址、电话及传真；

- 产品名称及牌号；

- 批号、净重、件数；

- 各项分析检验结果及质量检验部门的印记；

- 生产（或包装）日期；

- 本标准编号（或合同编号）。

6  订货单（或合同）内容

按照本标准订货时，订货单（或合同）中应注明以下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 粒度；

- 本标准编号；

- 特殊要求。

# Text boxes

201×-××-××实施

201×-××-××发布

钒铝锡铬中间合金

Vanadium-aluminium-tin-chromium master alloy

（送审稿）

YS/T XXX-201X

ICS 77.150.99

H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布