YS

YS/T XX－XXXX

眼镜架用TB13钛合金棒丝材

TB13 alloy Rods and wires for spectacle frames

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

H 72

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

前      言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

眼镜架用TB13钛合金棒丝材

1  范围

本标准规定了眼镜架用TB13钛合金棒丝材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容、质证书等。

本标准适用于眼镜架用TB13钛合金棒丝材。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1     金属材料 拉伸试验 第一部分：室温实验方法

GB/T 3620.2   钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698     海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 所有部分

GB/T 5168     α-β钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 6394     金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8180     钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

3  要求

3.1 产品分类

3.1.1牌号、供应状态和规格

产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

表1 产品的牌号、状态和规格

| 牌号 | 供应状态 | 直径/mm |
| --- | --- | --- |
| TB13 | 固溶态（ST） | 0.7～8.0 |
| 注：经双方协商，可以供应其它状态或规格的棒丝材。 |  |  |

3.1.2  标记示例

产品标记按产品牌号、供货状态、直径尺寸的顺序表示。标记示例如下：

用TB13钛合金制造的直径为3.0mm的固溶态产品标记为：

TB13 ST Φ3.0

3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表2的规定。

表2 产品的化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要成分 |  |  | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ti | Al | V | Fe | C | N | H | O | 其他元素，不大于 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单一 | 总和 |
| TB13 | 余量 | 3.0～4.5 | 20～23 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.1 | 0.4 |

3.3  尺寸及允许偏差

产品的直径允许偏差应符合表3的规定。

表3 产品的直径允许偏差              单位为毫米

| 丝材直径 | 0.7～1.0 | ＞1.0～2.0 | ＞2.0～4.0 | ＞4.0～6.0 | ＞4.0～8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | +0.03 -0.01 | +0.04 -0.01 | +0.05 -0.01 | +0.05 -0.02 | +0.07 -0.03 |

3.4  力学性能

3.4.1 推荐的热处理制度见表4。

表4 推荐的热处理制度

| 状态 | 热处理制度 |
| --- | --- |
| 固溶态（ST） | 750～830℃，保温10～60min，水冷或空冷 |

3.4.2产品的室温力学性能应符合表5的规定。

表5 室温力学性能

| 状态 | 抗拉强度 Rm/ MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 /MPa | 断后伸长率 A /% | 断面收缩率 Z/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固溶态（ST） | ≥700 | ≥650 | ≥15 | ≥55 |

3.5 低倍组织

产品应进行低倍组织检验。产品的横向低倍组织上不应有裂纹、缩尾、气孔、金属或非金属夹杂、影响使用的偏析及其他目视可见的冶金缺陷。

3.6 显微组织

当需方要求并在合同中注明时，可进行显微组织检验。产品固溶态（ST）的显微组织为等轴β组织。

3.7 平均晶粒度

需方对产品的平均晶粒度有要求时，Φ0.7mm～Φ6.0mm产品平均晶粒度应不粗于GB/T6394中的6级，Φ6.0mm以上产品平均晶粒度应不粗于GB/T6394中的5级。

3.8 外观质量

产品表面应清洁、无氧化色，不应有裂纹、起皮、起刺、坑点、斑疤和夹杂等，产品表面允许有轻微的，但不超过产品直径允许偏差的局部擦伤、麻点和凹坑等缺陷。

4  试验方法

4.1 化学成分分析按GB/T 4698进行。

4.2 室温拉伸试验按GB/T 228.1进行。

4.3低倍组织、显微组织检验按GB/T 5168进行。

4.4平均晶粒度检验按GB/T 6394的规定进行。

4.5 产品的外观质量用目视检验，在可疑情况下，允许用不大于5倍的放大镜检验。

4.6 产品尺寸及允许偏差用相应精度的量具检验。

5  检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式提出，属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出，由供需双方协商解决。

5.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一规格、制造方法、状态的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、尺寸偏差、力学性能、低倍组织、显微组织及外观质量的检验。

5.4 取样

产品的取样应符合表6的规定。

表6 产品的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份，氢含量在成品上测试，其他元素含量以原铸锭的分析结果报出 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 逐根（卷、盘） | 3.3 | 4.6 |
| 力学性能 | 每批取2根（卷、盘），各取1个试样 | 3.4 | 4.2 |
| 低倍组织 | 每批取1根（卷、盘），取1个横向试样 | 3.5 | 4.3 |
| 显微组织 | 每批取1根（卷、盘），取1个横向试样 | 3.6 | 4.3 |
| 平均晶粒度 | 每批取1根，取1个横向试样 | 3.7 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐根（卷、盘） | 3.8 | 4.5 |

5.5 检验结果的判定

5.5.1化学成分不合格时，该批产品不合格。

5.5.2尺寸允许偏差、外观质量不合格时，判不合格；但允许供方切除不合格部分后重新检验，直至合格。

5.5.3当力学性能检验结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样对该项目进行重复试验，重复试验结果全部合格，则该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格时，则判该批产品不合格。经供需双方商定允许供方逐根（卷）检验时，合格者交货。

5.5.4低倍组织、显微组织试样中有裂纹、非金属夹杂物和缩尾时，允许供方逐根（卷、盘）检验以剔除缺陷，合格者交货。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1 产品标志

在已检验合格的产品上应贴上标签或挂标牌，其上注明如下标记：

a）  产品牌号；

b）  批号、供应状态；

c）  产品规格；

d）  数量、重量；

6.2 包装、标志、运输、贮存

产品的包装、包装标志、运输、贮存应符合GB/T8180的规定。

6.3 质量证明书

产品质量证明书应注明：

a）  供方名称；

b）  产品名称；

c）  牌号、批号、规格、供应状态；

d）  数量、净重、件数；

e）  检验结果及质量检验部门的印记；

f）  本标准号、年代号；

g）  包装日期；

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内容应包括以下内容：

a）  产品名称；

b）  牌号、供应状态；

c）  产品规格；

d）  数量、重量；

e）  其他要求；

f）  本标准编号；