ICS

H

中华人民共和国国家标准

GB/T 3461-201×

代替GB/T 3461-2006

钼 粉

Molybdenum powder

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会    发布

前  言

本标准代替GB/T 3461-2006《钼粉》。

本标准与GB/T 3461-2006相比，主要有如下变动：

一一删除了产品规格的要求；

——修改了产品的用途。

——增加了Ti、Mn、Cr、K、W等元素的要求；

一一调整了主元素和Cd、Fe、Si、Ca、Mg、O等杂质元素指标；

——删除了“产品过175 μm（80目）筛后，用目视检查夹杂物”要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TCS243）归口。

本标准起草单位：金堆城钼业股份有限公司、XXX、XXX等。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

-GB/T 3461-1982、GB/T 3461-2006。

钼 粉

1  范围

本标准规定了钼粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于粉末冶金法生产的钼粉。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479  金属粉末松装密度的测定  第1部分：  漏斗法

GB/T 3249  金属及化合物粉末费氏粒度的测定方法  费氏法

GB/T 4325（所有部分） 钼化学分析方法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末的取样方法

3  要求

3.1产品分类

产品按化学成分不同，分为FMo-1、FMo-2二个牌号。FMo-1主要用作制备精细钼制品的原料；FMo-2主要用作制备合金添加剂用钼坯料。

3.2化学成分

产品化学成分应符合表1规定。

3.3 费氏粒度

产品费氏粒度0.5μm -10μm。

3.4 粒度分布

产品的粒度分布由供需双方协商确定。

3.5 松装密度

产品的松装密度由供需双方协商确定。

3.6外观

3.6.1 产品外观呈深灰色，颜色应均匀一致，松散无结块。

3.6.2 无目视可见的夹杂物。

4  试验方法

4.1 产品的化学成分分析按GB/T 4325的规定进行。

4.2 产品的费氏粒度测定按GB/T 3249的规定进行。

4.3产品的粒度分布的测试按供需双方协商的方法进行。

4.4产品的松装密度按GB/T 1479的规定进行。

4.5 产品的外观颜色和夹杂物用目视检查。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符合时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2 组批

产品应成批提交验收。每批产品由同一牌号、同一工艺、同一混合料组成，每批产品重量1t。

表1

| 产品牌号 |  | FMo-1 | FMo-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主含量，不小于 |  | 99.95 | 99.90 |
| 杂 质 质 量 份 数 ， 不 大 于 | Pb | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Bi | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Sn | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Sb | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Cd | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Fe | 0.0050 | 0.0300 |
|  | Al | 0.0015 | 0.0050 |
|  | Si | 0.0020 | 0.0100 |
|  | Mg | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Ni | 0.0030 | 0.0050 |
|  | Cu | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Ca | 0.0015 | 0.0040 |
|  | P | 0.0010 | 0.0050 |
|  | C | 0.0050 | 0.0100 |
|  | O | 0.1500 | 0.2500 |
|  | Ti | 0.0010 | -- |
|  | Mn | 0.0010 | -- |
|  | Cr | 0.0030 | -- |
|  | K | 实测值 |  |
|  | W | 0.0200 | -- |
| 注：主元素按表中所列分析元素差减，气体元素除外。 |  |  |  |

5.3 取样和制样

取样和制样方法按GB/T 5314的规定进行。

5.4 检验结果判定

5.4.1 产品的化学和物理性能检验结果如果有一项不符合本标准的规定时，则在该批产品中加倍取样对该不符合项进行重复试验。若重复试验结果有一个不符合本标准规定，则判该批产品为不合格。若重复试验结果都符合本标准规定，则判该批产品为合格。

5.4.2  产品的外观质量逐桶检测，不合格者单独报废。产品的过筛检测不合格时，加倍取样进行重复试验，若重复试验仍不合格，则判整批产品不合格，若重复试验结果合格，则判该批产品为合格。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

产品外包装上应注明：供方名称、产品名称和牌号、规格、批号、净重，并附有“防潮”、“向上”等字样或标志。

6.2 包装

产品采用铁桶包装，内衬聚乙烯塑料袋密封。将产品装入衬有塑料袋的铁桶中，每桶净重100kg或50kg，加盖严封。

6.3运输

产品运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。

6.4贮存

产品应存放于干燥、通风和无酸碱气氛之处，非真空包装不超过6个月，真空包装完好的情况下不超过12个月。

7  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、邮编；

b)  产品名称、牌号；

c)  批号；

d)  净重；

e)  本标准编号；

f)  分析检验结果和质量监督部门印记；

g)  检验员号；

h)  检验日期。

8  订货单（或合同）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号；

c) 要求；

d) 产品净重；

e) 本标准编号。