6

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：深圳先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司。

本标准主要起草人：

镍、钴、铝三元素复合氢氧化物

1  范围

本标准规定了镍、钴、铝三元素复合氢氧化物的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于镍、钴、铝三元素复合氢氧化物。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 5162 金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔•费休法（通用方法）

GB/T 13390 金属粉末比表面积的测定  氮吸附法

GB/T 19077.1 粒度分析 激光衍射法 第一部分：通则

GB/T 20252–2014 钴酸锂

JY/T 010–1996分析型扫描电子显微镜方法通则

GB/T 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料

3  术语和定义

GB/T 20252–2014  中的术语和定义适用于本文件。

4  要求

4.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 化学成分 | 含量（质量分数）/% |
| --- | --- |
| 主含量 | Ni | 46.0-56.0 |
|  | Co | 7.0-13.0 |
|  | Al | 0.70-1.70 |
| 杂质含量 | Cu | ≤0.005 |
|  | Fe | ≤0.01 |
|  | Zn | ≤0.01 |
|  | Ca | ≤0.03 |
|  | Mg | ≤0.03 |
|  | Mn | ≤0.01 |
|  | SO42- | ≤0.50 |
|  | Cl- | ≤0.05 |
| 水分 | H2O | ≤1.50 |

4.2  水分

产品的水分含量应不大于1.50%。

4.3  磁性异物

产品的磁性异物含量应不大于0.00003%。

4.4  外观质量

产品的外观应颜色均一，无结块、无夹杂物。

4.5  物理性能

4.5.1  松装密度

产品的松装密度应不小于1.2g/cm3。

4.5.2  振实密度

产品的振实密度应不小于1.6g/cm3。

4.5.3  粒度分布

产品的粒度分布要求呈正态分布，特征值要求范围如下：

D10应大于等于4.0μm；D50应在8.0-15.0μm范围内；D90应小于等于30.0μm。

4.5.4  比表面积

产品的比表面积应在20-30m2/g。

4.5.5  微观形貌

产品的微观形貌应为球形或类球形。

5 试验方法

5.1  化学成分

产品化学成分的测定按供需双方协商认可的方法进行。

5.2  水分含量

产品的水分测定按GB/T 6283的规定进行。

5.3  磁性异物

产品磁性异物含量的测定按GB/T 24533-2009的规定进行。

5.4  外观质量

产品外观用目视检查。

5.5  物理性能

5.5.1  松装密度

产品松装密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

5.5.2  振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

5.5.3  粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077.1的规定进行。

5.5.4  比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 13390的规定进行。

5.5.5  微观形貌

产品微观形貌的测定按JY/T 010–1996的规定进行。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  产品应由供方进行检验。保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按照本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

6.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一混合料组成, 每批重量不超过10t。

6.3  检验项目及取样

6.3.1 检验分类

本标准规定的产品检验分为：

a) 逐批检验；

b) 周期检验。

6.3.2  逐批检验

每批产品进行逐批检验。

6.3.3  周期检验

周期检验在正常生产情况下，每1个月应进行1次。当原材料或生产工艺发生重大变化时或长期停产后恢复生产时应进行周期检验。

6.3.4  逐批检验和周期检验的项目及取样数量

6.3.4.1  逐批检验和周期检验的项目及取样数量见表2。

表2

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 4.1 | 5.1 | 逐批检验 |
| 水分 | 每批1份 | 4.2 | 5.2 | 逐批检验 |
| 磁性异物 | 每批3份 | 4.3 | 5.3 | 逐批检验 |
| 外观质量 | 逐桶 | 4.4 | 5.4 | 逐批检验 |
| 松装密度 | 每批3份 | 4.5.1 | 5.5.1 | 周期检验 |
| 振实密度 | 每批3份 | 4.5.2 | 5.5.2 | 逐批检验 |
| 粒度分布 | 每批5份 | 4.5.3 | 5.5.3 | 逐批检验 |
| 比表面积 | 每批3份 | 4.5.4 | 5.5.4 | 逐批检验 |
| 微观形貌 | 每批1份 | 4.5.5 | 5.5.5 | 逐批检验 |

6.3.4.2  产品的取样按GB/T 5314的规定进行。每批取样总量不得少于5kg。

6.4  检验结果判定

6.4.1  产品的化学成分、水分、磁性异物、松装密度、振实密度、粒度分布、比表面积和微观形貌的检验中有一项不合格，判该批不合格。

6.4.2  外观质量检验不合格，判该桶产品不合格。

7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1  标志

铝塑包装袋表面不作标志,包装纸箱或纸桶上应贴有合格证，其上标明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 净重；

e) 防潮字样或标志；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

7.2  包装

经检验合格的产品按25kg为一包装单位（也可按合同约定包装单位）。内包装用内衬双层塑料袋包装，封扣后装入纸箱或纸桶中。

7.3  运输和贮存

按7.2条要求包装的产品，可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品适合密封存放于无酸、碱气氛之处，在内包装袋密封情况下无环境湿度要求。产品自生产之日起，在所要求包装条件下，保质期为一年。

7.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称；

c)  批号；

d)  数量；

e)  各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期。

8  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内容应包括以下内容：

a)  产品名称；

b)  数量；

c)  本标准编号；

d)  其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS/T ××—20××

YS/T ××

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

镍、钴、铝三元素复合氢氧化物

Nickel cobalt Aluminum composite hydroxide

（讨论稿）

ICS