GB/T 5153—201X

代替GB/T 5153-2003

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 5153-2003。

本标准与GB/T 5153-2003相比主要技术差异如下：

——增加了元素代号“J”和“V”分别代表元素“锶”和“钆”；

——增加了极限数值的表示方法；

——增加了成分分析与取样的要求；

——增加了Mg99.80、AZ30M、AZ31N 、AZ33M、AE90M、AQ80M、AM41M、AM81M、AW90M、AJ31M 、AT61M 、AL32M 、AT11M 、M1A、ZK40A、ZA73M、ZE90M、ZE20M 、ZM21M、ZM51M、ZW62M、ZW62N 、ZC20M 、VE81M、VW64M、VW75M、VW84M 、VK41M 、EZ22M、WE43B、WE54A、WE71M、WE83M、WE91M、WE93M、WZ52M、LA43M、LA85M、LA86M、LA91M、LA93M、LA103M、LA103Z、LA141M、LZ112M共45个牌号和化学成分。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：东北轻合金有限责任公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所取代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5153-1985；

——GB/T 5153-2003。

变形镁及镁合金牌号和化学成分

1 范围

本标准规定了变形镁及镁合金牌号和化学成分。

本标准适用于镁及镁合金加工产品(板、带、管、棒、型、锻件等产品)及其所用的铸锭和板坯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13748(所有部分)  镁及镁合金化学分析方法

ISO 3116：2007  镁和镁合金变形镁合金

3 牌号的命名规则

3.1  纯镁牌号以Mg加数字的形式表示，Mg后的数字表示Mg的质量分数。

3.2  镁合金牌号以英文字母加数字再加英文字母的形式表示。前面的英文字母是其最主要的合金组成元素代号(元素代号符合表1的规定)，其后的数字表示其最主要的合金组成元素上下极限值的平均值。最后面的英文字母为标识代号，用以标识各具体组成元素相异或元素含量有微小差别的不同合金。

表 1  元素代号

| 元素代号 | 元素名称 | 元素代号 | 元素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 铝(Al) | M | 锰(Mn) |
| B | 铋(Bi) | N | 镍(Ni) |
| C | 铜(Cu) | P | 铅(Pb) |
| D | 镉(Cd) | Q | 银(Ag) |
| E | 稀土(RE) | R | 铬(Cr) |
| F | 铁(Fe) | S | 硅(Si) |
| G | 钙(Ca) | T | 锡(Sn) |
| H | 钍(Th) | V | 钆(Ga) |
| J | 锶(Sr) | W | 钇(Y) |
| K | 锆(Zr) | Y | 锑(Sb) |
| L | 锂(Li) | Z | 锌(Zn) |

示例 1：

| A | Z | 4 | 1 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |

标识代号

表示Zn的含量（质量分数）上下极限值的平均值约为1%

表示Al的含量（质量分数）上下极限值的平均值约为4%

代表名义含量（质量分数）次高的合金元素“Zn”

代表名义含量（质量分数）最高的合金元素“Al”

示例 2：

| Z | K | 6 | 1 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |

标识代号

表示Zr的含量（质量分数）上下极限值的平均值约为1%

表示Zn的含量（质量分数）上下极限值的平均值约为6%

代表名义含量（质量分数）次高的合金元素“Zr”

代表名义含量（质量分数）最高的合金元素“Zn”

4 要求

4.1 化学成分

变形镁及镁合金牌号和化学成分应符合表2的规定。表中“其他”一栏是指表中未列出的金属元素，表中含量为单个数值者，镁为最低限，其他元素为最高限，极限数值表示方法如下：

＜0.001%…………………………………………………………………………………………0.000X；

≥0.001%～0.01%…………………………………………………………………………………0.00X；

≥0.01%～0.10%……………………………………………………………………………………0.0X；

≥0.10%～0.55%……………………………………………………………………………………0.XX；

＞0.55%……………………………………………………………………………0.X、X.X、XX.X、等。

4.2 取样

4.2.1 生产厂应按熔次在熔体中取化学成分分析试样。

4.2.2 使用厂在加工产品上取化学成分分析试样。采样时，应尽量使样品具有代表性，采取的样品应清洗干净，去掉氧化皮、脏物、油污及润滑油等，并应避免因腐蚀、氧化或污染改变样品的成分。

4.2.3 试样应取双份，一份分析、一份备查。备查试样的保存期限宜不少于半年。

4.3 成分分析

4.3.1 仅对表2中“镁”及“其他”之外有数值规定的元素进行常规化学分析。

4.3.2 当怀疑表2中未列出的某些“其他”元素的质量分数超出了本标准对其“单个”或“合计”的限定值时，生产者可对这些元素进行分析。

4.3.3 化学成分按GB/T 13748规定的方法进行分析，存在争议时，采用GB/T 13748.1～13748.19规定的方法进行仲裁分析。

4.3.4 第一次分析结果不合格，允许进行第二次分析，并以第二次分析结果作为生产厂出厂、验收的判定依据。

4.4 其他

4.4.1 化学成分分析报告给出的元素含量的位数，应与表2中规定的相应牌号的位数一致。

4.4.2 分析数值的判定采用修约比效法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行。

4.4.3 新、旧牌号对照表见附录A。

表2 变形镁及镁合金牌号和化学成分

| 合金 组别 | 牌号 | 对应ISO3116的数字牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg | Al | Zn | Mn | Gd | RE | Ag | Li | Zr | Y |  | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Be | 其他元素b |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 总计 |
| Mg | Mg99.95 | — | 99.95 | 0.01 | — | 0.004 | — | — | — | — | — | — | 0.01 Ti | 0.005 | 0.003 | — | — | 0.001 | — | 0.005 | 0.05 |
|  | Mg99.80a | — | 99.80 | 0.05 | — | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | — | 0.02 | 0.001 | — | 0.05 | — |
|  | Mg99.50a | — | 99.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 |
|  | Mg99.00a | — | 99.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
| MgAlZn | AZ30M | — | 余量 | 2.2～3.2 | 0.20～0.50 | 0.20～0.40 | — | — | — | — | — | — | 0.05～0.08Ce | 0.01 | 0.005 | — | 0.0015 | 0.0005 | — | 0.01 | 0.15 |
|  | AZ31N | — | 余量 | 2.5～3.5 | 0.50～1.5 | 0.20～0.40 | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.0008 | — | — | — | — | 0.02 | 0.15 |
|  | AZ31S | ISO-WD21150 | 余量 | 2.4～3.6 | 0.50～1.5 | 0.15～0.40 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.005 | — | 0.05 | 0.005 | — | 0.05 | 0.30 |
|  | AZ31T | ISO-WD21151 | 余量 | 2.4～3.6 | 0.50～1.5 | 0.05～0.40 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.05 | — | 0.05 | 0.005 | — | 0.05 | 0.30 |
|  | AZ33M | — | 余量 | 2.6～4.2 | 2.2～3.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.008 | — | 0.005 | — | — | 0.01 | 0.30 |
|  | AZ40M | — | 余量 | 3.0～4.0 | 0.20～0.8 | 0.15～0.50 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.05 | — | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.30 |
|  | AZ41M | — | 余量 | 3.7～4.7 | 0.8～1.4 | 0.30～0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.05 | — | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.30 |
|  | AZ61A | — | 余量 | 5.8～7.2 | 0.40～1.5 | 0.15～0.50 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.005 | — | 0.05 | 0.005 | — | — | 0.30 |
|  | AZ61M | — | 余量 | 5.5～7.0 | 0.50～1.5 | 0.15～0.50 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.05 | — | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.30 |
|  | AZ61S | ISO-WD21160 | 余量 | 5.5～6.5 | 0.50～1.5 | 0.15～0.40 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.005 | — | 0.05 | 0.005 | — | 0.05 | 0.30 |
|  | AZ62M | — | 余量 | 5.0～7.0 | 2.0～3.0 | 0.20～0.50 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.05 | — | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.30 |
|  | AZ63B | — | 余量 | 5.3～6.7 | 2.5～3.5 | 0.15～0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.003 | — | 0.01 | 0.001 | — | — | 0.30 |
|  | AZ80A | — | 余量 | 7.8～9.2 | 0.20～0.8 | 0.12～0.50 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.005 | — | 0.05 | 0.005 | — | — | 0.30 |
|  | AZ80M | — | 余量 | 7.8～9.2 | 0.20～0.8 | 0.15～0.50 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.05 | — | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.30 |
|  | AZ80S | ISO-WD21170 | 余量 | 7.8～9.2 | 0.20～0.8 | 0.12～0.40 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.005 | — | 0.05 | 0.005 | — | 0.05 | 0.30 |
|  | AZ91D | — | 余量 | 8.5～9.5 | 0.45～0.9 | 0.17～0.40 | — | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.004 | — | 0.02 | 0.001 | 0.0005～0.003 | 0.01 | — |
| MgAlRE | AE90M | — | 余量 | 8.0～9.5 | 0.30～0.9 | — | — | 0.20～1.2c | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.005 | — | 0.10 | 0.004 | — | — | 0.20 |
| MgAlAg | AQ80M | — | 余量 | 7.5～8.5 | 0.35～0.55 | 0.15～0.35 | — | 0.01～0.10 | 0.02～0.8 | — | — | — | — | 0.05 | 0.02 | 0.001～0.02 | 0.02 | 0.001 | — | 0.01 | 0.30 |
| MgAlMn | AM41M | — | 余量 | 3.0～5.0 | — | 0.50～1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.005 | — | 0.10 | 0.004 | — | — | — |
|  | AM81M | — | 余量 | 7.5～9.0 | 0.20～0.50 | 0.50～2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.005 | — | 0.10 | 0.004 | — | — | — |

表2 变形镁及镁合金牌号和化学成分（续）

| 合金 组别 | 牌号 | 对应ISO3116的数字牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg | Al | Zn | Mn | Gd | RE | Ag | Li | Zr | Y |  | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Be | 其他元素 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 总计 |
| MgAlY | AW90M | — | 余量 | 8.0～9.5 | 0.30～0.9 | — | — | — | — | — | — | 0.20～1.2 | — | 0.01 | — | — | 0.10 | 0.04 | — | — | 0.20 |
| MgAlSr | AJ31M | — | 余量 | 2.5～3.5 | 0.25 | 0.6～0.8 | — | — | — | — | — | — | 0.9～1.5Sr | 0.10 | 0.02 | — | 0.05 | 0.005 | — | 0.05 | 0.15 |
| MgAlSn | AT11M | — | 余量 | 0.50～1.2 | — | 0.10～0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.6～1.2Sn | 0.01 | 0.004 | — | — | — | — | 0.01 | 0.15 |
|  | AT61M | — | 余量 | 6.0～6.8 | — | 0.20～0.40 | — | — | — | — | — | — | 0.7～1.3Sn | 0.025 | 0.005 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 |
| MgAlLi | AL32M | — | 余量 | 2.5～3.5 | 0.50～0.8 | 0.20～0.40 | — | — | — | 1.0～3.0 | — | — | — | 0.01 | 0.005 | — | 0.0015 | 0.0005 | — | 0.02 | 0.15 |
| MgMn | M1A | — | 余量 | — | — | 1.2～2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | — | 0.30 | 0.05 | 0.01 | — | — | 0.30 |
|  | M1C | — | 余量 | 0.01 | — | 0.50～1.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.01 | — | 0.01 | 0.001 | — | 0.05 | 0.30 |
|  | M2M | — | 余量 | 0.20 | 0.30 | 1.3～2.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.05 | — | 0.05 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
|  | M2S | ISO-WD43150 | 余量 | — | — | 1.2～2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | — | — | 0.05 | 0.01 | — | 0.05 | 0.30 |
| MgMnRE | ME20M | — | 余量 | 0.20 | 0.30 | 1.3～2.2 | — | 0.15～0.35Ce | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.05 | — | 0.05 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.30 |
| MgZnZr | ZK40A | — | 余量 | — | 3.5～4.5 | — | — | — | — | — | ≥0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 |
|  | ZK61M | — | 余量 | 0.05 | 5.0～6.0 | 0.10 | — | — | — | — | 0.30～0.9 | — | — | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.30 |
|  | ZK61S | ISO-WD32260 | 余量 | — | 4.8～6.2 | — | — | — | — | — | 0.45～0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.30 |
| MgZnAl | ZA73M | — | 余量 | 2.5～3.5 | 6.5～7.5 | 0.01 | — | 0.30～0.9Er | — | — | — | — | — | 0.0005 | 0.01 | — | 0.001 | 0.0001 | — | — | — |
| MgZnRE | ZE90M | — | 余量 | 0.0001 | 8.5～9.0 | 0.01 | — | 0.45～0.50Er | — | — | 0.30～0.50 | — | — | 0.0005 | 0.0001 | — | 0.001 | 0.0001 | — | 0.01 | 0.15 |
| MgZnMn | ZE20M | — | 余量 | 0.02 | 1.8～2.4 | 0.50～0.9 | — | 0.10～0.6Ce | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.008 | — | 0.006 | 0.004 | — | 0.01 | 0.20 |
|  | ZM21M | — | 余量 | — | 1.0～2.5 | 0.50～1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.005 | — | 0.10 | 0.004 | — | — | — |
|  | ZM51M | — | 余量 | — | 4.5～6.0 | 0.50～2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.005 | — | 0.10 | 0.004 | — | — | — |

表2 变形镁及镁合金牌号和化学成分（续）

| 合金 组别 | 牌号 | 对应ISO3116的数字牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg | Al | Zn | Mn | Gd | RE | Ag | Li | Zr | Y |  | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Be | 其他元素 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 总计 |
| MgZnY | ZW62M | — | 余量 | 0.01 | 5.0～6.5 | 0.20～0.8 | — | 0.12～0.25Ce | 0.20～1.6 | — | 0.50～0.9 | 1.0～2.5 | 0.10～0.6 Cd | 0.05 | 0.005 | — | 0.05 | 0.005 | — | 0.05 | 0.30 |
|  | ZW62N | — | 余量 | 0.20 | 5.5～6.5 | 0.6～0.8 | — | — | — | — | — | 1.6～2.4 | — | 0.10 | 0.02 | — | 0.05 | 0.005 | — | 0.05 | 0.15 |
| MgZnCu | ZC20M | — | 余量 | — | 1.5～2.5 | — | — | 0.20～0.6Ce | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 | — | 0.30～0.6 | — | — | 0.01 | 0.05 |
| MgGdRE | VE81M | — | 余量 | — | — | — | 7.5～9.5 | 0.50～2.5c |  | — | 0.40～1.0 | — | — | 0.01 | 0.05 | — | — | 0.004 | — | — | — |
| MgGdY | VW64M | — | 余量 | — | 0.30～1.0 | — | 5.5～6.5 | — | 0.20～1.0 | — | 0.30～0.7 | 3.0～4.5 | — | 0.05 | 0.02 | 0.002～0.02 | 0.02 | 0.001 | — | 0.01 | 0.30 |
|  | VW75M | — | 余量 | 0.01 | — | 0.10 | 6.5～7.5 | 0.9～1.5Nd | — | — | 0.40～1.0 | 4.6～5.7 | — | 0.01 | — | — | 0.10 | 0.004 | — | — | — |
|  | VW84M | — | 余量 | — | 1.0～2.0 | 0.6～1.0 | 7.5～9.0 | — | — | — | — | 3.5～5.0 | — | 0.05 | 0.01 | — | 0.02 | 0.005 | — | 0.01 | 0.15 |
| MgGdZr | VK41M | — | 余量 | — | — | — | 3.8～4.2 | — | — | — | 0.8～1.2 | — | — | 0.02 | 0.01 | — | — | — | — | 0.03 | 0.30 |
| MgREZn | EZ22M | — | 余量 | 0.001 | 1.2～2.0 | 0.01 | — | 2.0～3.0Er | — | — | 0.10～0.50 | — | — | 0.0005 | 0.001 | — | 0.001 | 0.0001 | — | 0.01 | 0.15 |
| MgYRE | WE43B | — | 余量 | — | 0.20 | 0.03 | — | 2.0～2.5Nd，其他≤1.9d | — | 0.20 | 0.40～1.0 | 3.7～4.3 | — | — | 0.01 | — | 0.02 | 0.005 | — | 0.01 | — |
|  | WE54A | — | 余量 | — | 0.20（Zn+Ag） | 0.03 | — | 1.5～2.0Nd，其他≤2.0d | — | 0.20 | 0.40～1.0 | 4.8～5.5 | — | 0.01 | — | — | 0.03 | 0.005 | — | 0.20 | — |
|  | WE71M | — | 余量 | — | — | — | — | 0.7～2.5c | — | — | 0.40～1.0 | 6.7～8.5 | — | 0.01 | 0.05 | — | — | 0.004 | — | — | — |
|  | WE83M | — | 余量 | 0.01 | — | 0.10 | — | 2.4～3.4Nd | — | — | 0.40～1.0 | 7.4～8.5 | — | 0.01 | — | — | 0.10 | 0.004 | — | — | — |
|  | WE91M | — | 余量 | 0.10 | — | — | — | 0.7～1.9c | — | — | 0.40～1.0 | 8.2～9.5 | — | 0.01 | — | — | — | 0.004 | — | — | — |
|  | WE93M | — | 余量 | 0.10 | — | — | — | 2.5～3.7c | — | — | 0.40～1.0 | 8.2～9.5 | — | 0.01 | — | — | — | 0.004 | — | — | — |

表2 变形镁及镁合金牌号和化学成分（续）

| 合金 组别 | 牌号 | 对应ISO3116的数字牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg | Al | Zn | Mn | Gd | RE | Ag | Li | Zr | Y |  | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Be | 其他元素 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 总计 |
| MgYZn | WZ52M | — | 余量 | — | 1.5～2.5 | 0.35～0.55 | — | — | — | — | 0.50～1.5 | 4.0～6.0 | 0.15～0.50Cd | 0.05 | 0.01 | — | 0.04 | 0.005 | — | — | 0.30 |
| MgLiAl | LA43M | — | 余量 | 2.5～3.5 | 2.5～3.5 | — | — | — | — | 3.5～4.5 | — | — | — | 0.50 | 0.05 | — | 0.05 | － | — | 0.05 | 0.30 |
|  | LA85M | — | 余量 | 4.0～6.0 | 0.8～2.0 | — | — | — | — | 7.0～9.0 | — | — | 3.0～5.0Cd 0.15Se | 0.10～0.40 | 0.01 | — | 0.04 | 0.005 | — | 0.05 | 0.30 |
|  | LA86M | — | 余量 | 5.5～6.5 | 0.50～1.5 | — | — | — | 0.50～1.5 | 7.0～9.0 | — | 0.50～1.2 | 2.0～4.0Cd 0.005K 0.005 Na | 0.10～0.40 | 0.01 | — | 0.04 | 0.005 | — | — | 0.30 |
|  | LA91M | — | 余量 | 0.50～1.5 | — | — | — | — | — | 8.5～9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.30 |
|  | LA93M | — | 余量 | 2.5～3.5 | 2.5～3.5 | — | — | — | — | 8.5～9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.30 |
|  | LA103M | — | 余量 | 2.5～3.5 | 0.8～1.8 | — | — | — | — | 9.5～10.5 | — | — | — | 0.50 | 0.05 | — | 0.05 | — | — | 0.05 | 0.30 |
|  | LA103Z | — | 余量 | 2.5～3.5 | 2.5～3.5 | — | — | — | — | 9.5～10.5 | — | — | — | 0.50 | 0.05 | — | 0.05 | — | — | 0.05 | 0.30 |
|  | LA141M | — | 余量 | 1.0～1.5 | — | 0.15 | — | — | — | 13.0～15.0 | — | — | — | 0.10 | 0.005 | — | 0.04 | 0.005 | — | 0.05 | 0.30 |
| MgLiZn | LZ112M | — | 余量 | 0.50～1.0 | 2.0～2.5 | — | — | — | — | 10.0～11.5 | — | — | 0.15～0.35Se | 0.10～0.40 | 0.01 | — | 0.004 | 0.005 | — | 0.05 | 0.30 |
| 注：ISO 3116中采用的数字牌号的表示方法见附录B。 |
| a Mg99.80、Mg99.50、Mg99.00的镁含量（质量分数）=100%-（Fe+Si）含量（质量分数）-除Fe、Si之外的所有含量（质量分数）≥0.01%的杂质元素的含量（质量分数）之和。 b 其他元素指在本表表头中列出了元素符号，但在本表中却未规定极限数值含量的元素。 C 稀土为富铈混合稀土，其中Ce：50%；La：30%；Nd：15%；Pr：5%。 d 其他稀土为重稀土，例如：钆、镝、铒、镱。其他稀土源生自钇，典型为80%钇、20%的重稀土。 |

附录A

（规范性附录）

新、旧牌号对照表

新、旧牌号对照表见表A.1。

表 A.1

| 新牌号 | 旧牌号 |
| --- | --- |
| M2M | MB1 |
| AZ40M | MB2 |
| AZ41M | MB3 |
| AZ61M | MB5 |
| AZ62M | MB6 |
| AZ80M | MB7 |
| ME20M | MB8 |
| ZK61M | MB15 |
| Mg99.50 | Mg1 |
| Mg99.00 | Mg2 |

附录B

（资料性附录）

ISO 3116中采用的数字牌号的结构含义

ISO 3116中采用的数字牌号的结构含义见表B.1。

表 B.1

| W D |
| --- |
| WD | 第一位数字 | 第二、三位数字 | 第四位数字 | 第五位数字 |
| 代表变形镁及镁合金 | 表示名义含量最大的元素： 1——Mg 2——Al 3——Zn 4——Mn 5——Si 6——RE 7——Zr 8——Ag 9——Y | 表示合金主要组成元素即组别： 11——Mg+Al+Zn 12——Mg+Al+Mn 13——Mg+Al+Si 21——Mg+Zn+Cu 51——Mg+Zn+RE+Zr 52——Mg+RE+Ag+Zr 53——Mg+RE+Y+Zr | 表示同一组别中的顺序号 | 表示改型情况： 该数字为“O”时表示原始合金；为其他数字时表示改型合金（即在原始合金基础上，对个别元素含量进行了微小调整） |

# Text boxes

ICS 77.120.20

H 60

中华人民共和国国家标准

变形镁及镁合金牌号和化学成分

Designation and composition of wrought magnesium and magnesium alloys

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布