ICS 77.120.30

H62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 260—201×

代替YS/ T 260-2004

铜铍中间合金锭

Copper-beryllium master alloy ingot

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

YS

- 前    言

本标准代替YS/T 260-2004《铜铍中间合金锭》。

本标准与YS/T 260-2004《铜铍中间合金锭》相比主要变化如下：

——调整了标准格式；

——增加CuBe-3牌号，Be含量为3.50-3.85%。杂质Fe含量不超过0.11%,Si含量不超过0.13%,Al含量不超过0.11%, Pb含量不超过0.002%。P含量不超过0.007%。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

  - 本标准起草单位：湖南水口山有色金属集团有限公司负责起草。

  - 本标准主要起草人：。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB 853–1975；

——GB/T 6897–1986；

——YS/T 260–1994；

——YS/T 260–2004；

铜铍中间合金锭

1  范围

本标准规定了铜铍中间合金锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书和合同（或订货单）内容

本标准适用于Cu-CATH-1, Cu-CATH-2阴极铜和工业氧化铍经碳热还原法所生产的铜铍中间合金锭。主要用于铍青铜加工材和电子元件生产等。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 8170 数值修约规则

YS/T 470 铜铍合金化学分析方法

3  要求

3.1 产品分类

铜铍中间合金锭按化学成分分为3个牌号：CuBe-1、CuBe-2、CuBe-3。

3.2 化学成分

3.2.1 铜铍中间合金锭的化学成分应符合表 1的规定。

表 1 铜铍中间合金锭的化学成分

| 牌 号 | 化 学 成 分 /% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主 成 分 |  | 杂质含量不大于 |  |  |  |  |
|  | Cu | Be | Fe | Si | Al | Pb | P |
| CuBe-1 | 余 量 | 3.85-4.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.002 | 0.007 |
| CuBe-2 | 余 量 | 3.50-3.85 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.002 | 0.007 |
| CuBe-3 | 余 量 | 3.00-3.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.002 | 0.007 |

3.2.2铍的含量及杂质的含量均为实测值，铜的含量为100%减去铍及表中所列杂质实测值总和的余量。

3.2.3铍及杂质的修约规则，按GB/T 8170的规定进行；修约后的数值的判定，按 GB/T 1250的规定进行。

3.2.4 需方如对铜被中间合金锭的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

3.3锭形和锭重

3.3.1铜铍中间合金锭为长方梯形，每锭单重为((4士0.4) kg。

3.3.2如需方对铜铍中间合金锭的物理规格有特殊要求，可由供需双方商定。

3.4外观质量

铜铍中间合金锭表面应光洁，无飞边、毛刺，不得有溶渣及外来夹杂物。

4  试验方法

4.1 铜铍中间合金锭的化学成分仲裁分析方法按 YS/T 470进行。

4.2 铜铍中间合金锭的外观质量用目视法检验。

5 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 铜铍中间合金锭应由供方检验部门进行检验，保证产品符合本标准或订货单(合同)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单(合同)的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2 组批

5.2.1 铜铍中间合金锭应成批提交检验，每批应由同一炉次的产品组成。批量不大于0.4t。

5.2.2 根据用户要求(或经用户同意)，允许由同一牌号的多个生产批次组成一个检验批。

5.3 检验项目

5.3.1 化学成分按批检验

5.3.2 外观质量逐锭检验。

5.4 取样方法

5.4.1每批按铜铍中间合金锭锭数的10%写取样，取样锭数不得少于四锭。

5.4.2 取样采用钻取方法，用直径8mm-10mm的钻头钻取。

5.4.3 每块合金锭共钻孔四个，正反面各二个，交叉等分排列 取样孔的深度为锭厚的2/3.

5.4.4 钻取的试样用磁力吸铁器除去钻孔时机械带进的铁屑，混匀后用四分法缩分为4等份，每份不少于30g。一份用于仲裁分析，供需双方各一份，一份备用。

5.5 检验结果的判定

5.5.1 化学成分仲裁结果与本标准或订货单(合同)的规定不符时，该批判为不合格。

5.5.2 外观质量检验结果与本标准或订货单(合同)的规定不符时，按锭判为不合格。

6 标志、包装 、运输、贮存和质量证明书

6.1 标志

6.1.1 铜铍中间合金锭每锭应有商标、批号。

6.1.2 铜铍中间合金锭每批应有醒目的标识，并注明生产厂名称、产品名称、牌号、批号和重量。

6.2 包装

6.2.1 产品用木箱包装，铁皮加固，或者用铁箱、铁桶密封包装。

6.2.2 经供需双方协商，产品也可采用其他方式包装。

6.3 运输和贮存

运输和贮存时，不得损坏(损失)、污染产品。

6.4 质量证明书

铜铍中间合金锭每批应附质量证明书，注明:

a) 生产厂名称、地址；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和检验部门印记；

f）本标准编号；

g）检验日期；

h) 出厂日期。

7 订货单(或合 同)内容

订购本标准所列材料的订货单(或合同)内应包括下列内容:

a) 产品名称；

b) 牌 号；

c) 状态；

d) 重量；

e) 本标准编号；

f) 其他。