行业标准YS/T260-20××《铜铍中间合金锭》

编制说明

一、任务来源

2013年11月，在广西桂林市召开的2013年度全国有色金属标准化技术委员会年会中，全国有色重金属标准化分技术委员会确定行业标准YS/T 260-2004《铜铍中间合金锭》列入2014~2015年度行业标准修订计划项目，并推荐湖南水口山有色金属集团有限公司负责修订。

2013年12月初，向全国有色重金属标准化分技术委员会秘书处提交《铜铍中间合金锭行业标准项目建议书》。

2014年10月11日全国有色金属标准化技术委员会有色标委[2014]29号《关于转发2014年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》正式确定湖南水口山有色金属集团有限公司为行业标准《铜铍中间合金锭》修订任务的主要起草单位，计划编号为2014-1393T-YS。

二、产品概况

1、产品的性质

工业生产的铜铍中间合金锭，常称为铍铜合金,亦称铍铜母合金。是生产铍青铜的主要原料。将它稀释并加少量其它添加元素后，制成其他不同型号铍铜合金材料。如制成的铍青铜具有极好的时效硬化效果，在高温淬火后，具有极高的塑性，易于进行冷加工和成型各种形状复杂的弹性元件，而后进行时效处理，能赋予这些元件以很高的强度、弹性，以及相当大的疲劳极限和小的弹性滞后性能，同时它还具有良好的导电性、耐磨性和耐海水腐蚀性以及冲击时不发生火花、不导磁等特点。

2、产品的主要用途

铜铍中间合金稀释后得到的含铍较低的各级铍青铜,广泛应用于航空、电子、电气、电讯、自动化、火箭、燃料、轻工等部门,如航空仪表、仪器、电子等工业部门广泛用于制造各种膜盒、膜片、波纹管等弹性敏感件和弹力元件。国防工业用作火箭喷嘴、弹头。燃料工业、消防部门普遍用它制造各种防火防爆安全工具。钢铁工业用它作水平连铸机上的结晶器、铝锌基合金的冲头。由于它抗海水腐蚀，电讯工业用它作海底电缆的中继器的构造件。轻工部门利用它的良好铸造性能及耐磨性，制作各种塑料模具，可以取得更好的铸型效果。国外还广泛用于电子器具中，作为接触器、继电器、无线电收发机的插孔、电子钟的开关、触头弹簧等。随着电子技术的发展，要求机具结构的小型化、高性能化、高寿命化和物美价廉，作为导电性能优良的铍青铜的应用，将会进一步引起人们更大的重视。

国内主要的生产厂家有湖南水口山有色金属集团有限公司、新疆富蕴恒盛铍业有限责任公司、峨眉山市中山新材料科技有限公司，乌中冶金制品（上海）有限公司等，国外厂家有哈萨克斯坦国家原子能总公司乌尔巴冶金厂、日本NGK公司、美国BRUSHWELLMAN等。

3、生产工艺

铍铜中间合金生产方法有直接加入法、卤化物金属热还原法。但具有工业应用价值且广为采用的方法，则是碳热还原法。该方法是在高温下，有铜液存在时，用碳还原氧化铍，使析出的铍溶于铜液中而生成铍铜合金。

- 编制原则

- 本标准的编制原则

原标准YS/T 260-2004《铜铍中间合金锭》已经发布使用了10多年，无论是规范格式，还是具体技术要求等方面，均有不适宜现状之处，为指导合理利用资源、调整产品结构、满足市场需要和使供需双方公平受益，标准格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求进行修订。修订的标准有利于规范市场，切实可行，具有可操作性，同时充分考虑生产企业、使用单位及相关各方面的意见和建议。

2、修订内容

根据目前生产水平状况、市场需求及国内外客户使用的需要，对原标准的技术要求等内容进行了调整。

本标准与原标准相比主要做了如下修改：

1）按照GB/T 1.1-2009的要求，对标准的结构和编写格式进行了修订，力求与国内外标准格式保持一致。

2）主要修订产品质量要求和等级划分的主品位成分及杂质成分，取样原则及方法，判定，包装，运输，及标识等技术内容。

3）铜铍中间合金锭产品分类按照生产企业和市场需求增加一牌号CuBe-3，将铜铍中间合金锭按化学成分分为3个牌号：CuBe-1、CuBe-2、CuBe-3。各牌号产品的化学成分应符合下表1的规定。

表 1 铜铍中间合金锭的化学成分

| 牌 号 | 化 学 成 分 /% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主 成 分 |  | 杂质含量不大于 |  |  |  |  |
|  | Cu | Be | Fe | Si | Al | Pb | P |
| CuBe-1 | 余 量 | 3.85-4.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.002 | 0.007 |
| CuBe-2 | 余 量 | 3.50-3.85 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.002 | 0.007 |
| CuBe-3 | 余 量 | 3.00-3.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.002 | 0.007 |

4）增加的CuBe-3牌号的理由：

①从使市场形势和生产情况来看，有部分客户使用含Be3.0-3.5%的铜铍中间合金锭产品，也能满足他们的产品质量需求。

②从生产铜铍中间合金锭的原始矿物原料——绿柱石资源角度考虑。绿柱石是铍-铝硅酸盐矿物，是冶炼金属铍的主要矿物原料，主要存在花岗岩伟晶岩中，主要矿产在欧洲的奥地利、德国、爱尔兰，非洲的马达加斯加，亚洲的乌拉尔山和中国的西北。用于提炼金属铍和生产铍合金的原料相对稀缺，而且现在的生产原料绿柱石矿的含BeO的品位越来越低，有的原料含BeO已经低于6%，甚至更低，而且粉矿含F高，最高F/BeO比高达1.0以上必须进行预处理。为了充分利用有限的铍资源，根据生产工业氧化铍和铜铍合金的工艺及原料情况，应生产出多个牌号的产品来满足市场的需求。高端产品使用用CuBe-1、CuBe-2产品，增加CuBe-3牌号产品来满足生产其它产品的企业使用。

③根据铜铍中间合金锭的用途来看，铜铍中间合金锭大部分是作铍铜母合金，生产高强度合金产品时，在其中添加少量其它添加元素将它冲稀，制成其他产品。因此，根据该些合金产品特征和用途， CuBe-3牌号的产品也能满足他们的技术要求，不但不影响他的产品性能，而且降低他们的生产成本。

因此，增加CuBe-3牌号产品，对铍冶炼企业来说，既可以为充分利用铍金属资源，又可以为企业创造经济效益；对铜铍中间合金锭产品使用企业来说，使用CuBe-3牌号产品既可以生产具有优良的性能产品，又能降低生产成本，增加企业利润。增加CuBe-3牌号是一个双赢的产品。

四、各阶段工作过程

本标准的编制经过了以下几个阶段：

1、2013年11月，在广西桂林市召开的2013年度全国有色金属标准化技术委员会年会中，全国有色重金属标准化分技术委员会确定行业标准YS/T 260-2004《铜铍中间合金锭》列入2014~2015年度行业标准修订计划项目，并推荐湖南水口山有色金属集团有限公司负责修订。公司领导对此高度重视，成立了由公司生产单位、技术部门和管理部门组成的行业标准《铜铍中间合金锭》修订工作小组，确定了人员及工作任务计划等事宜。

2、2014年11月，全国有色金属标准化技术委员会有色标委[2014]29号《关于转发2014年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》确定湖南水口山有色金属集团有限公司为行业标准《铜铍中间合金锭》修订任务的主要起草单位，计划号为2014-1393T-YS，完成时间2015年。公司及时向国家标准化技术委员会重金属标准化分会秘书处提交任务落实书。

3、2014年11月底，集团公司科技发展部批准立项，并纳入2015年度的公司科研项目中。

4、2015年1月，在公司开展关于铜铍中间合金锭的内部调查活动，对近几年的数据进行统计分析。

5、2015年2月公司内部对《铜铍中间合金锭》标准修订项目内容展开讨论，确定主要修改内容和计生局指标。

6、2015年3月初，收集相关信息，查阅国内外相关资料，进行了技术咨询、市场调查及国内企业的生产状况、技术指标及应用发展趋势的调查。

7、2015年3月中旬，起草行业标准《铜铍中间合金锭》修订讨论稿和编制说明。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准替代原标准YS/T 260-2004《铜铍中间合金锭》。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

可向生产厂家和用户推荐采用本标准。

九、废止现行有关标准的建议

建议废止原标准YS/T 260-2004《铜铍中间合金锭》。

十、其他应予说明的事项

无。

十一、 预期效果

随着科学技术的进步，铜铍中间合金锭的应用越来越广泛，需求量也在迅速扩大，因此修订《铜铍中间合金锭》行业标准，对于规范铜铍合金行业的秩序，改进生产工艺、提高产品质量、促进我国有色金属材料的发展，满足市场的需要都将产生极其重要的影响。

行业标准《铜铍中间合金锭》编制小组

二○一五年三月