GB/T 4135-201X

代替GB/T 4135-2002

银     锭

Silver ingots

（送审稿）

201X—XX—XX发布                                   201X—XX—XX 实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对国家标准GB/T 4135-2002《银》的修改，与标准GB/T 4135-2002《银》相比，本标准做了如下修改：

——将标准名称改为《银锭》。

——更新了规范性引用文件。

——删除标准中粒状银和棒状银的相关内容。

——加严Ic-Ag99.99牌号中Cu杂质含量要求。

——Ic-Ag99.99牌号中Te含量修改为“不大于0.0008%”，同时规定Se、Te、Bi三个杂质

总含量不大于0.0015%。

——将表1中注1的内容修改为3.2.2条款。

——删除标准表1中注2的内容。

——银锭物理规格中增加了外观尺寸和重量的要求和重量表示要求。

——银锭物理规格中的锭重由四种规格修改为两种规格（15kg、30kg）。

——删除了3.3.3和3.3.4条款内容。

——对试验方法内容进行了修改并在试验方法中新增了银锭外形尺寸检测的器具要求。

——3.4.2条款修改为30kg银锭顶端缩坑深不得大于12mm。

——修改和完善了5.5条款内容。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：江西铜业股份有限公司、XXXXXX

本标准参加起草单位：XXXXX、XXXXXX、XXXXX、XXXX

本标准主要起草人：XXX、XXXX、XXX、XXX、XXX、XXX

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4135-2002；

——GB/T 4135-1994。

银  锭

1  范围

本标准规定了银锭的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书、订货单（或合同）。

本标准适用于以各种含银原料生产银锭。该产品主要用于电子材料、感光材料、珠宝饰品以及金融领域。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 11067 银化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

银锭按化学成分分为三个牌号: IC-Ag99.99、IC-Ag99.95、IC-Ag99.90。

3.2  化学成分

3.2.1  银锭的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 牌 号 | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | 银含量 （质量分数）不小于 | 杂质含量（质量分数），不大于 |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Sb | Se | Te | Bi | Pd | 杂质总和 |
| IC-Ag99.99 | 99.99 | 0.0025 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  | 元素组总含量，不大于0.0015 |  |  |
| IC-Ag99.95 | 99.95 | 0.025 | 0.015 | 0.002 | 0.002 | — | — | 0.001 | — | 0.05 |
| IC-Ag99.90 | 99.90 | 0.05 | 0.025 | 0.002 | — | — | — | 0.002 | — | 0.10 |

3.2.2  IC-Ag99.99 和IC-Ag99.95牌号，银质量分数是以100%减去表中杂质实测质量分数所得。IC-Ag99.90牌号银质量分数是直接测定。所需测定杂质包括但不限于表1所列元素。

3.2.3 需方如对银锭的化学成分有特殊要求时，可由供需双方协商确定。

3.3  物理规格

3.3.1 银锭呈长方形锭状、梯形锭状。

3.3.2 银锭外形尺寸和重量要求如表2，特殊要求由供需双方协商确定。

表2　　银锭尺寸和重量要求

| 规格 | 长(mm） | 宽(mm） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 kg | 365±20 | 135±20 | 15±2 |
| 30kg | 正面 | 300±50 | 150±40 | 30±4 |
|  | 底面 | 255±50 | 108±25 |  |

3.4  表面质量

3.4.1  银锭表面应平整、洁净，不得有夹层、冷隔、夹杂物、空洞和裂纹。

3.4.2  30kg银锭顶端缩坑深不得大于12mm。

3.4.3  15kg银锭顶端切口高度不得超过端面5mm。

3.4.4  银锭表面不得有机械、或手工加工的痕迹(切口及铜刷处理表面例外)。

4  试验方法

4.1  银锭化学成分的仲裁方法按GB/T 11067的规定进行，银锭中Se、Te的仲裁按供需双方认可的方法进行。

4.2  银锭外形尺寸的检验应使用相应准确度的器具进行检查。

4.3  银锭单重的检验应使用相应准确度的器具进行检查,结果表示到0.1克。

4.4  银锭的外观质量用目视检测。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  银锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如认为检验结果与本标准或订货合同的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出。如需仲裁，由供需双方协商解决。5.2  组批

银锭应成批提交检验。每批应由同一炉次的银锭组成。

5.3  每批银锭出厂前应进行化学成分的测定以及物理规格和表面质量的检验。

5.4  银锭化学成分仲裁、取样方法。

5.4.1 每批按银锭数的10%取样，但不得少于1锭。特殊情况下，可逐块取样。取样时银锭表面不得有灰尘及油污等外来物。

5.4.2  单锭取样方法:在锭的两个大面上做对角线，其中心点距两边顶角的三分之一和三

分之二处为取样点，共取8点，如图1a)所示。

5.4.3  两个或两个以上的锭取样方法:取样点按4n (n为锭数)规定进行。将银锭平行排列成长方形，在每个锭的两个大面上，做长边的平行线，将锭宽分成3等份。再做两个面的对角线，平行线与对角线相交处为取样点。如图1 b)所示。

a)                         b)

注：A为一面的取样点，B为另一面的取样点。

图1

5.4.4  试样的制备：用直径12mm钻头钻取试样。钻取深度不小于锭厚的三分之二。将取得的钻屑经磁铁处理后混匀，用四分法缩分至不少于300g，分为3份(每份100g)，一份由供方保存，一份由需方保存，一份仲裁分析用。

5.5  检验结果的判定

5.5.1 化学成分测定结果与本标准3.2条不符时，该批判为不合格。

5.5.2 物理规格检验结果与本标准3.3条不符时，该锭判为不合格。

5.5.3 重量及表面质量检验结果与本标准4.3条或3.4条不符时，该锭判为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

每块银锭表面应浇铸或打印商标、牌号、批号等标志。

6.2  包装

银锭的包装方式由供需双方确定。

6.3  运输和贮存

运输与贮存时，不得损坏、污染产品。

6.4  质量证明书

每批银应附质量证明书，注明:

a) 生产厂名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 各项分析检验结果及技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 生产日期。

7  订货单(或合同)内容

本标准所列材料的订货单(或合同)应包括下列内容:

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 数量；

d) 杂质含量的特殊要求；

e) 尺寸要求；

f) 包装要求；

g) 标准编号；

h) 其他。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委会

发布

ICS.77.150.99

H 68