6

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：深圳先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司。

本标准主要起草人：

镍、钴、铝三元素复合氢氧化物

1  范围

本标准规定了镍、钴、铝三元素复合氢氧化物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于镍、钴、铝三元素复合氢氧化物。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 5162 金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔•费休法（通用方法）

GB/T 13390 金属粉末比表面积的测定  氮吸附法

GB/T 19077.1 粒度分析 激光衍射法 第一部分：通则

GB/T 20252–2014 钴酸锂

JY/T 010–1996分析型扫描电子显微镜方法通则

GB/T 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料

3  术语和定义

GB/T 20252–2014  中的术语和定义适用于本文件。

4  要求

4.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 化学成分 | 含量（质量分数）/% |
| --- | --- |
| 主含量 | Ni | 46.0~56.0 |
|  | Co | 7.0~13.0 |
|  | Al | 0.70~1.70 |
| 杂质含量 | Cu | ≤0.005 |
|  | Fe | ≤0.01 |
|  | Zn | ≤0.01 |
|  | Ca | ≤0.01 |
|  | Mg | ≤0.01 |
|  | Mn | ≤0.01 |
|  | SO42- | ≤0.50 |
|  | Cl- | ≤0.05 |

4.2  水分

产品的水分含量应不大于1.00%。

4.3  磁性异物

产品的磁性异物含量应不大于0.00003%。

4.4  外观质量

产品的外观应颜色均一，无结块、无夹杂物。

4.5  物理性能

4.5.1  松装密度

产品的松装密度应不小于1.0g/cm3。

4.5.2  振实密度

产品的振实密度应不小于1.5g/cm3。

4.5.3  粒度分布

产品的粒度分布要求呈正态分布，特征值要求范围如下：

D10应大于等于3.0μm；D50应在6.0-15.0μm范围内；D90应小于等于30.0μm。

4.5.4  比表面积

产品的比表面积应不大于35m2/g。

4.5.5  微观形貌

产品的微观形貌应为球形或类球形。

4.6  其他

若需方有特殊要求，供需双方可根据需求协商上述技术指标。

5 试验方法

5.1  化学成分

产品化学成分的测定按供需双方协商认可的方法进行。

5.2  水分含量

产品的水分测定按GB/T 6283的规定进行。

5.3  磁性异物

产品磁性异物含量的测定按GB/T 24533-2009的规定进行。

5.4  外观质量

产品外观用目视检查。

5.5  物理性能

5.5.1  松装密度

产品松装密度的测定按GB/T 1479的规定进行。

5.5.2  振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

5.5.3  粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077.1的规定进行。

5.5.4  比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 13390的规定进行。

5.5.5  微观形貌

产品微观形貌的测定按JY/T 010–1996的规定进行。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  产品应由供方进行检验。保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按照本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

6.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一混合料组成, 每批重量不超过5t。

6.3  检验项目及取样

6.3.1 检验分类

本标准规定的产品检验分为逐批检验。

6.3.2  逐批检验

每批产品进行逐批检验。

6.3.3  逐批检验和周期检验的项目及取样数量

6.3.3.1  逐批检验和周期检验的项目及取样数量见表2。

表2

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 4.1 | 5.1 | 逐批检验 |
| 水分 | 每批1份 | 4.2 | 5.2 | 逐批检验 |
| 磁性异物 | 每批3份 | 4.3 | 5.3 | 逐批检验 |
| 外观质量 | 逐桶 | 4.4 | 5.4 | 逐批检验 |
| 松装密度 | 每批3份 | 4.5.1 | 5.5.1 | 逐批检验 |
| 振实密度 | 每批3份 | 4.5.2 | 5.5.2 | 逐批检验 |
| 粒度分布 | 每批5份 | 4.5.3 | 5.5.3 | 逐批检验 |
| 比表面积 | 每批3份 | 4.5.4 | 5.5.4 | 逐批检验 |
| 微观形貌 | 每批1份 | 4.5.5 | 5.5.5 | 逐批检验 |

6.3.3.2  产品的取样按GB/T 5314的规定进行。每批取样总量不得少于5kg。

6.4  检验结果判定

6.4.1  产品的化学成分、水分、磁性异物、松装密度、振实密度、粒度分布、比表面积和微观形貌的检验中有一项不合格，判该批不合格。

6.4.2  外观质量检验不合格，判该桶产品不合格。

7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1  标志

包装袋表面不作标志，包装箱或桶上应贴有合格证，其上标明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 净重；

e) 防潮字样或标志；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

7.2  包装

经检验合格的产品按25kg为一包装单位（也可按合同约定包装单位）。内包装用内衬双层塑料袋包装，封扣后装入包装箱或桶中。

7.3  运输和贮存

按7.2条要求包装的产品，可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品适合密封存放于无酸、碱气氛之处，在内包装袋密封情况下无环境湿度要求。产品自生产之日起，在所要求包装条件下，保质期为一年。

7.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称；

c)  批号；

d)  数量；

e)  各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期。

8  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内容应包括以下内容：

a)  产品名称；

b)  数量；

c)  本标准编号；

d)  其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS/T ××—20××

YS/T ××

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

镍、钴、铝三元素复合氢氧化物

Nickel cobalt Aluminum composite hydroxide

（预审稿）

ICS