增材制造TC4钛合金蜂窝结构零件

编制说明

（讨论稿）

《增材制造TC4钛合金蜂窝结构零件》

行业标准讨论稿编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会“《关于转发2014年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》”（有色标委[2014]29号、工信厅科[2014]628号）的文件精神，西安赛隆金属材料有限责任公司负责制订有色金属行业标准《增材制造TC4钛合金蜂窝结构零件》，该项目计划编号为：2014-1477T-YS。按计划要求，本标准应在2015年完成。

1.2 产品概况

TC4钛合金蜂窝结构具有轻质高强的特性，在航空航天用作中承受一定载荷的结构件，对蜂窝结构进行一定设计后还可作为功能零件使用，起到消音、热防护、强化传热、流体控制、过滤分离等功能。传统工艺采用冲压焊接、铸造、机加工等方式生产，增材制造技术生产的TC4钛合金蜂窝结构具有蜂窝结构可设计性强，结构稳定可控性高的特点，基本过程是将设计好的零件截面信息输入装备控制系统中，逐层铺送TC4钛合金粉末层，控制高能电子束扫描熔化截面选定区域，循环铺粉和选区熔化过程后去除多余粉末获得目标TC4钛合金零件。

1.3 起草单位情况及主要工作过程

1.3.1起草单位情况

西安赛隆金属材料有限责任公司（后简称“公司”）是由西北有色金属研究院（后简称“研究院”）发起并控股，依托金属多孔材料国家重点实验室创新平台，以重点实验室在高品质金属粉末和电子束选区熔化成形增材制造相关领域十余年的研发成果为基础成立的科技型企业。

公司是国内首家实现电子束选区熔化成形增材制造技术产业化的企业，针对国内航空航天、船舶、冶金石化、能源电力、生物医疗等领域对增材制造技术及产品的需求，围绕电子束选区熔化成形技术，开展增材制造专用球形金属粉末和粉末雾化生产装备、电子束选区熔化成形复杂金属零件和电子束选区熔化增材制造装备的技术工艺开发、产品销售和技术服务工作。公司拥有最为完整的增材制造产品体系，拥有一支高水平的研发和产业化队伍，核心团队原为西北有色金属研究院金属多孔材料国家重点实验室增材制造科研组团队，是国内最早从事电子束选区熔化成形增材制造相关技术研究的团队之一，完整保留和继承了西北有色金属研究院在稀有金属增材制造领域的科技能力和国内领先地位。近三年来，研发团队先后承担增材制造相关各级政府科技项目9项，获批经费逾千万元，为我国十余家航空航天、舰船、电力机械研发和生产单位设计开发出三十余种高性能新型钛及钛合金复杂零件零件，与国内顶尖医疗机构和医疗器械企业合作推动了增材制造钛合金植入体的临床试验和推广应用。

1.3.2 主要工作过程

根据任务落实会议精神，西安赛隆金属材料有限责任公司接到项目下达任务后，立即组织成立了标准编制工作组，明确了成员的任务，制定了工作计划和进度安排。项目运行以来，工作组通过各种渠道收集国内外增材制造TC4蜂窝结构零件的需求和使用情况，查阅了大量增材制造TC4蜂窝结构的生产、检验数据，并进行了汇总、分析，对国内部分金属增材制造研发和生产单位进行了调研，了解其工艺、产能、规格及质量控制水平等基本情况。结合调研情况和公司近年来在TC4钛合金蜂窝结构增材制造方面的研发生产经验，以公司现有相关质量文件为基础，于2015年3月形成了标准草稿，经过多次内部讨论分析，对草稿进行了修改和完善，于2015年4月形成行业标准讨论稿。

二、标准编制原则和确定主要内容的论据

2.1标准编制原则

1）该标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》制定。

2）遵循满足市场需求、技术内容合理、检测方法可行的原则，既能够反映国内各生产企业的技术水平，便于生产，又提高可操作性，便于应用。

3）参照国外增材制造相关标准，有利于与国际先进水平接轨，推动国内企业和相关行业的技术进步和创新发展。

2.2确定标准主要内容的论据

2.2.1 范围

通常，蜂窝结构是指由正六边形紧密周期性排列构成的结构，工业中用其他多边形周期性排列结构也称为蜂窝结构，为增强标准的适用性，便于标准的推广和使用，本标准适用于增材制造工艺制造的，具有有序周期性致密薄壁蜂窝结构的TC4钛合金零件。在学术领域，偶有将由细筋杆构成的三维网格结构称为蜂窝结构，由于制造工艺、零件宏微观组织和性能的较大差异，本标准不适于由细筋杆构成的增材制造三维网络多孔结构TC4钛合金零件。

2.2.2 化学成分

在充分考虑国内TC4钛合金增材制造原料特性和产品发展需求的基础上，本标准在牌号分类和化学成分要求中引用了GB/T 3620.1标准中TC4、TC4 ELI牌号及其化学成分要求，根据应用要求和产品特性，特别规定了氧含量要求。

2.2.3 外观质量

增材制造生产TC4钛合金蜂窝结构，受原料粉末、成形工艺、产品结构等的影响，可能出现分层、缺口、掉块、翻边等表面缺陷，支持设计不合理或去除不彻底会引起表面明显起伏或突起，为保障产品质量和使用要求，本标准规定产品不得有缺损、掉块、裂纹等缺陷，表面应平整一致，不得有目视检查可见的点状或线状。但对成形过程表面出现的轻微起伏，允许修磨处理以达到设计要求。

2.2.3 表面粗糙度

增材制造的TC4钛合金零件表面为毛面状态，不同成形部位的粗糙度也存在差异。根据国内增材制造TC4钛合金零件的实际水平和最新的产品要求，规定增材制造直接生产的产品表面粗糙度应不大于Ra35μm。经供需双方协商，可通过后续处理工序提高表面粗糙度。

2.2.4 尺寸允许偏差

增材制造的TC4钛合金零件尺寸普遍存在偏差，偏差大小主要受生产工艺和三维模型影响。根据TC4钛合金蜂窝结构特点和使用要求，结合国内生产水平，对产品的零件轮廓尺寸、蜂窝壁厚、蜂窝孔最大尺寸等三种重要特征尺寸允许偏差进行规定。

2.2.5表观密度

不同用途的TC4钛合金蜂窝结构，对产品组织性能要求存在差异。根据国内增材制造TC4钛合金零件的实际水平和使用要求，规定产品的表观密度应不小于4.35g/cm3。必要时，经供需双方可协商，允许通过热等静压等方式对零件处理，以改善微观组织和表观密度。

2.2.6 显微硬度

增材制造TC4钛合金零件内部为快速凝固组织，表面显微硬度通常稍高于普通TC4材料，考虑到本标准适用性，规定产品的显微硬度应不小于HRC40。

三、标准水平分析

3.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

3.2 与国际标准及国外同类标准水平的对比

经查，国外无相同类型的标准，无法对比。

3.3 与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准的修订与现有的标准及制订中的标准协调配套，无重复交叉现象。

3.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予以说明的事项

无。

十、预期效果

增材制造是一种革命性的新型制造加工技术，经过三十余年的发展，目大量不同结构类型、不同功能特性的金属或非金属零件已经实现批量生产，并已经进入工程化应用，推动了生产生活、国防安全等领域的发展。本标准作为最早一批增材制造金属零件产品标准，填补了国内增材制造TC4钛合金蜂窝结构专用标准的空白。本标准的发布、实施，不但能够推动TC4钛合金蜂窝结构零件的生产和应用，对我国增材制造技术进步和行业发展也将起到重要推动作用。

在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐本标准。

西安赛隆金属材料有限责任公司

《增材制造TC4钛合金蜂窝结构零件》标准编制组

2015年4月15日