前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准起草单位：湖南顶立科技有限公司。

本标准主要起草人：

电阻式超高温真空炉

- 范围

本标准规定了电阻式超高温真空炉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于金属材料、碳材料、陶瓷材料、复合材料等材料的超高温热处理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3163—2007  真空技术  术语

GB 5959.1  电热装置的安全  第1部分：通用要求

GB 5959.4  电热装置的安全  第4部分：对电阻加热设备的特殊要求

GB/T 10066.1 —2004  电热设备的试验方法   第1部分：通用部分

GB/T 10066.4 —2004  电热设备的试验方法  第 4部分：间接电阻炉

GB/T 10067.1—2005  电热装置基本技术条件  第1部分：通用部分

GB/T 10067.4—2005  电热装置基本技术条件  第 4部分：间接电阻炉

JB/T 10550—2006  真空技术  真空烧结炉

YS/T 778-2011  真空脱脂烧结炉

- 术语和定义

GB/T 3163—2007、GB/T 10066.4—2004第3章、JB/T 10550—2006、YS/T 778-2011界定的术语和定义适用于本文件。

- 要求

4.1  分类

电阻式超高温真空炉根据结构形式分为卧式电阻式超高温真空炉和立式电阻式超高温真空炉两种类型。按炉型及工作区域尺寸分为13种型号，见表1和表2。

  - 型号表示规则

电阻式超高温真空炉应用范围较广，用途较多，型号表示应根据实际用途分别确定。本标准仅规定了电阻式超高温真空炉的通用型号表示规则。

4.2.1  卧式电阻式超高温真空炉的型号表示

卧式电阻式超高温真空炉的型号表示由HRT （其中H表示卧式、R表示电阻加热、T表示高温)和工作区域尺寸(宽×高×长)组成，其型号表示见示例。

示例：

卧式电阻式超高温真空炉工作区域尺寸为宽1000mm、高1000mm、长1500mm，其型号表示为HRT-101015。

4.2.2  立式电阻式超高温真空炉的型号表示

立式电阻式超高温真空炉的型号表示由VRT （其中V表示立式、R表示电阻加热、T表示高温)和工作区域尺寸(直径×高)组成，其型号表示见示例。

示例：

立式电阻式超高温真空炉工作区域尺寸为直径φ300mm、高500mm，其型号表示为VRT-0305。

  - 电阻式超高温真空炉总体结构

电阻式超高温真空炉主要由炉体、真空系统、工艺气路系统、水冷系统及电气控制系统等组成。总体设计要求应符合JB/T 10550—2006第5章的规定。

4.3.1  卧式电阻式超高温真空炉

卧式电阻式超高温真空炉可按需方需要采用前后双开门或单开门结构，由水平方向装料和出料，其总体结构示意图见图1。

图1  卧式电阻式超高温真空炉总体结构示意图

4.3.2  立式电阻式超高温真空炉

立式电阻式超高温真空炉可按需方需要采用下开门或上开门或上下双开门结构，由竖直方向装料和出料，其总体结构示意图见图2。

图2  立式电阻式超高温真空炉总体结构示意图

4.4  电阻式超高温真空炉的基本参数

电阻式超高温真空炉的基本参数见表1和表2。

表1 卧式电阻式超高温真空炉的基本参数

| 型号 | 工作区域尺寸 宽×高×长/mm | 承载重量 kg | 额定加热功率 kW | 额定炉温 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HRT-060609 | 600×600×900 | 300 | 270 | 2400 |
| HRT-080812 | 800×800×1200 | 800 | 450 |  |
| HRT-101015 | 1000×1000×1500 | 1500 | 540 |  |
| HRT-131320 | 1300×1300×2000 | 2500 | 800 |  |
| HRT-151530 | 1500×1500×3000 | 5000 | 1200 |  |
| HRT-202040 | 2000×2000×4000 | 10000 | 1800 |  |
| HRT-252550 | 2500×2500×5000 | 20000 | 3600 |  |

表2 立式电阻式超高温真空炉的基本参数

| 型号 | 工作区域尺寸 直径×高/mm | 承载重量 kg | 额定加热功率 kW | 额定炉温 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VRT-0305 | φ300×500 | 50 | 60 | 2400 |
| VRT-0508 | φ500×800 | 150 | 100 |  |
| VRT-0812 | φ800×1200 | 500 | 240 |  |
| VRT-1015 | φ1000×1500 | 1000 | 360 |  |
| VRT-1218 | φ1200×1800 | 2000 | 480 |  |
| VRT-1520 | φ1500×2000 | 3000 | 720 |  |

4.5  一般要求

电阻式超高温真空炉应符合GB/T 10067.1—2005第5章的规定，其他要求应符合GB 5959.1 和GB 5959.4的规定。

4.6  主要技术性能

4.6.1  电阻式超高温真空炉的主要技术性能参数见表3。

4.6.2  需方对主要技术性能参数有特殊要求时，可由供需双方协商确定并在合同中注明。

- 试验方法

# 5.1  总体结构及其基本参数的检验

电阻式超高温真空炉总体结构应符合供需双方签定的技术图样,其基本参数的检验方法由供需双方协商确定。

5.2  一般要求的检验

电阻式超高温真空炉一般要求的检验方法按GB/T 10067.4—2005第6章的规定进行。

表3 主要技术性能参数

| 型号 | 炉温均匀性，℃ | 升压率，Pa/h | 极限真空度，Pa | 空炉升温平均速率，℃/min | 抽气时间，min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRT-060609 | ±10（9点） | ≤0.67 | ≤20 | 5～10 | ≤30 |
| HRT-080812 | ±10（9点） |  |  |  |  |
| HRT-101015 | ±10（9点） |  |  |  |  |
| HRT-131320 | ±10（10点） |  |  |  |  |
| HRT-151530 | ±20（12点） |  |  |  |  |
| HRT-202040 | ±20（15点） |  |  |  |  |
| HRT-252550 | ±20（21点） |  |  |  |  |
| VRT-0305 | ±10（8点） |  |  |  |  |
| VRT-0508 | ±10（8点） |  |  |  |  |
| VRT-0812 | ±10（9点） |  |  |  |  |
| VRT-1015 | ±20（9点） |  |  |  |  |
| VRT-1218 | ±20（9点） |  |  |  |  |
| VRT-1520 | ±20（11点） |  |  |  |  |

5.3  主要技术性能的检验

5.3.1  极限真空度的检测

当主泵开启2h后，测真空计所得的读数。

5.3.2  升压率的检测

按GB/T 10066.1—2004第7.1.11.3条的规定，在炉内达到极限真空度时关闭所有阀门，第一次读数从关闭真空阀门后约20min开始测P1，24h后测P2，升压率=(P2-P1)/24。

5.3.3  炉温均匀性的检测

5.3.3.1按GB/T 10066.4—2004第6.15条中规定的方法设定足够的测温点检测炉温均匀性。

5.3.3.2采用标准热电偶的检测，在真空下温度为1050℃保温30min后测取数据。

5.3.4  空炉升温平均速率的检测

在常温下，当空炉达到极限真空时，以全功率升温至额定炉温时，其炉温与升温所需的时间之比。

5.3.5 抽气时间的检测

当主泵开启后，测真空计读数到达极限真空度所需的时间。

- 检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行。

# 6.2  检验项目

每台电阻式超高温真空炉都应进行总体结构及其基本参数、一般要求和主要技术性能的检验。

# 6.3  检验结果的判定

电阻式超高温真空炉总体结构及其基本参数、一般要求和主要技术性能的检验，不符合本标准及合同（或订货单）（包括供需双方签定的技术图样）的规定时，应修改设计及制造的不合格部分，直至满足本标准及合同（或订货单）（包括供需双方签定的技术图样）的要求 。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1  标志、包装、运输、贮存

电阻式超高温真空炉的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 10067.1—2005第8章的规定。

7.2  质量证明书

每台电阻式超高温真空炉应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 型号；

- 额定炉温；

- 额定功率；

- 极限真空；

- 承载重量；

- 升压率；

- 工作区域（宽×高×长或直径×高）；

- 各项分析检验结果和供方质检部门检印；

- 出厂日期（或包装日期）；

- 本标准编号；

- 其他。

- 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 型号；

- 数量；

- 本标准编号；

- 订购和供货应按GB/T 10067.1—2005第9章的规定。

- 其他。

# Text boxes

说明：

1—炉体主体

2—保温加热系统

3—工艺气路系统

4—电气控制系统

5—加热电源

6—真空系统

7-水冷系统

8-工作平台

说明：

1—炉体主体

2—保温加热系统

3—工艺气路系统

4—电气控制系统

5—加热电源

6—真空系统

7-水冷系统

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

电阻式超高温真空炉

# Resistant type high temperature vacuum furnace

（讨论稿）

YS/T XXXX—21XX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.180

H 91