ICS 77.160

H 72

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ×××-201×

硬质合金板材

Cemented carbide plate

（草案稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准是首次制定。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：株洲硬质合金集团有限公司。

本标准主要起草人： 刘艾平、赵声志、朱振忠、刘铁梅、杨军。

硬质合金板材

1  范围

本标准规定了硬质合金板材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于粉末冶金方法生产的硬质合金板材。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5242     硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T 5243     硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

3  要求

  - 型号表示规则

硬质合金板材毛坯按用途可分为模具板材、刀具板材，其型号表示由板材制品毛坯代号（LA）、长度（L）、宽度（B）、厚度（C）组成，单位为mm，见示例1。

示例1：

  - 型号、尺寸

产品的示意图见图1，型号及尺寸见表1。

图1 硬质合金板材毛坯制品示意图

表1                                   单位为毫米

| 型号 | 长度L | 宽度B | 厚度C |
| --- | --- | --- | --- |
| LA60×45×20 | 60 | 45 | 20 |
| LA63×61×10 | 63 | 61 | 10 |
| LA80×65×15 | 80 | 65 | 15 |
| LA85×85×40 | 85 | 85 | 40 |
| LA92×70×12 | 92 | 70 | 12 |

表1 （续）                           单位为毫米

| 型号 | 长度L | 宽度B | 厚度C |
| --- | --- | --- | --- |
| LA100×35×25 | 100 | 35 | 25 |
| LA100×35×35 | 100 | 35 | 35 |
| LA100×55×15 | 100 | 55 | 15 |
| LA100×100×8 | 100 | 100 | 8.0 |
| LA100×100×10 | 100 | 100 | 10 |
| LA100×100×15 | 100 | 100 | 15 |
| LA100×100×20 | 100 | 100 | 20 |
| LA100×100×25 | 100 | 100 | 25 |
| LA100×100×30 | 100 | 100 | 30 |
| LA100×100×35 | 100 | 100 | 35 |
| LA100×100×40 | 100 | 100 | 40 |
| LA100×100×45 | 100 | 100 | 45 |
| LA100×100×50 | 100 | 100 | 50 |
| LA100×100×55 | 100 | 100 | 55 |
| LA100×100×60 | 100 | 100 | 60 |
| LA100×100×70 | 100 | 100 | 70 |
| LA105×105×5.0 | 105 | 105 | 5.0 |
| LA105×105×6.0 | 105 | 105 | 6.0 |
| LA105×105×7.0 | 105 | 105 | 7.0 |
| LA105×105×8.0 | 105 | 105 | 8.0 |
| LA105×105×9.0 | 105 | 105 | 9.0 |
| LA105×105×10 | 105 | 105 | 10 |
| LA105×105×10.5 | 105 | 105 | 10.5 |
| LA105×105×15 | 105 | 105 | 15 |
| LA105×105×20.5 | 105 | 105 | 20.5 |
| LA105×105×30.5 | 105 | 105 | 30.5 |
| LA105×105×35 | 105 | 105 | 35 |
| LA105×105×40 | 105 | 105 | 40 |
| LA105×105×50.5 | 105 | 105 | 50.5 |
| LA105×105×55 | 105 | 105 | 55 |
| LA105×105×60 | 105 | 105 | 60 |
| LA105×105×60.5 | 105 | 105 | 60.5 |
| LA105×105×70 | 105 | 105 | 70 |
| LA150×30×6.0 | 150 | 30 | 6.0 |
| LA150×150×10 | 150 | 150 | 10 |
| LA150×150×25 | 150 | 150 | 25 |
| LA150×150×40 | 150 | 150 | 40 |
| LA150×150×45 | 150 | 150 | 45 |
| LA150×150×50 | 150 | 150 | 50 |
| LA150×150×55 | 150 | 150 | 55 |
| LA150×150×60 | 150 | 150 | 60 |
| LA150×150×65 | 150 | 150 | 65 |
| LA150×150×70 | 150 | 150 | 70 |
| LA185×50×10 | 185 | 50 | 10 |
| LA200×200×7.8 | 200 | 200 | 7.8 |
| LA200×200×10 | 200 | 200 | 10 |
| LA200×200×20 | 200 | 200 | 20 |
| LA200×200×25 | 200 | 200 | 25 |
| LA200×200×26 | 200 | 200 | 26 |
| LA200×200×30 | 200 | 200 | 30 |
| LA200×200×70 | 200 | 200 | 70 |
| LA276×236×10 | 276 | 236 | 10 |

表1 （续）                           单位为毫米

| 型号 | 长度L | 宽度B | 厚度C |
| --- | --- | --- | --- |
| LA276×236×20 | 276 | 236 | 20 |
| LA276×236×22 | 276 | 236 | 22 |
| LA276×236×25 | 276 | 236 | 25 |
| LA276×236×26 | 276 | 236 | 26 |
| LA276×236×30 | 276 | 236 | 30 |

  - 化学成分

制品的化学成分由供需双方协商确定。

  - 物理性能、力学性能、组织结构

制品的物理性能、力学性能、组织结构由供需双方按GB/T 5242协商确定。

  - 板材毛坯尺寸允许偏差

3.5.1 板材长度、宽度及厚度的允许偏差应符合表2的规定。

表2                                单位为毫米

| 长度 | 允许偏差 | 宽度 | 允许偏差 | 厚度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜100 | +2.0 -1.0 | ＜100 | +2.0 -1.0 | ≤45 | +0.8 0 |
| ≥100～＜150 | +2.5 -1.0 | ≥100～＜150 | +2.5 -1.0 | ＞45 | +1.0 0 |
| ≥150 | +3.5 -1.0 | ≥150 | +3.5 -1.0 | - | - |

3.5.2  板材的弯曲度允许偏差应符合表3的规定。

表3                                单位为毫米

| 长度 | 平弯允许偏差 | 侧弯允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| ＜100 | ≤0.6 | ≤1.0 |
| ≥100～＜150 | ≤0.6 | ≤1.2 |
| ≥150 | ≤0.6 | ≤1.8 |

  - 外观质量

制品表面应进行喷砂处理，不允许起皮、鼓泡、分层、裂纹、脏化、未压好、脱碳、渗碳等缺陷。板材毛坯掉边、掉角不大于2.5mm。

- 4  试验方法

4.1  制品的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

4.2  制品的物理性能、力学性能，组织结构的检验按GB/T 5242确定的方法进行。

4.3  制品的尺寸及允许偏差检验采用相应精度的量具进行。

4.4  制品的外观质量用目视检查。

- 5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  制品应由供方进行检验，保证制品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的制品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到制品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

制品的组批按GB/T 5242的规定进行。

5.3  检验项目及取样数量

制品的检验项目及取样数量应符合表4的规定。

表4

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1个 | 3.3 | 4.1 |
| 物理性能、力学性能、组织结构 | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.4 | 4.2 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐件 | 3.5 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.6 | 4.4 |

5.4  检验结果的判定

5.4.1  制品的化学成分检验不合格，判该批不合格。

5.4.2  制品的物理性能、力学性能、组织结构检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。

5.4.3  制品的外观质量检验不合格，判该件不合格。

5.4.4  制品的尺寸及允许偏差检验不合格，判该件不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 6.1  标志、包装、运输、贮存

制品的标志、包装、运输和贮存按GB/T 5243的规定进行。

- 6.2  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 制品型号；

- 批号；

- 各项分析检验结果和供方质检部门检印；

g) 出厂日期（或包装日期）；

f) 本标准编号。

7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 制品型号；

- 制品净重或数量；

- 本标准编号；

- 特殊要求。