《硬质合金板材》

行业标准征求意见稿编制说明

一、工作简况

1.1  任务来源

根据工信部“《关于印发2015年第一批行业标准制（修）订项目计划的通知》” （工信厅科[2014]628号）的文件精神，由株洲硬质合金集团有限公司负责制订《硬质合金板材》有色行业标准，项目计划编号为2014-1475T-YS，计划完成年限2015年。

1.2  产品概况

硬质合金具有很高的硬度和耐磨性，在模具材料、耐磨材料、刀具材料等方面占据了十分重要的地位，具有越来越广泛的使用价值。硬质合金板材具有较好的耐磨损抗冲压及切削性能，常作为冲压模具材料及异型刀具原料毛坯，广泛应用于电机矽钢片冲压模具、电子原件冲压模具和钢材表面粗加工刀具等工具上，具有优异的耐磨损抗冲压耐高温性能。

1.3  起草单位情况及主要工作过程

1.3.1  起草单位情况

株洲硬质合金集团有限公司是国家“一五”期间建设的156项重点工程之一。主要生产金属切削工具、矿山及油田钻探采掘工具、硬质材料、钨钼制品、钽铌制品、稀有金属粉末制品等六大系列产品。硬质合金号称“工业的牙齿”，广泛应用于冶金、机械、地质、煤炭、石油、化工、电子、轻纺及国防军工等领域，是一个基础性产业，关系到国民经济发展的质量和水平。公司目前下设1个产品专业事业部、13个生产厂、5家控股子公司，是国内最大的硬质合金生产、科研、经营和出口基地，被湖南省认定为“十大标志性工程”企业。 
　　公司拥有较强的技术创新能力。拥有国家级技术中心、分析测试中心、硬质合金国家重点实验室和具有国际先进水平的研发中心。技术创新投入达到销售收入的4%，新产品对销售收入的贡献率达到25%以上。 
　　公司拥有健全的营销网络。前移营销平台，着力构建以点带面、点面结合、多层次、多渠道的立体营销网络，产品国内市场占有率30%左右，并销往世界70多个国家和地区。“钻石牌”商标1999年被国家工商行政管理局认定为中国驰名商标，并相继在英国、丹麦、韩国、澳大利亚、以色列、加拿大等47个国家与地区注册。“钻石牌”硬质合金于2007年被国家技术监督局评为“中国名牌”产品。 
　　公司形成了较为完整的企业文化。秉承“世界工具，财富利器”的经营理念，持守“精诚创造价值”的核心价值观，坚持 “以心为本”的管理理念，遵从“精以敬业，诚以待人”的行为基准，大力弘扬“追求过硬，进取无限”的企业精神，始终把“重科技，严管理，质量第一，钻石牌产品全力满足顾客需求”作为质量方针，追求“打造国际知名品牌，跻身世界硬质合金强势企业”的目标。不断发展和丰富的企业文化，形成了推动企业前进的强大合力。

1.3.2 主要工作过程

株洲硬质合金集团有限公司接到《硬质合金板材》编写任务后，组织成立了标准编制修订小组。通过收集和整理国内外硬质合金板材信息和技术资料，对国内相关制造和质量水平进行了充分论证，于2015年3月形成有色行业标准《硬质合金板材》草案初稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1  编制原则

1） 标准的格式严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定进行。

2） 修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。

3） 参照国外先进标准，有利于与国际先进水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

4）本标准在参照国内同类产品生产技术水平的基础上，体现了国内大多数生产企业和相关行业等对硬质合金板材的质量性能要求。充分考虑相关企业和使用单位对产品性能及检测方式等的意见和建议，力争做到标准切实可行，具有可操作性，能够被应用单位普遍接受。

2.2  制定内容

根据目前生产水平状况及市场需求、用户使用的需要对硬质合金板材产品进行了型号表示规则、规格、技术要求、检验方法等多方面内容的规定，具体如下所述：

- 型号表示规则的确定

硬质合金板材毛坯按用途可分为模具板材、刀具板材，其型号表示由板材制品毛坯代号（LA）、长度（L）、宽度（B）、厚度（C）组成，单位为mm，见示例1。

示例1：

根据客户的要求，采取关键尺寸数字的组合作为该类别产品的型号表示规则，该表示方法目前被各硬质合金板材生产商广泛采用，使用单位对这种表示规则也表示认可。

- 型号、尺寸的确定。

本标准给出了硬质合金板材的示意图，并罗列了市场上出现过的板材产品型号，规定了其基本尺寸信息。

公司根据生产实际及当前市场情况组织公司生产、质控、营销等部门骨干、技术人员收集整理了近年来产品的规格及技术要求，对当前生产加工水平及质量水平进行了充分论证，并且综合行业内生产实际，确定了相关的型号及尺寸。

产品的示意图、型号及尺寸如下：

型号及尺寸                      单位为毫米

| 型号 | 长度L | 宽度B | 厚度C |
| --- | --- | --- | --- |
| LA60×45×20 | 60 | 45 | 20 |
| LA63×61×10 | 63 | 61 | 10 |
| LA80×65×15 | 80 | 65 | 15 |
| LA85×85×40 | 85 | 85 | 40 |
| LA92×70×12 | 92 | 70 | 12 |
| LA100×35×25 | 100 | 35 | 25 |
| LA100×35×35 | 100 | 35 | 35 |
| LA100×55×15 | 100 | 55 | 15 |
| LA100×100×8 | 100 | 100 | 8.0 |
| LA100×100×10 | 100 | 100 | 10 |
| LA100×100×15 | 100 | 100 | 15 |
| LA100×100×20 | 100 | 100 | 20 |
| LA100×100×25 | 100 | 100 | 25 |
| LA100×100×30 | 100 | 100 | 30 |
| LA100×100×35 | 100 | 100 | 35 |
| LA100×100×40 | 100 | 100 | 40 |
| LA100×100×45 | 100 | 100 | 45 |
| LA100×100×50 | 100 | 100 | 50 |
| LA100×100×55 | 100 | 100 | 55 |
| LA100×100×60 | 100 | 100 | 60 |
| LA100×100×70 | 100 | 100 | 70 |
| LA105×105×5.0 | 105 | 105 | 5.0 |
| LA105×105×6.0 | 105 | 105 | 6.0 |
| LA105×105×7.0 | 105 | 105 | 7.0 |
| LA105×105×8.0 | 105 | 105 | 8.0 |
| LA105×105×9.0 | 105 | 105 | 9.0 |
| LA105×105×10 | 105 | 105 | 10 |
| LA105×105×10.5 | 105 | 105 | 10.5 |
| LA105×105×15 | 105 | 105 | 15 |
| LA105×105×20.5 | 105 | 105 | 20.5 |
| LA105×105×30.5 | 105 | 105 | 30.5 |
| LA105×105×35 | 105 | 105 | 35 |
| LA105×105×40 | 105 | 105 | 40 |
| LA105×105×50.5 | 105 | 105 | 50.5 |
| LA105×105×55 | 105 | 105 | 55 |
| LA105×105×60 | 105 | 105 | 60 |
| LA105×105×60.5 | 105 | 105 | 60.5 |
| LA105×105×70 | 105 | 105 | 70 |
| LA150×30×6.0 | 150 | 30 | 6.0 |
| LA150×150×10 | 150 | 150 | 10 |
| LA150×150×25 | 150 | 150 | 25 |
| LA150×150×40 | 150 | 150 | 40 |
| LA150×150×45 | 150 | 150 | 45 |
| LA150×150×50 | 150 | 150 | 50 |
| LA150×150×55 | 150 | 150 | 55 |
| LA150×150×60 | 150 | 150 | 60 |
| LA150×150×65 | 150 | 150 | 65 |
| LA150×150×70 | 150 | 150 | 70 |
| LA185×50×10 | 185 | 50 | 10 |
| LA200×200×7.8 | 200 | 200 | 7.8 |
| LA200×200×10 | 200 | 200 | 10 |
| LA200×200×20 | 200 | 200 | 20 |
| LA200×200×25 | 200 | 200 | 25 |
| LA200×200×26 | 200 | 200 | 26 |
| LA200×200×30 | 200 | 200 | 30 |
| LA200×200×70 | 200 | 200 | 70 |
| LA276×236×10 | 276 | 236 | 10 |
| LA276×236×20 | 276 | 236 | 20 |
| LA276×236×22 | 276 | 236 | 22 |
| LA276×236×25 | 276 | 236 | 25 |
| LA276×236×26 | 276 | 236 | 26 |
| LA276×236×30 | 276 | 236 | 30 |

3）化学成分以及物理、力学性能、金相组织结构的确定

行业内硬质合金板材的生产多样化，其采用的材质要求也各异，一般根据客户的需求订制。

本标准并未明确规定具体牌号以及相应的明确参数，也是考虑到行业生产实际，一般来说，在符合GB/T 5242的规定下，对材质、性能的双方协商更加符合行业现状，但是在基本尺寸以及尺寸允许偏差，往往可以有一个统一的可接受的规范。

4）板材毛坯尺寸允许偏差的确定

随着我国国民经济的迅速发展，国际化的市场竞争使得企业质量管理体系都得到了加强和提高，各供应商在多年的生产过程中，随着工艺水平的提升，生产的产品变形也能得到很好控制。通过对近五年的生产、销售、使用情况进行统计，同时对同行生产水平进行沟通，根据用户的使用要求制定了板材产品基本尺寸及允许偏差，满足使用前提下尽量减少单重和降低后续加工余量。

板材长度、宽度及厚度的允许偏差                 单位为毫米

| 长度 | 允许偏差 | 宽度 | 允许偏差 | 厚度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜100 | +2.0 -1.0 | ＜100 | +2.0 -1.0 | ≤45 | +0.8 0 |
| ≥100～＜150 | +2.5 -1.0 | ≥100～＜150 | +2.5 -1.0 | ＞45 | +1.0 0 |
| ≥150 | +3.5 -1.0 | ≥150 | +3.5 -1.0 | - | - |

板材的弯曲度允许偏差                       单位为毫米

| 长度 | 平弯允许偏差 | 侧弯允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| ＜100 | ≤0.6 | ≤1.0 |
| ≥100～＜150 | ≤0.6 | ≤1.2 |
| ≥150 | ≤0.6 | ≤1.8 |

5）外观质量的要求

本标准对外观质量的要求主要从两个方面确定。

其一，规定产品需要经过喷砂处理 。主要目的是消除应力以及改善表面粗糙度以利于后续加工。

其二，规定明显影响使用的各类缺陷：不允许起皮、鼓泡、分层、裂纹、脏化、未压好、脱碳、渗碳等缺陷，板材毛坯掉边、掉角不大于2.5mm。当存在上述缺陷时，产品将无法保证满足客户的加工或者使用需求。

三、标准水平分析

3.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，硬质合金板材尚无相应的国际、国家标准，本标准主要依据我国标准件行业用户的使用要求确定。

3.2  国际和国外同类标准水平的对比分析

由于没有检索到相应的国际标准和国外先进标准，暂时无法对比分析。

3.3  与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准与现有的标准无交叉重复。

  - 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性有色行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

积极向厂家及国内外用户推荐采用本标准。

八、废止现行有关标准的建议

无

九、其他应予说明的事项

暂无。

十、预期效果

本标准充分考虑了我国目前硬质合金板材制备方法和工艺技术水平状况，以及相关行业对该产品当前及发展的要求，求同存异。标准颁布执行后，将引导生产企业和相关行业对硬质合金班的质量控制要求有标准可查，有据可依，促进企业的有序竞争和发展。同时，对国内厂家生产硬质合金板材提供了基本的技术规范和依据，对提高硬质合金板材生产水平、发展技术经济、规范市场竞争有重大意义。

株洲硬质合金集团有限公司

《硬质合金板材》行业标准编制小组

二〇一五年四月

# Text boxes

硬质合金板材毛坯制品示意图