YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T xxx-201x

甲酸铯

Cesium formate

（讨论稿）

201X-XX-XX发布                              201X-XX-XX实施中华人民共和国工业和信息化部    发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：江西东鹏新材料有限责任公司、×××××

本标准主要起草人：孙梅春、钟海华、罗红勇、何君韦、张明、×××

甲酸铯

1  范围

本标准规定了甲酸铯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于以各种方法生产的甲酸铯溶液。

2  要求

2.1产品类别

甲酸铯产品按化学成分主含量为80%的甲酸铯溶液。

2.2化学成分

甲酸铯溶液的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 甲酸铯不小于% | 杂质含量不大于% |
| --- | --- |
|  | Li | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | Tl | As |
|  | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 1.0000 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0001 |
| 80 | Ba | Cr | Hg | Pb | Cl- | SO4= | NO3- | 密度（g/cm3） | PH值 |
|  | 0.0020 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0025 | 2．2 | 9．5-11 |

2.3外观质量

本品为无色半透明液体，无肉眼可见沉淀物。

3  试验方法

3.1  产品的化学成分分析按供方的现行方法进行，仲裁分析方法由供需双方协商确定。3.2  产品外观质量采用目视检测法。

4  检验规则

4.1  检查和验收

4.1.1  产品由供方进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写质量证明书。

4.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检测，如检测结果与本标准的规定不符时，应单独封存，并在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

4.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的混合料组成，每批产品8000千克。

4.3  检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、外观质量的检验。

4.4  取样方法

4.4.1  每批产品8000千克，贮存在产品槽内，用压缩空气或机械搅拌吹搅均匀，进行取样，

每批取样300ml，分为三份100ml样品，送样检测化学成份。

4.4.2  产品外观逐件检测。

4.5  检验结果判定

4.5.1  化学成分分析结果与本标准规定不符时，允许加倍取样对不合格项进行重复试验。

1

如重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

4.5.2  产品外观质量不符合本标准规定时，判该件产品不合格。

5  包装、标志、运输、贮存和质量证明书

5.1  包装

5.1.1  产品采用IBC集装桶包装。每桶重1600kg±2.5kg。

5.1.2  需方对包装有特殊要求时，由供需双方另行协商。

5.2 标志

产品包装袋上应注明：

a ) 产品名称；

b) 执行标准；

c) 主含量；

d) 批号；

e) 净重、毛重；

f）供方名称。

5.3  运输与贮存

5.3.1  产品为强吸水性物质，在运输过程中应防止包装桶的破损并注意防潮，严禁倒置堆放，堆放时不得超过二层。产品保质期限3年。

5.3.2  产品应存放在阴凉、通风的库房。

5.4  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、电话及传真；

b) 产品名称；

c) 产品牌号；

d) 产品批号；

e) 净重和件数；

f) 各项分析检验结果及检验部门印记；

g) 检验日期。

6  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 等级或牌号；

c) 净重和件数；

d) 包装要求；

e) 交货日期。

f) 标准编号；

g) 订货单（或合同）编号；

h)其他。

2

# Text boxes

ICS 77.150.99

?