《甲酸铯》行业标准编制说明

一、工作简况

1、产品简况

本产品分子式为CsOOCH，分子量177.92,为无色半透明液体，常温常压下80%的溶液密度为2.2g/cm3,相对粘度0.911pa.s,PH值9.5-11,沸点131℃,凝固点-5℃，无毒无腐蚀。敞开置于空气中会吸收空气中的水份，浓度会下降。该产品主要用于石油开采的钻井液,完井液,修井液中，部分用于制配催化剂。

2、生产工艺

甲酸铯的工业生产方法主要以铯榴石酸法分解沉矾，通过转型,除杂,浓缩等工艺制备。

3、任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发201?年第?批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科【2014】628号文件精神，《甲酸铯》被列入2015年有色金属行业标准制定计划项目，计划编号为2014-1484T-YS，本标准制定由江西东鹏新材料有限责任公司负责起草，项目计划完成时间为2015年。

4、起草单位公司简况

江西东鹏新材料有限责任公司成立于2000年10月，是一家集“研发，生产，营销为一体”的高新技术民营企业，公司位于江西新余市高新区，主要从事锂、铷、铯等轻稀有金属盐类及铷、铯金属方面的研发、生产与销售，在锂、铷、铯盐类及铷、铯金属生产工艺等领域获得了一系列科研成果并取得了发明专利，是国内最大的铯盐生产企业，也是全球独家规模化生产铷盐的企业。产品技术参数处于国际领先水平，远销东南亚、欧美日韩等国家和地区。公司拥有先进的生产技术和雄厚的研发能力，建设中的省级铷铯资源综合利用及材料工程中心正处于验收之中。

二、标准的制定原则和依据

1、编制原则

标准格式按照GB/T 1.1-2009《标准工作导则第一部分：标准的结构和编写》的规定进行编写。

本标准是以江西东鹏新材料有限责任公司为主要起草单位，并根据用户要求，包括化学成份、外观质量、试验方法、检验规则、包装、标识、运输、贮存与订单要求等制定。本标准充分考虑生产企业、使用单位各方面的意见和建议，切实可行，具有可操作性，制定的标准有利于规范市场。

2、征求意见单位

本标准草案完成后，以书面形式征求了国内相关单位的意见：

江西赣锋锂业股份有限公司

江西合纵锂业科技有限公司

新疆有色金属研究所

上海中锂实业有限公司

江西本源新材料科技有限公司

3、各阶段工作过程

本标准的编制经过了以下几个阶段：

1）2014年6月成立编制委员会，委员会内部明确了各部门的工作职能和任务。

2）2014年6月～2015年2月对运行的企业标准进行了各方面的试验和验证。

3）2014年11月～2015年3月，以电子文本形式征求国内相关单位的意见。

4）2015年3月根据收集到的用户质量要求，结合企业标准，形成《甲酸铯》行业标准讨论案。

4、调研和分析工作的情况

甲酸铯溶液主要用于石油开采的钻井液,完井液和修井液等方面。近来以甲酸铯作为钻井液在石油开采方面取得了巨大的进步，与传统钻井液相比具有可降解、粘度低、密度大、耐高温、不用加过多的添加剂、配制简单、对环境无污染、对设备无腐蚀、易于回收等优点为世界各大石油公司所采用，基本上已完全取代了传统的钻井液。自1999年壳牌公司在英国北海海鸟油田上首次使用甲酸铯为钻井液取得良好的效果后，世界各大石油公司相继跟进，正逐步淘汰传统的高密度的溴化盐钻井液。目前以甲酸铯为原料的钻井液已达到了年消耗1万吨以上，远期预计达2万吨。近几年包括中国，印度等国也已跟进，市场前景广阔。

三、标准水平分析，包括技术参数与指标的确定依据、及其理由等：

1、确定化学成分的依据

本产品目前在国内没有行业标准，国际上只有ROCK WOOD和Cabot两家在生产，其中又以Cabot公司为主，2013年该公司销售达到8500吨。但该公司的标准保密严格，查找困难。而ROCK WOOD的甲酸铯产量和销售量都比较小，订有公司标准。根据实际情况，我司统计了2012至2014年期间3年的供需双方的实际情况，以我司当前的技术水平为基础制定本标准，以满足行业发展的需要。在现有技术条件下，甲酸铯的生产原材料主要是铯榴石矿。江西东鹏新材料有限责任公司根据公司的实际生产经验和成熟的工艺条件，针对该产品的用途，结合客户的具体要求，本标准规定了杂质Li、Na、K、Rb、Ca、Mg、Fe、 Tl、Al、Ba、Pb、Cr、Hg、As、Cl-、SO4=、NO3-、密度、PH值的控制要求。其中①Li、的制订，生产中Li、基本不会富集，编制时标准比较高。②Na 、K、Rb的制订，由于Na、 K、Rb的甲酸盐都可配配制成高密度高浓度的溶液，且性能接近，在石油开采中对需方的影响比较小，所以制定该指标时相对宽松。③Ca、Mg的制订，由于Ca和Mg在碱性溶液中都易于析出，会造成溶液混浊而影响产品的外观质量，且在生产中易于除去，制定时相对较为严格。④Al的制订，Al在强碱溶液中会溶解，但易于生成偏铝酸盐的沉淀物，影响用户使用，对于生产企业除铝成本却不高，制定较为严格。⑤Fe的制订，Fe在制作中最易除去，控制在低含量。⑥As、Tl、Ba的制订，As、Tl、Ba为有毒金属，控制要求高。⑦Pb、Cr、Hg的制订，Pb、Cr、Hg为重金属元素，由于重金属有毒，所以对于重金属的控制用户要求最为严格，在标准制定时相对严格。⑧ Cl-、SO4=、NO3-的制订，该三种阴离子的制定是按照用户要求，结合生产企业的实际水平制订。

2、产品牌号

根据产品的市场需求和目前的实际质量水平制订该甲酸铯溶液质量标准。

3、化学成分

甲酸铯的化学成分应符合表1的规定

表1 甲酸铯的化学成分

| 甲酸铯不小于% | 杂质含量不大于% |
| --- | --- |
|  | Li | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | Tl | As |
|  | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 1.0000 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0001 |
| 80 | Ba | Cr | Hg | Pb | Cl- | SO4= | NO3- | 密度（g/cm3） | PH值 |
|  | 0.0020 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0025 | 2．2 | 9．5-11 |

4、Rock Wood标准

Rock Wood标准甲酸铯的化学成分如表2

表2 Rock Wood标准甲酸铯的化学成分

| 甲酸铯不小于% | 杂质含量不大于% |
| --- | --- |
|  | Na | K | Rb | Ca | Ba | Al | SO4= | Cl- |
| 80 | 0.0300 | 0.0400 | 0.3000 | 0.0020 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0300 |

本标准与Rock Wood的标准对比，本标准项目多,二价以上离子控制比ROCK WOOD更严格。

5、外观质量

本产品为无色半透明产品，目视无可见沉淀物。

四、验证试验的情况和结果

本标准是结合用户要求，按本标准生产的甲酸铯溶液，经使用单位检验和使用，可以满足用户单位的使用要求。并经生产单位实践验证，本标准的各项技术指标合理，并具有一定的先进性。

五、与有关的现行法律，法规和强制国家标准的关系

本标准与有关现行法律，法规和强制的国家标准没有冲突。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准应作为推荐性标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准反映了甲酸铯使用行业的需求，可积极向厂家及国内外用户推荐采用本标准。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

九、废止现行有关标准的建议

本标准是新制订的，国内以前没有《甲酸铯》标准。

十、预期效果

本标准的制定将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，依据本标准，要求生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品；让使用方合理、高效、低耗地使用本产品；本标准的制定将会促进本行业的规范化发展。

东鹏新材料有限责任公司

标准编制组

标准征求意见稿意见反馈表

标准项目名称：  甲酸铯   承办人: 罗红勇                          共1页   第1页

标准项目负责起草单位：江西东鹏新材料有限责任公司                电  话：18870282802

2015年3月25日       邮箱：ehyluo@sina.com

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 无意见 | 赣锋锂业 |  |  |
| 2 |  | 无意见 | 合纵锂业 |  |  |
| 3 |  | 无意见 | 本源科技 |  |  |
| 4 |  | 无意见 | 中锂实业 |  |  |
| 5 |  | 无意见 | 新疆有色所 |  |  |
| 备注：若对本意见征求稿有意见，请具体指出，提出修改意见，并盖章；若对本意见征求稿无意见，则在此表上填写无意见，并盖章。意见反馈表望及时反馈回我司。 |