ICS77.120.99

H13

中华人民共和国国家标准

GB/T 10574.10-201X

代替GB/T 10574.10-2000

锡铅焊料化学分析方法

第10部分：镉量的测定

Na2EDTA络合滴定法

Methods for chemical analysis of tin-lead solders

Part XX：Determination of cadmium content

Na2EDTA complexometric titration

（审定稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

GB/T 10574-201×《锡铅焊料化学分析方法》分为13部分:

——第1部分：锡量的测定  碘酸钾滴定法

——第2部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法和溴酸钾滴定法

——第3部分：铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁量的测定  1，10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第9部分：铝量的测定  电热原子吸收光谱法

——第10部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

——第11部分：磷量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第12部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法

——第13部分：锑、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为第10部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分是对GB/T 10574.10-2003《锡铅焊料化学分析方法 镉量的测定》的修订，本标准与GB/T 10574.10-2003相比，主要技术内容变化如下：

——改用铅标准溶液标定Na2EDTA标准滴定溶液；

——以六次甲基四胺缓冲溶液取代乙酸-乙酸钠缓冲溶液；

——对文本格式进行了修改；

——增加了重复性和再现性内容。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：云南锡业集团有限责任公司。

本部分起草单位：云南锡业集团有限责任公司、

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：石如祥、王骏峰、张红玲、王燕玲、

本部分所代替的历次版本发布情况为：

——GB/T 10574.10-1989；

——GB/T 10574.10-2003。

锡铅焊料化学分析方法

第10部分：镉量的测定

方法2  Na2EDTA络合滴定法

1  范围

本部分规定了锡铅焊料中镉量的测方法。

本部分适用于锡铅焊料中镉量的测定。测定范围为10.00%～20.00%。

2  方法提要

试料用酒石酸、硝酸、盐酸混合酸分解后，以二甲酚橙作指示剂，调节pH 5.8～6.2，用乙二胺四乙酸二钠（Na2C10H14N2O8）标准滴定溶液先滴定铅镉总量，在另一份试液里用邻菲啰啉络合镉滴定铅量，减差法计算镉量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3  氨水（ρ0.90g/mL）。

3.4  氨水（1+2）。

3.5  酒石酸溶液（200g/L）。

3.6  混合酸：于150mL 酒石酸溶液（3.5）中加入90mL硝酸和10mL盐酸，混匀。

3.7  六次甲基四胺溶液（200g/L）：称取100g六次甲基四胺溶于490mL水中，加入10mL盐酸，混匀，用盐酸、氨水（3.4）于pH计上调节至pH=6.00±0.02。

3.8  邻菲啰啉溶液（10g/L）：称取1g邻菲啰啉，溶于50mL无水乙醇中，以水稀释至100mL，混匀。

3.9  酒石酸钾钠溶液（100g/L）。

3.10  二甲酚橙溶液（5g/L）。

3.11  铅标准溶液：称取2.0000g金属铅（≥99.99%）置于250mL烧杯中，加入20mL水、10mL硝酸，低温加热溶解完全，稍冷，趁热移入1000mL容量瓶中，冷却，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含 2mg铅。

3.12  Na2EDTA标准滴定溶液[c（Na2EDTA）=0.0065mol/L]。

3.12.1  配制：称取25g乙二胺四乙酸钠（Na2C10H14N2O8·2H2O）置于250mL烧杯中，以水加热溶解，冷却后移入10L下口瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.12.2  标定：准确移取三份20.00mL铅标准溶液于250mL烧杯中，加入2滴二甲酚橙溶液，以氨水（3.4）准确调至溶液出现玫瑰红色，加入10mL六次甲基四胺溶液，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由红色突变为黄色为终点。

Na2EDTA标准滴定溶液的实际浓度按式（1）计算：

c=ρ0⋅V0207.2×V…………………………(1)

式中：

c —— Na2EDTA标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ρ0—— 铅标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

207.2 —— 铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

V0—— 移取铅标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V —— 标定时，滴定铅标准溶液所消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

平行标定3份，其极差不大于2×10-5mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

4   分析步骤

4.1  试料

称取1.5g试样，精确至0.0001g。

4.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

4.3  空白试验

随同试料做空白实验。

4.4  测定

4.4.1  将试料（4.1）置于250mL烧杯中，加入60mL混合酸，加盖表皿，低温加热至溶解完全，以水移入200mL容量瓶中，并稀释至刻度，混匀。

4.4.2  分取10.00mL试液2份于250mL烧杯中。

4.4.3  在一份试液加入2滴二甲酚橙溶液，以氨水（3.4）准确调节至溶液呈现玫瑰红色，加入10mL六次甲基四胺溶液，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由红色突变为黄色即为终点，记录滴定体积V1，此为铅、镉总量所消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积。

4.4.4  在另一份试液中加入10mL酒石酸钾钠溶液，加入2滴二甲酚橙溶液，以氨水（3.4）准确调节至溶液呈现玫瑰红色，加入10mL六次甲基四胺溶液、10mL邻菲啰啉溶液，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由红色突变为黄色为终点，记录滴定体积V2，此为铅量所消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积。

5  分析结果的表述

镉的含量以镉的质量分数wCd表示，数值以%表示，按式（2）计算：

wCd=c⋅(V1−V2)×10−3×112.41m×V3V×100…………………………(2)

式中：

c —— Na2EDTA标准滴定溶液的实际浓度，mol/L；

V1—— 测定时，滴定铅、镉总量时所消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—— 测定时，滴定铅量时所消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

112.41—— 镉的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m—— 试料的质量，单位为克（g）；

V—— 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V3—— 分取试液体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示至小数点后两位。

6  精密度

6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按以下表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性限

| wCd / % | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.206 | 0.195 | 0.183 |

6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限(R)，超过再现性限(R)的情况不超过5%，再现性限(R)按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性限

| wCd / % | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.218 | 0.244 | 0.192 |

7  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准，GB/T 10574.10-201X；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。