YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T  ××××－××××

H26

Smelting copper waste sample preparation method

冶炼用铜废料取制样方法

## （讨论稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国国家工业和信息化部   发布

前   言

本部分按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：东营方圆有色金属有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人员:

# 冶炼用铜废料取制样方法

1  范围

本标准规定了冶炼用铜废料（包括1号铜废料、2号铜废料）的取样、制样程序及方法。

本标准适用于冶炼用铜废料的化学成分检测用试样的采取和制备。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14260    散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则

SN0751.1-1996  进口废有色金属检验规程-废铜

3  术语

下列术语、定义适用于本标准。GB/T 14260界定的术语、定义也适用于本标准。

3.1  1号铜废料  铜边角料，铜圈、干净铜管或管道、1#铜线和粗导线（不包括被烧焦的和易碎的细铜线）等干净的非合金铜材料。

3.2  2号铜废料  干净的、氧化的、带皮的铜边角料、铜圈、整流器部件、较干净的带少量焊锡的铜管材，氧化或带皮铜线（不是被烧焦的铜线）等铜废料。

3.3  检验批

由同一交通工具运输，同一类别的铜废料组成的批。每个检验批数量限定见表1。

表1

| 装运情况 | 检验批数 |
| --- | --- |
| 集装箱（40英尺） | 1个集装箱组成一批 |
| 集装箱（20英尺） | 2个集装箱组成一批 |
| 袋、箱、捆（100kg装） | 100袋（箱、捆）组成一批，不足100按100袋（箱、捆）计 |
| 散装 | 每20t组成一批，不足20t者以20t计 |

4  取样

4.1  取样方案

在每个检验批中，采用二段取样法取样。

称重

批

分类样2

分类样1

分类样N

按重量百分比取样

熔融试样约60kg

按重量百分比取样

按重量百分比取样

……

灰渣铜

分离渣铜

缩分

铸锭

钻取分析样屑

缩分

于容量为80-100kg石墨坩埚中1200℃熔融

一次试样

一个或两个集装箱

5%-10%袋、箱、捆、称重

称重

称重

称重

称重

四分法

分析试样

分析试样

4.2  取样方法。

4.2.1  一个批检验批可按包件或重量的5%-10%（1号铜废料取5%，2号铜废料取10%）,在卸货过程中采集包装完好的废铜组成一次试样（散装废铜采取样品是要分布均匀）。

4.2.2  将一次试样称重，倒在干净的水泥地上（或是钢板上），按照铜废料的物性、形态进行大致分类并称重，同事计算重量百分比。

4.2.3  依据分类后的铜废料所占一次试样重量的百分比，再次分类取样并按比例组成供熔融用试样约60kg左右。

5  制样

5.1  将准备好的熔融用试样称重，并适当切割以便放入石墨坩埚（或铁坩埚）中。

5.2  将整理过的试样置于80-100kg容量的无污染的石墨坩埚中，于1200℃条件下熔融。为净化熔块可适当加入相当于试样量20%左右的硼砂造渣。

5.3  将熔融后的铜废料导入铸模中，铸成铜锭并称重。收集本批熔融过程中产生的灰渣（包括粘附在石墨坩埚壁上的残留铜渣）并称重。

5.4  用直径不小于12.5mm的钻头，选择钻速200r/min左右的钻床，从每个铜锭中钻5个均布通孔，收集全部钻屑混合均匀并适当粉碎，缩分组成铜锭的含铜量的分析用样品。

5.5  将称重后的铜渣尽可能的粉碎，从中缩分出供分析渣铜含铜量的分析用样品。

5.6  试样类别

试样分为成分试样、保存样和复验样，成分试样用于检测成分用，保存试样用于仲裁用，复验试样用于成分复验用。

5.7  试样的保存和标签

试样应装入试样袋中并附以标签，其上注明：

a）  试样编号；

b）  铜废料来源地；

c）  车号或船号；

d）  取样、制样人员；

e）  取样、制样日期；

f）  试样类别。