前 言

本部分按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：东营方圆有色金属有限公司。

本标准参加起草单位：中南大学。

本标准主要起草人员：

重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法

（铜底吹炉）

1 适用范围

本标准规定了铜底吹炉热平衡测定与计算基准、设备概况与生产工艺流程、热平衡测定条件、热平衡测定项目与方法、物料平衡、热平衡、主要能耗指标、热平衡测定结果分析与改进建议。本标准适用于铜底吹炉的热平衡测定和计算。

2 热平衡测定与计算基准

2.1 基准温度与压力

基准温度采用当地大气温度.

基准压力为1个标准大气压，即101325帕（Pa）。

2.2 热平衡测定体系

以铜底吹炉为热平衡体系，物料平衡和热平衡从炉料、熔剂、入炉富氧空气至铜锍口、渣口、余热锅炉烟气出口为止，炉门及炉体冷却介质从冷却部件入口至出口。

2.3 计算单位

物料平衡计算单位采用kg/h，热平衡计算单位采用kJ/h。

3设备概况与生产工艺流程

3.1 设备工艺流程和测试体系

铜底吹炉概况按表1填写。

表1 ×××工厂×××设备概况

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉子规格（端面直径×长） | m×m |  |
| 2 | 熔池深度 | m |  |
| 3 | 风口数量 | 个 |  |
| 4 | 风口直径 | mm |  |
| 5 | 风口总面积 | mm2 |  |
| 6 | 平均日出铜锍量 | t/日 |  |
| 7 | 上次大修日期 |  |  |
| 8 | 年运转率 | % |  |

3.2 生产流程示意图

铜底吹炉工艺流程如图1所示。

图1 铜底吹炉工艺流程示意图

4   热平衡测定条件

4.1 测试期间生产工艺条件

在正常生产条件下，炉况相对稳定，无设备故障，各项技术参数正常时进行测定。

4.2 测试时间

测定单元不少于两个，每个单元为8小时。

4.3 测定前运行技术参数

铜底吹炉测定前一个月正常运行的技术参数按表2填写。

表2  xxxx年xx月炉子正常运行的技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本炉期已生产天数 | 天 |  |
| 2 | 铜精矿 | 加料量 | t/h |  |
| 3 | 返烟尘 | 加料量 | t/h |  |
| 4 | 熔剂 | 加料量 | t/h |  |
| 5 | 入炉富氧空气 | 流量 | Nm3/h |  |
|  |  | 氧浓度 | % |  |
|  |  | 氧气量 | Nm3/h |  |
| 6 | 铜锍 | 产出量 | t/h |  |
|  |  | 温度 | ℃ |  |
| 7 | 炉渣 | 产出量 | t/h |  |
|  |  | 炉渣温度 | ℃ |  |
| 8 | 余热锅炉出口烟气 | 排烟量 | Nm3/h |  |
| 9 | 余热锅炉蒸汽 | 产出量 | t/h |  |
|  |  | 温度 | ℃ |  |
| 10 | 炉膛压力 | Pa |  |
| 11 | 炉膛温度 | ℃ |  |
| 12 | 渣率 | % |  |
| 13 | 烟尘率 | % |  |
| 14 | 铜直收率 | % |  |

5  测定项目和方法

按表3的规定进行热平衡测试。

表3 热平衡测定项目与方法

| 测定项目 | 符号 | 单位 | 测点位置 | 测定仪器 | 测定 频率 | 取值原则 | 测定数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 一大气条件 | 环境 温度及湿度 | 温度 | th | ℃ | 炉子周围 | 湿温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  |  | 湿度 | h | % |  |  |  | 算术平均 |  |
|  | 大气压力 | P | Pa | 室外 | 烟尘平行采样仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 大气温度 | te | ℃ |  | 温湿度计 |  |  |  |
|  | 大气湿度 | e | % |  |  |  |  |  |
| 二入炉物料 | 1、混合物料 |
|  | 质量 | m1 | kg/h | 加料仓 | 计量秤 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 温度 | t1 | ℃ |  | 铠装热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水率 | w1 | % |  | 水分分析仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  | % |  | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S、O、Si、Al等 |
|  | 物相成份 |  | % |  | 物相分析仪 |  |  |  |
|  | 2、冷料 |
|  | 质量 | m2 | kg/h | 加料仓 | 计量秤 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 温度 | t2 | ℃ |  | 铠装热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水率 | w2 | % |  | 水分分析仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  | % |  | 化学分析 | 2次/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S、O、Si、Al等 |
|  | 物相成份 |  | % |  | 物相分析仪 |  |  |  |
| 三 入 炉 富氧空气 | 入炉气体 |
|  | 流量 | Vk | Nm3/h |  | 计算 |  |
|  | 压力 | Pk | Pa |  | 计算 |  |
|  | 温度 | tk | ℃ |  | 计算 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 氧气浓度 | ck | % |  | 计算 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 1、入炉空气 |
|  | 流量 | Vk1 | Nm3/h | 空气总管 | 流量计 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 压力 | Pk1 | Pa |  | 压力表 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 | tk1 | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 2、入炉氧气 |
|  | 流量 | Vo | Nm3/h | 氧气总管 | 流量计 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 压力 | Po | Pa |  | 压力表 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 | to | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
| 六出炉 物 料 | 1、铜锍 |
|  | 质量 | m'1 | kg/h | 铜锍 钢包 | 吊车秤 或地中衡 | 1次/包 | 算术平均 |  |
|  | 温度 | t'1 | ℃ | 锍口 | 热电偶 | 2次/包 | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  | % |  | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S、O、Si、等 |
|  | 物相成份 |  |  |  | 物相分析仪 |  |  |  |
|  | 2、炉渣 |
|  | 质量 | m'2 | kg/h | 渣包 | 计量秤 | 1次/包 | 算术平均 |  |
|  | 温度 | t'2 | ℃ | 渣口 | 热电偶 | 1次/包 | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  | % | 放渣 溜槽 | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S、O、Si、Al等 |
|  | 物相成份 |  |  |  | 物相分析仪 |  |  |  |
| 七烟气与烟尘 | 1、底吹炉出口（余热锅炉进口）烟气 |
|  | 流量 | Vy | Nm3/h | 余热锅炉进口 | 测算 |  |  |
|  | 温度 | ty | ℃ |  | 铂铑-铂 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水率 | wy | % |  | 测算 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 干烟气成份 |  | % |  | 气体分析仪 | N2、SO2、O2、CO2等 |
|  | 2、余热锅炉出口烟气 |
|  | 流量 | V'y | Nm3/h | 余热锅炉出口 | 烟尘平行采样仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 | t'y | ℃ |  |  |  | 算术平均 |  |
|  | 含水率 | w'y | % |  | 测算 | 计算 |  |
|  | 干烟气成份 |  |  |  | 烟尘平行采样仪及奥式气体分析仪 | 1次/2h |  | N2、SO2、O2、CO2等 |
|  | 3、余热锅炉沉降烟尘 |
|  | 质量 | m'3 | kg/h | 余热锅炉下灰口 | 地中衡 | 累计 | 算术平均 |  |
|  | 温度 | t'3 | ℃ |  | 同烟气温度 |  |
|  | 元素成份 |  | % |  | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 |  |
|  | 物相分析 |  |  |  | 物相分析仪 |  | 算术平均 |  |
|  | 4、余热锅炉烟气带走烟尘 |
|  | 含尘浓度 | du | g/Nm3 | 余热锅炉出口 | 烟尘平行采样仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 | t'4 | ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 元素成份 |  | % | 电场下灰口 | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S、O、Si、等 |
|  | 物相分析 |  | % |  | 物相分析仪 |  | 算术平均 |  |
| 八 表 面 散 热 及 冷 却 | 1、底吹炉表面散热 |
|  | 炉体表面积 | A1 | m2 |  | 查图纸 |  |  |  |
|  | 炉体表面温度 | th1 | ℃ | 炉体表面多点测试 | 低温红外枪 | 1次/2h | 区域平均 |  |
|  | 2、余热锅炉表面散热 |
|  | 炉顶表面积 | A4 | m2 |  | 查图纸 |  |  |  |
|  | 炉顶表面温度 | th4 | ℃ | 余热锅炉炉顶 | 低温红外枪 | 1次/2h | 区域平均 |  |
|  | 侧壁表面积 | A5 | m2 |  | 查图纸 |  |  |  |
|  | 侧壁表面温度 | th5 | ℃ | 余热锅炉侧壁 | 低温红外枪 | 1次/2h | 区域平均 |  |
|  | 3、冷却水 |
|  | 进水量 | mw | kg/h | 进水管 | 计时称重 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 进水温度 | tw1 | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 出水温度 | tw2 | ℃ | 回水管 | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
| 九 余 热 锅 炉 | 1、余热锅炉给水 |
|  | 给水质量 | mg | kg/h | 进水管 | 流量计 | 连续测 | 累计 |  |
|  | 给水温度 | tg | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 给水压力 | Pg | Pa |  | 压力计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 2、蒸汽 |
|  | 质量 | m'g1 | kg/h | 蒸汽管 | 流量计 | 连续测 | 累计 |  |
|  | 温度 | t' g1 | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 压力 | P' g1 | Pa |  | 压力表 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 3、排污水 |
|  | 质量 | m'g2 | kg/h | 排污 水口 | 计量秤 | 1次/2h | 累计 |  |
|  | 排污水温度 | t'g2 | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |

6   物料平衡

6.1 物料平衡计算

6.1.1 底吹炉物料平衡计算

底吹炉物料平衡计算按表4填写。

表4 物料平衡计算

| 序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入项 |
| 1 | 入炉物料质量 | mL | kg/h | mL =m1+m2 |  |
|  | 混合物料质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 冷料质量 | m2 | kg/h | 实测数据 |  |
| 2 | 入炉气体质量 | mk | kg/h | mk = m1k+ mo+mo3 |  |
|  | 空气质量 | m1k | kg/h | m1k = V1k·ρk |  |
|  | 空气流量 | V1k | Nm3/h | 实测数据 |  |
|  | 空气密度 | ρk | kg/Nm3 | 查表 |  |
|  | 氧气质量 | mo | kg/h | mo =Vo·ρo |  |
|  | 氧气流量 | Vo | Nm3/h | 实测数据 |  |
|  | 氧气密度 | ρo | kg/Nm3 | 查表 |  |
|  | 氧气浓度 | co3 | % | 实测数据 |  |
|  | 氮气密度 | ρn | kg/Nm3 | 查表 |  |
| 3 | 漏风质量 | ml | kg/h | 计算 |  |
|  | 收入项之和 | Σm | kg/h | Σm= mL+mk+ ml |  |
| 二、支出项 |
| 1 | 铜锍质量 | m'1 | kg/h | 实测数据 |  |
| 2 | 炉渣质量 | m'2 | kg/h | 实测数据 |  |
| 3 | 底吹炉 出口烟气质量 | my | kg/h | my = Σmi |  |
|  | 烟气中i成份质量 | mi | kg/h | 计算 |  |
| 4 | 烟尘质量 | myc | kg/h | myc = m'3+m'4 |  |
|  | 沉降烟尘质量 | m'3 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 余热锅炉出口烟气带走烟尘质量 | m'4 | kg/h | m'4=V'y·du/1000 |  |
|  | 余热锅炉出口烟尘浓度 | du | g/Nm3 | 实测数据 |  |
| 5 | 差值 | Δm' | kg/h | Δm'=Σm-m'1-m'2-my-myc |  |
|  | 支出项之和 | Σm' | kg/h | Σm'= m'1+m'2+my+myc+Δm' |  |

6.1.2 余热锅炉物料平衡计算

按照表5规定进行余热锅炉物料平衡计算。

表5 余热锅炉物料平衡计算

| 序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入项 |
| 1 | 余热锅炉进口烟气质量 | my | kg/h | 计算 |  |
| 2 | 余热锅炉进口烟尘质量 | myc | kg/h | myc= m'3 + m'4 |  |
| 3 | 余热锅炉给水量 | mg | kg/h | 实测数据 |  |
| 4 | 漏风质量 | m'l | kg/h | 计算 |  |
|  | 收入项之和 | Σm | kg/h | Σm= my +myc+mg+ m'l |  |
| 二、支出项 |
| 1 | 余热锅炉出口烟气质量 | m'y | kg/h | m'y = Σm'i |  |
|  | 烟气中i成份质量 | m'i | Nm³/h | m'i= V'y·a'yi·ρ'yi |  |
|  | 烟气中i成份含量 | a'yi | % | 计算 |  |
|  | 烟气中i成份密度 | ρ'yi | kg/Nm³ | 查表 |  |
| 2 | 沉降烟尘质量 | m'3 | kg/h | 实测数据 |  |
| 3 | 余热锅炉出口烟气带走烟尘质量 | m'4 | kg/h | m'4=V'y·du/1000 |  |
| 4 | 蒸汽质量 | m'g1 | kg/h | 实测数据 |  |
| 5 | 排污水质量 | m'g2 | kg/h | 实测数据 |  |
| 6 | 差值 | Δm' | kg/h | Δm'=Σm-(m'y+m'3+m'4+m'g1+m'g2) |  |
| 7 | 支出项之和 | Σm' | kg/h | Σm′= m'y+m'3+m'4+m'g1+m'g2+Δm' |  |

6.2   物料平衡表

6.2.1 底吹炉物料平衡表

将底吹炉物料质量的测定和计算结果填入表6。

表6 底吹炉物料平衡表

| 物料收入 | 物料支出 |
| --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 | 符号 | 项目 | 数值 |
|  |  | kg/h | % |  |  | kg/h | % |
| mL | 入炉炉料质量 |  |  | m'1 | 铜锍质量 |  |  |
| mk | 入炉气体质量 |  |  | m'2 | 炉渣质量 |  |  |
| ml | 漏风质量 |  |  | my | 烟气质量 |  |  |
|  |  |  |  | m'yc | 烟尘质量 |  |  |
|  |  |  |  | Δm' | 差 值 |  |  |
| Σm | 合 计 |  | 100 | Σm' | 合 计 |  | 100 |

6.2.2 余热锅炉物料平衡表

将余热锅炉物料质量的测定和计算结果填入表7。

表7 余热锅炉物料平衡表

| 物料收入 | 物料支出 |
| --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 | 符号 | 项目 | 数值 |
|  |  | kg/h | % |  |  | kg/h | % |
| my | 出口烟气质量 |  |  | m'y | 出口烟气质量 |  |  |
| myc | 出口烟尘质量 |  |  | m'3 | 沉降烟尘质量 |  |  |
| mg | 给水质量 |  |  | m'4 | 余热锅炉出口烟尘质量 |  |  |
| ml' | 漏风质量 |  |  | m'g1 | 蒸汽质量 |  |  |
|  |  |  |  | m'g2 | 排污水质量 |  |  |
|  |  |  |  | Δm' | 差 值 |  |  |
| Σm | 合 计 |  | 100 | Σm' | 合 计 |  | 100 |

7 热平衡

7.1 热平衡计算

7.1.1 底吹炉热平衡计算

按表8规定内容和方法进行热平衡计算。

表8底吹炉热平衡计算

| 序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、热收入项 |
| 1 | 炉料带入物理热 | Q1 | kJ/h | Q1= m1·C1·(t1-te)+ m2·C2·(t2-te) |  |
|  | 混合物料质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 混合物料温度 | t1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 混合物料比热 | C1 | kJ/(kg•℃) | 查表 |  |
|  | 冷料质量 | m2 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 冷料温度 | t2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 冷料比热 | C2 | kJ/(kg•℃) | 计算 |  |
| 2 | 入炉气体带入物理热 | Q2 | kJ/h | Q2= （m1k+ ml）·Ck·(t1k-te) +m o·Co·(t o -te)+ m o3·Co3·(t o3 -te) |  |
|  | 空气质量 | m1k | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 漏风质量 | ml | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 空气温度 | t1k | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 空气比热 | Ck | kJ/ (kg•K) | 查表 |  |
|  | 氧气质量 | mo | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 氧气温度 | to | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 氧气比热 | Co | kJ/ (kg•K) | 查表 |  |
|  | 变压吸附氧气质量 | mo3 | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 变压吸附氧气温度 | to3 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 变压吸附氧气比热 | Co3 | kJ/ (kg•K) | 计算 |  |
| 3 | 硫氧化放热 | Q3 | kJ/h | Q3= ms·ΔHs |  |
|  | 矿物分解的硫质量 | ms | kg/h | 计算 |  |
|  | 单位硫氧化反应热 | ΔHs | kJ/kg | 查表 |  |
| 4 | FeS的氧化放热 | Q4 | kJ/h | Q4= mFeS·ΔHFeS |  |
|  | FeS的质量 | mFeS | kg/h | 计算 |  |
|  | 单位FeS氧化反应热 | ΔHFeS | kJ/kg | 查表 |  |
| 5 | 造渣放热 | Q5 | kJ/h | Q5= m'2·ΔHz |  |
|  | 造渣所得炉渣质量 | m'2 | kg/h | 物相分析 |  |
|  | 单位质量炉渣反应热 | ΔHz | kJ/kg | 查表 |  |
|  | 热收入合计 | ΣQ | kJ/h | ΣQ=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 |  |
| 二、热支出项 |
| 1 | 铜锍带走热 | Q'1 | kJ/h | Q'1= m'1·C'1·(t'1- te) |  |
|  | 铜锍质量 | m'1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 铜锍温度 | t'1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 铜锍比热 | C'1 | kJ/(kg•℃) | 查表 |  |
| 2 | 炉渣带走热 | Q'2 | kJ/h | Q'2= m'2·C'2· (t'2- te) |  |
|  | 炉渣质量 | m'2 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 炉渣温度 | t'2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉渣比热 | C'2 | kJ/(kg•℃) | 查表 |  |
| 3 | 吸热反应所需热 | Q'3 | kJ/h | Q'3= q'1+q'2+q'3 |  |
| (1) | 黄铜矿（CuFeS2）分解吸热 | q'1 | kJ/h | q'1=m1·a31·ΔH31 |  |
|  | 混合物料质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 混合物料中黄铜矿百分含量 | a31 | % | 物相分析 |  |
|  | 离解1 kg黄铜矿吸热 | ΔH31 | kJ/kg | 查表 |  |
| (2) | 黄铁矿（FeS2）离解吸热 | q'2 | kJ/h | q'2= （m1·a321+ m2·a322）·ΔH32 |  |
|  | 混合物料质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 混合物料中黄铁矿百分含量 | a321 | % | 物相分析 |  |
|  | 冷料质量 | m2 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 冷料中黄铁矿百分含量 | a322 | % | 物相分析 |  |
|  | 离解1 kg黄铁矿吸热 | ΔH32 | kJ/kg | 查表 |  |
| (3) | 斑铜矿（Cu5FeS4）分解吸热 | q'3 | kJ/h | q'3= m2·a33·ΔH33 |  |
|  | 冷料质量 | m2 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 斑铜矿百分含量 | a33 | % | 化学分析 |  |
|  | 离解1 kg斑铜矿吸热 | ΔH33 | kJ/kg | 查表 |  |
| 4 | 出口干烟气带走热 | Q'4 | kJ/h | Q'4=·Σmi Cyi·(ty- te) |  |
|  | 干烟气中i成份质量 | mi | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 干烟气中i成份平均比热 | Cyi | kJ/(kg·K) | 查表 |  |
|  | 烟气出口温度 | ty | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 大气温度 | te | ℃ | 实测数据 |  |
| 5 | 烟尘带走热 | Q'5 | kJ/h | Q'5=myc·Cyc·( ty -te) |  |
|  | 烟尘质量 | myc | kg/h | 计算 |  |
|  | 烟尘温度 | ty | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟尘比热 | Cyc | kJ/(kg℃) | 查表 |  |
| 6 | 混合物料水分蒸发吸热 | Q'6 | kJ/h | Q'6=mhs·(ho- hi) |  |
|  | 混合物料含水质量 | mhs | kg/h | mhs= m1·w1 |  |
|  | 入炉水的热焓 | hi | kJ/kg | 计算 |  |
|  | 出口水蒸气的热焓 | ho | kJ/kg | 计算 |  |
| 7 | 其他水分带走热 | Q'7 | kJ/h | Q'7=mqs·(hy- hi) |  |
|  | 冷料、空气、漏风含水质量 | mqs | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 入炉水的热焓 | hi | kJ/kg | 计算 |  |
|  | 出口水蒸气的热焓 | hy | kJ/kg | 计算 |  |
| 8 | 炉体表面散热损失 | Q'8 | kJ/h | Q'8=q'1+q'2+q'3+q'4 |  |
|  | 炉体东侧散热损失 | q'1 | kJ/h | q'1=3.6·K1·A1·( th1-tlh ) |  |
|  | 东侧表面温度 | th1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉体表面周围环境温度 | tlh | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 东侧表面积 | A1 | m2 | 查图纸或实测 |  |
|  | 综合换热系数 | K1 | kJ/( m2h℃) | 计算 |  |
|  | 炉体水冷壁以东（含水冷壁）表面散热损失 | q'2 | kJ/h | q'2=3.6·K2·A2·( th2-te ) |  |
|  | 炉体水冷壁以东表面温度 | th2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉体水冷壁以东表面积 | A2 | m2 | 查图纸或实测 |  |
|  | 综合换热系数 | K2 | kJ/( m2h℃) | 计算 |  |
|  | 炉体水冷壁以西表面散热损失 | q'3 | kJ/h | q'3=3.6·K3·A3( th3-te ) |  |
|  | 炉体水冷壁以西表面温度 | th3 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉体水冷壁以西表面积 | A3 | m2 | 查图纸或实测 |  |
|  | 综合换热系数 | K3 | kJ/( m2h℃) | 计算 |  |
|  | 炉体西侧表面散热损失 | q'4 | kJ/h | q'4=3.6·K4·A4( th4-te ) |  |
|  | 炉体西侧表面温度 | th4 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉体西侧表面积 | A4 | m2 | 查图纸或实测 |  |
|  | 综合换热系数 | K4 | kJ/( m2h℃) | 计算 |  |
| 9 | 冷却水带走热 | Q'9 | kJ/h | Q'9=mwCw(tw2 - tw1 ) |  |
|  | 冷却水质量 | mw | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 进口温度 | tw1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 出口温度 | tw2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 冷却水比热 | Cw | kJ/(kg℃) | 查表 |  |
| 10 | 差值 | ΔQ' | kJ/h | ΔQ'=ΣQ-（Q'1+Q'2+Q'3+ Q'4+Q'5+Q'6+Q'7+Q'8+ Q'9） |  |
|  | 热支出合计 | ΣQ' | kJ/h | ΣQ'=Q'1+Q'2+Q'3+Q'4+Q'5 +Q'6+Q'7+Q'8 + Q'9+ΔQ' |  |

7.1.2 余热锅炉热平衡计算

按表9规定内容进行余热锅炉热平衡计算。

表9 余热锅炉热平衡计算表

| 序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、热收入项 |
| 1 | 进口烟气带入热 | Q'4 | kJ/h | Q'4=VyCy(ty-te) |  |
| 2 | 进口烟尘带入热 | Q'5 | kJ/h | Q'5=mycCyc( ty -te) |  |
| 3 | 给水带入热 | Qg | kJ/h | Qg=mghg |  |
|  | 给水质量 | mg | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 给水温度 | tg | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 给水压力 | Pg | MPa | 实测数据 |  |
|  | 给水热焓 | hg | kJ/kg | 计算 |  |
| 4 | 烟气水分带入热 | Q'ys | kJ/h | Q'ys= mH2O·hi |  |
|  | 烟气水分质量 | mH2O | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 烟气水分温度 | ti | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟气水分压力 | Pi | MPa | 实测数据 |  |
|  | 烟气水分热焓 | hi | kJ/kg | 计算 |  |
| 5 | 漏风带入热 | Qyl | kJ/h | Qyl=ml'·Ck·(t1k-te) |  |
|  | 漏风质量 | ml' | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 空气温度 | t1k | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 空气比热 | Ck | kJ/ (kg•K) | 查表 |  |
| 5 | 热收入总计 | ΣQ | kJ/h | ΣQ= Q'4+ Q'5+Qg+ Q'ys + Qyl |  |
| 二、热支出项 |
| 1 | 余热锅炉出口干烟气带走热 | Q'y | kJ/h | Q'y=∑m'yiC'yi(t'y-te) |  |
|  | 干烟气中i成份质量 | m'yi | kg/h | 查表 |  |
|  | 干烟气中i成份平均比热 | C'yi | kJ/(kg·K) | 查表 |  |
|  | 烟气出口温度 | t'y | ℃ | 实测数据 |  |
| 2 | 沉降烟尘带走热 | Q'c3 | kJ/h | Q'c3= m'3C'c3( t'3-te) |  |
|  | 沉降烟尘质量 | m'3 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 烟尘温度 | t'3 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟尘比热 | C'c3 | kJ/(kg℃) | 查表 |  |
| 3 | 余热锅炉烟气带走烟尘带出热 | Q'c4 | kJ/h | Q'c4= m'4C'c4( t'4-te) |  |
|  | 出口烟尘质量 | m'4 | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 烟尘温度 | t'4 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟尘比热 | C'c4 | kJ/(kg℃) | 查表 |  |
| 4 | 蒸汽带走热 | Q'g1 | kJ/h | Q'g1=m'g1h'g1 |  |
|  | 蒸汽质量 | m'g1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 蒸汽温度 | t'g1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 蒸汽压力 | P'g1 | MPa | 实测数据 |  |
|  | 蒸汽热焓 | h'g1 | kJ/kg | 计算 |  |
| 5 | 排污水带走热 | Q'g2 | kJ/h | Q'g2=m'g2h'g2 |  |
|  | 排污水质量 | m'g2 | kg/h | 实测计算 |  |
|  | 排污水温度 | t'g2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 排污水热焓 | h'g2 | kJ/kg | 计算 |  |
| 6 | 表面散热损失 | Q'b | kJ/h | Q'b= q4+ q5 |  |
|  | 炉顶表面 散热损失 | q4 | kJ/h | 实测数据 |  |
|  | 侧壁表面 散热损失 | q5 | kJ/h | 实测数据 |  |
| 7 | 余热锅炉烟气水分带走热 | Q's | kJ/h | Q's = mys h'qs |  |
|  | 烟气水分质量 | mys | kg/h | 见附表5 |  |
|  | 烟气水分温度 | t'i | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟气水分压力 | P's | MPa | 实测数据 |  |
|  | 烟气水分热焓 | h'qs | kJ/kg | 计算 |  |
| 8 | 差值 | ΔQ' | kJ/h | ΔQ'=ΣQ-（Q'y + Q'c3+ Q'c4+ Q'g1+ Q'g2+ Q'b + Q's） |  |
| 9 | 热支出总计 | ΣQ' | kJ/h | ΣQ'= Q'y + Q'c3+ Q'c4+ Q'g1+ Q'g2+ Q'b + Q's+ΔQ' |  |

7.2 热平衡表

7.2.1 底吹炉热平衡表

将底吹炉热平衡计算结果填入表10。

表10  底吹炉热平衡表

| 热收入 | 热支出 |
| --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 | 符号 | 项目 | 数值 |
|  |  | kJ/h | % |  |  | kJ/h | % |
| Q1 | 炉料带入物理热 |  |  | Q'1 | 铜锍带出热 |  |  |
| Q2 | 入炉气体带入物理热 |  |  | Q'2 | 炉渣带出热 |  |  |
| Q3 | 硫氧化放热 |  |  | Q'3 | 化学离解吸热 |  |  |
| Q4 | FeS的氧化放热 |  |  | Q'4 | 干烟气带出热 |  |  |
| Q5 | 造渣放热 |  |  | Q'5 | 烟尘带出热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'6 | 混合物料水分蒸发吸热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'7 | 其他水分带走热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'8 | 表面散热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'9 | 冷却水带出热 |  |  |
|  |  |  |  | ΔQ' | 差 值 |  |  |
| ΣQ | 合 计 |  |  | ΣQ | 合 计 |  |  |

7.2.2 余热锅炉热平衡表

将余热锅炉热平衡计算结果列入表11。

表11 余热锅炉热平衡表

| 热 收 入 | 热 支 出 |
| --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 | 符号 | 项目 | 数值 |
|  |  | kJ/h | % |  |  | kJ/h | % |
| Q'4 | 干烟气带入热 |  |  | Q'y | 余热锅炉干烟气带出热 |  |  |
| Q'5 | 烟尘带入热 |  |  | Q'c3 | 沉降烟尘带出热 |  |  |
| Qg | 给水带入热 |  |  | Q'c4 | 余热锅炉烟气带走烟尘带出热 |  |  |
| Q'ys | 烟气水分带入热 |  |  | Q'g1 | 蒸汽带出热 |  |  |
| Qyl | 漏风带入热 |  |  | Q' g2 | 排污水带出热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'b | 表面散热损失 |  |  |
|  |  |  |  | Q's | 余热锅炉烟气水分带出热 |  |  |
|  |  |  |  | ΔQ' | 差 值 |  |  |
| ΣQ | 合 计 |  |  | ΣQ' | 合 计 |  |  |

7.3 热效率

7.3.1 底吹炉热效率（ηLX）

热效率按式（1）计算：

ηLX =×100%

式中：——物料带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——入炉气体带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——硫氧化放热，单位为千焦每小时kJ/h；

——FeS的氧化放热，单位为千焦每小时kJ/h；；

——造渣放热，单位为千焦每小时kJ/h；

——铜锍带走热，单位为千焦每小时kJ/h；

——炉渣带走热，单位为千焦每小时kJ/h；；

——化学离解吸热，单位为千焦每小时kJ/h。

7.3.2 余热回收率按式（2）计算：

ηyr =×100%

式中：    ——余热锅炉进口干烟气带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——余热锅炉进口进口烟尘带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——给水带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——余热锅炉进口烟气水分带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——余热锅炉漏风带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——蒸汽带走热，单位为千焦每小时kJ/h.。

7.3.3 底吹炉系统热效率按式（3）计算：

ηxt =100%

式中符号意义同上。

7.4 热流图

根据热平衡测定结果，绘出底吹炉和余热锅炉的热流图。

8 主要能耗指标

表12为底吹炉主要能耗指标。

表12 底吹炉主要能耗指标

| 序号 | 名称 | 符号 | 计算公式 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品消耗空气量 | V | V1k/ m'1 | Nm3/t铜锍 |  |
|  |  | V' | V1k/（ m'1Cu%） | Nm3/tCu |  |
| 2 | 单位产品消耗氧气量* | V | Vo/ m'1 | Nm3/t铜锍 |  |
|  |  | V' | Vo/（ m'1Cu%） | Nm3/tCu |  |

注：* 氧气单耗计算中氧气体积为纯氧和变压吸附氧气的体积之和。

9 热平衡测定结果与改进建议

9.1 评价热平衡及主要技术指标

9.2 设备工艺状况、操作制度分析

9.3 节能改造途径

9.4 建议及研究课题

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部　发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

重有色冶金炉窑热平衡的测定与计算

(铜底吹炉)

Methods of determination and calculation of heat

Balance in metallurgical furnaces for heavy non-ferrous metals

(Copper Bottom-Blown Furnace)

（草案）

（2015.1.24）

YS/T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 73.060.10

D 31

炉渣

铜锍

铜底吹炉

氧气

铜精矿

熔剂

冷料

排污水

余热锅炉

电收尘器

烟气

送制酸

烟气

电场烟尘

沉降烟尘

给水

蒸汽

空气

YS