有色金属行业标准（2014-1389T-YS）

重有色冶金炉窑热平衡测定与计算

铜底吹炉

编制说明

（草案）

东营方圆有色金属有限公司

2014年3月10日

重有色冶金炉窑热平衡测定与计算

铜底吹炉

编制说明

1 任务来源

工业和信息化部办公厅“工业和信息化部办公厅关于印发2014年第一批行业标准制修订计划的通知”（工信厅科[2014]29号）、全国有色金属标准化技术委员会 “关于印发《重有色冶金炉窑热平衡测定与计算（铜底吹炉）》行业标准任务落实会会议纪要的函”由东营方圆有色金属有限公司负责起草，中南大学参与起草工作。

东营方圆有色金属有限公司成立于1998年，是一家以高纯阴极铜生产为主，集金、银、铂、钯、硒等稀贵稀散金属综合提取为一体的集团化公司。公司总产值210亿元，占地面积4500余亩，员工2500人，是山东省百强企业，全国500强企业。

中南大学是中央直管、教育部直属的综合性全国重点大学（副部级），是国家首期985工程”和首批“211工程”由教育部、国防科工委、湖南省政府部省三方重点共建的一流名校。

2、主要工作过程

计划下达后，由东营方圆有色金属有限公司组织成立了标准起草小组，并开展相应工作。

2013年3月至2013年12月开展国内外调研、资料收集和方案制定；

2014年2月开始测试准备工作；

2014年8月完成底吹炉生产现场热平衡测试；

2015年3月形成标准讨论稿；

2015年4月全国“有色重标委”组织专家对标准进行了讨论，并形成改进意见；

3、国内情况调研

东营方圆有色金属有限公司与中国恩菲工程技术有限公司联合开发的“氧气底吹熔炼多金属捕集技术”，是具有我国完全自主知识产权的新一代熔池熔炼技术，该技术工艺先进，具有可处理低品位、多金属复杂矿、伴生矿等原料，能实现自热熔炼能耗低、环保条件好等特点，通过了中国有色金属行业协会专家认定，整体技术达到国际先进水平，已成为铜生产的主力炉型。

本标准的制定以GB/T1 3338标准为基础，在对其进行充分研究的基础上，参考了东营方圆有色金属有限公司氧气底吹熔炼炉的实际测定情况，综合考虑了国内氧气底吹熔炼炉特点，参照了相关有色炉的行业标准，并按照国家节能减排政策，吸取了国内外在此方面研究的最新成果。

- 二、 标准的编制和修改原则

- 1. 制定理由

标准涉及使用底吹炉进行铜冶炼的生产企业，目的是通过规范底吹炉的热平衡测定与计算方法，将底吹工艺各工序能源利用情况，科学精确地进行统计；具中国自主知识产权的“氧气底吹熔炼多金属捕集技术”被誉为第四代铜冶炼技术，是国家科技支撑项目、国家863计划项目，被列为国务院督导的十七项重大科技项目之一，并将该技术列为“促进有色金属产业升级和振兴的重点关键技术”，进行重点推广，当前正在国内外进行技术推广，现有国内外8家企业使用该工艺；该工艺发明至今，没有一个科学、精确、规范的标准，对热平衡进行系统核算，制定本标准可以将底吹炉能源优势系统化、规范化、标准化的计算出来，促进该工艺的推广和发展。

- 2. 编制原则

1）以GB/T 13338作为编制的基础。

2）编制中充分考虑了国内行业发展的现状，综合考虑了炉型、工艺原理和耗能情况。

3）编制中充分考虑到实际操作中会出现具体问题的处理方法，编制人员大多来自生产一线，实现了理论与实际的结合，保证其可操作性。

4）编制中充分考虑到不但能反映出能耗的高低，更利于找出能耗高低的原因和途径。

- 3. 修改依据和原则

标准修改的主要依据是会议纪要和书面意见，原则是使标准的条理更清晰、内容更精炼，使用更方便。

- 三、 范围和主要技术内容

本标准共分9章，分别为：

第1章：规定了氧气底吹熔炼炉热平衡测试内容和范围。

第2章：热平衡测定与计算基准。规定了热平衡测试范围，列出基准温度、压力以及系统物料平衡和热平衡的计算单位。

第3章：设备概况与生产流程。介绍氧气底吹熔炼炉的设备概况，绘制其工艺原则流程图。

第4章：热平衡测定条件。要求热平衡测定时氧气底吹熔炼炉生产和工艺状况应处于相对稳定和正常的状况，各项技术参数正常，设备无故障；对测定时间进行了规范；生产运行参数是热平衡测定的重要参考，本章对参数的提供内容提出了要求。

第5章：热平衡测定项目与方法。根据氧气底吹熔炼炉生产的特点，规定了热平衡测定的项目和每个项目的测点位置、测试仪器、测试频率及取值原则。

第6章：物料平衡。规定了氧气底吹熔炼炉进出物料的计算及计算方法，并建立物料平衡表。

第7章：热平衡。规定了氧气底吹熔炼炉和余热锅炉的进出物料显热、化学反应热、燃料燃烧热、电极消耗热、蒸汽给水热量及表面散热等项目的计算及计算方法，并形成热平衡表。

同时规定了热效率、余热回收率、系统热效率的计算方法，并要求绘制热流图。

第8章：主要能耗指标。规定了燃料单耗、电单耗、产品综合能耗等能够反应氧气底吹熔炼炉能耗水平的主要技术指标。

第9章：热平衡测定结果分析与改进建议。规定了测试单位应按照测定数据，对设备工艺状况、操作制度进行分析，找出节能途径并提出改进建议，保证企业安全生产的情况下，提高经济效益。

- 四、与专利关系

本标准不涉及专利内容。

- 五、产业化情况，推广应用，经济效果

国内目前尚无氧气底吹熔炼炉热平衡测定与计算方法标准，通过制定本标准，提出了计算的方法，使节能减排工作更加方便统一。

六、本标准与有关标准，法规一致性

本标准制定原则与国家能源政策保持一致，与相关标准、法律法规不冲突。

七、标准属性

本标准为推荐性标准，建议在此基础上进一步研究制定能耗分级标准。

八、推广实施

标准发布后建议国家有关部门组织推广实施。

东营方圆有色金属有限公司

2015-3-5

附件一：

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法（铜底吹炉）》    承办人：                                                            共  页  第  页

标准项目负责起草单位：东营方圆有色金属有限公司          电  话：                                                       2015年  月  日填写

| 序号 | 标准章 条 号 | 意 见 内 容 | 提 出 单 位 | 采纳情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：  1. 送达《重有色冶金炉窑热平衡测定与计算》征求意见稿的单位数：  个；

- 2. 收到《重有色冶金炉窑热平衡测定与计算》反馈意见的单位数：  个；

- 3. 对收到的意见的采纳情况。