ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 235-××××

代替YS/T 235-2007

i

钼  精  矿

Molybdenum concentrate

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和工业和信息化部    发布

- 前    言

本标准是对YS/T 235—2007《钼精矿》的修订。

本标准与YS/T 235-2007相比主要变化如下：

——增加了KMo—56.5牌号的钼精矿和按照用途对产品牌号重新进行了划分；

——调整了“Pb”、“Cu”、“SiO2”等杂质元素含量；

——增加了“C”、“K”等杂质元素含量；

——调整了油水分总含量的技术指标。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TCS243）提出并归口。

本标准起草单位：金堆城钼业集团有限公司、XXX、XXX、XXX。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 3200-1989、YS/T 235-1994、 YS/T 235-2007。

钼精矿

1  范围

本标准规定了钼精矿的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于经浮选生产的钼精矿，供生产工业三氧化钼、钼铁合金、钼酸盐、二硫化钼等用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 555（所有部分）  钼精矿化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

钼精矿按钼含量不同，分为KMo—57、KMo—56.5、KMo—53、KMo—51、KMo—49、KMo—47六个牌号，其牌号及推荐用途见表1。

表1  钼精矿牌号及推荐用途

| 牌 号 | 推荐使用用途 |
| --- | --- |
| KMo—57 | 用于生产钼化工产品。 |
| KMo—56.5 | 用于高品位高溶性焙烧钼精矿。 |
| KMo—54 | 用于生产钼化工产品和钼金属加工产品。 |
| KMo—52 | 用于生产工业三氧化钼、钼铁合金及钼酸盐 |
| KMo—49 | 用于生产工业三氧化钼和钼铁合金 |
| KMo—47 | 用于生产钼铁合金、工业三氧化钼 |
| 注：KMO——×× 品位 钼精矿 |  |

3.2  化学成分

钼精矿的化学成分应符合表2规定。

| 牌 号 | 化 学 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SiO2 | As | Sn | P | Cu | WO3 | Pb | CaO | Bi | K | C |
| KMo—57 | 57.00 | 2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.085 | 0.50 | 0.05 | -- | 0.60 |
| KMo—56.5 | 56.50 | 3.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.100 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | -- |
| KMo—54 | 53.00 | 6.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.05 | 0.130 | 1.50 | 0.05 | 0.30 | -- |
| KMo—52 | 51.00 | 7.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.05 | 0.150 | 1.80 | 0.05 | 0.30 | -- |
| KMo—49 | 49.00 | 9.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.05 | 0.300 | 2.20 | 0.05 | 0.30 | -- |
| KMo—47 | 47.00 | 9.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 0.05 | 0.500 | 2.70 | 0.05 | 0.30 | -- |

表2  钼精矿化学成分                        质量分数/%

3.3  油水分含量

钼精矿的油水分总含量应不大于10%。

3.4  粒度

钼精矿通过74μm（200目）标准筛的筛下物不小于60%。

3.5  外观质量

钼精矿产品应呈铅灰色，不允许有可见夹杂物。

3.6  其它

需方如对钼含量或杂质含量有超出本标准3.2条规定范围的要求，可由供需双方协商解决。

4  试验方法

4.1 钼精矿化学成分、油水分分析按YS/T 555的规定进行。

4.2 钼精矿粒度用74μm（200目）标准筛检查。

4.3 钼精矿的外观质量用目视检查。

5  检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果超出允许误差范围时，应在收到产品之日起，45天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收。每组批牌号产品为一批，每批重量不超过10t。如用户有特殊要求，由供需双方协商解决。

5.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分、油水分含量、粒度、外观质量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1  取样

每袋50㎏装的钼精矿取样，应每袋取一点，用探针取样，然后将所取样混合为一个样进行处理。其它包装的钼精矿可由供需双方协商确定。

5.4.2  制样

将所取得的试样在150℃的恒温下烘至恒重，用翻滚法和移锥法进行混匀，用四分法进行缩分至所需的重量。

5.5  检验结果判定

5.5.1  化学成分、油水分检验结果不合格,判该批不合格。

5.5.2  粒度检验不合格时，判该批不合格。

5.5.3  外观质量检验不合格，判该批不合格。

6  标志、包装、贮运

6.1 标志

产品外包装上应注明：供方名称、产品名称和牌号、批号、净重。

6.2 包装

产品外用绵麻编制袋，内用乳胶袋或压塑膜袋包装；产品应等量包装，每袋净重50kg。如用户有特殊要求，由供需双方协商解决。

6.3 贮存运输

钼精矿应存放在通风干燥的仓库中，在包装状态下，按等级分别存放。钼精矿在包装状态下，可用任何运输工具蒙布后运输。

6.4 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称；

c)  牌号；

d)  规格；

e)  供应状态；

f)  批号；

g)  净重和件数；

h)  各项分析检验结果和技术监督部门印记；

i)  本标准编号；

j)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品牌号；

c)  产品等级、颜色等有关要求；

d)  技术要求；

e)  产品净重；

f)  本标准编号。