YS

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准由安泰科技股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：裴燕斌、王玲、刘桂荣、陈飞雄、刘国辉

钨基高比重合金

1 范围

本标准规定了钨基高比重合金的牌号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于射线屏蔽防护、配重、惯性、动平衡、模具、砧块等领域用，以粉末冶金方法生产的钨基高比重合金。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 230.1  金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 3850   致密金属材料与硬质合金密度测量方法

GB/T 7728   冶金产品化学分析  原子吸收光谱法通则

3 要求

3.1牌号分类

分为烧结态和烧结热处理态（即“烧结后再进行热处理”）二种合金。按成分将烧结态高比重合金分为GSF90、GSF93、GSF95、GSF97、GSU90、GSU93、GSU95和GSM90等牌号；将烧结热处理态高比重合金分为GWF90、GWF93 、GWF95、GWF97、GWU90、GWU93、GWU95等牌号。牌号示例如下：

3.2产品性能

3.2.1烧结态产品的性能应符合表1规定。

表1烧结态产品的性能

| 牌号 | 成分 | 密度g/cm3 | 抗拉强度MPa | 硬度HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GSF90 | 90WNiFe | 17.0±0.2 | ≥450 | ≤32 |
| GSF93 | 93WNiFe | 17.5±0.2 | ≥450 | ≤33 |
| GSF95 | 95WNiFe | 18.0±0.2 | ≥450 | ≤34 |
| GSF97 | 97WNiFe | 18.5±0.3 | ≥400 | ≤35 |
| GSU90 | 90WNiCu | 17.0±0.3 | ≥300 | ≤32 |
| GSU93 | 93WNiCu | 17.5±0.2 | ≥300 | ≤33 |
| GSU95 | 95WNiCu | 18.0±0.3 | ≥300 | ≤34 |
| GSM90 | 90WMoNiFe | ＞17.18 | ≥550 | ≤32 |
| 注：金合密度可以在16.8～18.8g/cm3范围内调整。 |

3.2.2烧结热处理态产品的性能应符合表2规定。

表2 烧结热处理态产品的性能

| 牌号 | 成分 | 密度g/cm3 | 抗拉强度MPa | 延伸率% | HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GWF90 | 90WNiFe | 17.0±0.2 | ≥750 | ≥10 | ≤32 |
| GWF93 | 93WNiFe | 17.5±0.2 | ≥700 | ≥10 | ≤33 |
| GWF95 | 95WNiFe | 18.0±0.2 | ≥700 | ≥5 | ≤34 |
| GWF97 | 97WNiFe | 18.5±0.3 | ≥650 | ≥2 | ≤35 |
| GWU90 | 90WNiCu | 17.0±0.3 | ≥630 | ≥2 | ≤32 |
| GWU93 | 93WNiCu | 17.5±0.2 | ≥600 | ≥2 | ≤33 |
| GWU95 | 95WNiCu | 18.0±0.3 | ≥600 | ≥1 | ≤34 |
| 注：合金密度可以在16.8～18.8范围内调整。 |

3.3 产品尺寸及尺寸允许公差

根据具体产品，按合同约定或图纸要求确定产品尺寸及尺寸允许公差。

3.4 产品表面质量

产品外观应具有金属光泽，不应有肉眼可见的鼓泡、孔洞、裂纹和夹杂。

3.5其它

需方如有其它特殊要求，由供需双方协商决定。

4 试验方法

4.1 化学成分按GB/T 7728的规定进行检测。

4.2 密度按GB/T 3850的规定进行检测。

4.3 洛氏硬度按GB/T 230.1的规定进行检测。

4.4 抗拉强度和延伸率按GB/T 228.1的规定进行检测。

4.5 尺寸采用直尺、卡尺及三座标仪进行测量。

4.6 表面质量用目视法进行检测。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方质检部门进行检验，保证质量符合本标准及合同（或订货单）要求，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品进行检查，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于尺寸偏差及外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其它性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一批原材料、同一牌号生产的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行密度、尺寸、表面质量等项目检验。需方要求时，应进行化学成分、力学性能检测。

5.4 取样

产品取样应符合表3的规定。

表3  产品取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 每批逐件检测 | 3.2 | 4.2 |
| 尺寸 | 每批逐件检测 | 3.3 | 4.5 |
| 表面质量 | 每批逐件检测 | 3.4 | 4.6 |
| 硬度 | 按随炉试样每批检测 | 3.2 | 4.3 |
| 抗拉强度和延伸率 | 按随炉试样每批检测 | 3.2 | 4.4 |

5.5 检验结果的判定

5.5.1密度、尺寸、表面质量检验不合格时,按件判为不合格。

5.5.2硬度、抗拉强度和延伸率检验不合格时,按批判为不合格。

6 标志、包装、运输及贮存

6.1 标志

6.1.1检验合格的产品应附有标签或标牌，其上注明：

a）产品名称；

b) 产品规格；

c）产品编号与牌号。

6.1.2 产品包装箱上应注明：

a）供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c）“勿抛掷”、“防潮”的标志或字样。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 产品应专用包装，装入垫有防震、防潮材料的木箱内，用纸屑或泡沫塑料将产品隔开，并将木箱塞紧。

6.2.2 产品在运输中应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

6.2.3 需方如对产品的标志、包装、运输与贮存有特殊要求，由供需双方商定。

6.3 合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号、规格、状态；

c) 产品数量；

d) 产品包装要求；

e) 本标准编号；

f) 其它

6.4 质量证明书

产品应按合同要求提供质量证明书，内容包括：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）产品牌号、规格、状态；

d）产品数量；

e）各项分析检验结果及质量监督部门印记；

f）本标准编号；

g）发货日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.99

H 63

YS/T XXX-201X

钨基高比重合金

Tungsten base high density alloy

（讨论稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布