国家标准《铜及铜合金拉制管》

（讨论稿）编制说明

一、项目来源

现行的GB/T1527－2006《铜及铜合金拉制管》国家标准，2006年实施，距今已经6年多。本标准修改采用EN12449：1999《铜及铜合金 一般用途的无缝圆形管》进行修订，适用于所有一般用途铜管材。随着科技的发展，有色金属加工业快速发展，对铜管材提出了更高、更新的发展，为适应国际市场的竞争需要，提高产品的竞争能力，使产品不断地打入国际市场，须及时修订现行标准国家。

根据国标委综合[2014]51号和有色标委[2014]29号《关于转发2014年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》，其中序号50（项目编号“20140959-T-610”）《 铜及铜合金拉制管》国家标准由中铝洛阳铜业有限公司、浙江海亮股份有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、江苏萃隆精密铜管股份有限公司、江阴新华宏铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、无锡隆达金属材料有限公司、青岛宏泰铜业有限公司、山东中佳新材料有限公司、山东亨圆铜业有限公司、上海飞驰铜铝材有限公司负责起草，完成年限为2017年。

二、工作概况和编制依据

标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：中铝洛阳铜业有限公司总负责、市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；浙江海亮股份有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、江苏萃隆精密铜管股份有限公司、江阴新华宏铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、无锡隆达金属材料有限公司、青岛宏泰铜业有限公司、山东中佳新材料有限公司、山东亨圆铜业有限公司、上海飞驰铜铝材有限公司、上虞金鹰铜业有限公司、白银有色集团股份有限公司负责补充市场信息和标准数据的验证。各企业分工明确，紧密合作，将共同完成标准的修订工作。

我国现用铜及铜合金拉制管国家标准1527－2006《铜及铜合金拉制管》，为大众化、一般用途的铜及铜合金拉制管用产品标准。标准编制组确定后，收集了国内外有关铜管方面的信息。经查阅国内外有关标准后得知，国际标准化组织（ISO）、美国材料与试验学会（ASTM）、日本（JIS）、俄罗斯（ΓOCT）和欧盟（EN）等国家和组织均制订有一般用途的铜及铜合金拉制管（力学性能）标准，如ISO 1635：1974《加工铜及铜合金  一般用途的圆管：力学性能》、ASTM B75:1999《无缝铜管》、ASTM B135:2000《无缝黄铜管》、JIS H3300：1997《铜及铜合金无缝管》、ΓOCT617：1990《铜管技术条件》、EN12449：1999《铜及铜合金——一般用途的无缝圆形管》。标准水平参差不齐，技术内容各不相同。通过分析、对比，就综合指标而言，欧盟EN的标准更趋合理、适用，可操作性强。通过对国内外市场的调查了解到：在欧洲的铜加工行业，欧盟标准处于强制执行状况；随着欧盟标准的建立，我国铜管的国际、国内贸易，也逐渐开始使用欧盟标准。因此，本标准的修订是在1527－2006《铜及铜合金拉制管》的基础上，结合我国铜及铜合金拉管的实际情况，同时是参照欧盟EN标准进行的。

经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，并结合国内的实际情况，参照国外先进标准，本次标准修订在国家标准GB/T8890-2007《热交换器用铜合金无缝管》的基础上，根据市场需求和客户的特殊要求，经过广泛征求意见形成了本标准讨论稿。

三、本标准与GB/T1527-2006标准的比较

1、合金牌号

(1)按GB/T5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》国家标准规定，对合金牌号进行了修改，并增加了牌号的相应数字代号。

(2)增加了高铜TCr1（C18200）牌号的拉管。

2、合金状态

(1)按GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》国标对管材的状态进行了修改。

(2)对管材的状态进行了调整，删除1/3硬态产品及相应要求。

3、力学性能

根据实际情况，对紫铜管材的力学性能进行了修订。

4、外形尺寸测量

增加了“管材外形尺寸检验方法按GB/T 26303.1的规定进行”的规定。

5、化学分析方法

增加了YS/T 482《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》和YS/T 483《铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)》。

6、取样

(1)拉伸试样按GB/T228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分：试验方法》的规定进行修改。

(2)增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T 815的规定进行”的规定。

四、本标准与欧盟的 EN 12449标准比较

本标准与欧盟的 EN 12449《铜及铜合金——一般用途的无缝圆形管》铜管标准性能指标对比见表1、表2（黄铜管牌号繁杂，此处未作对比）。

表1  各国纯铜管性能对比

| 类别 | 牌号 | 状态 | 壁厚，mm | 抗拉强度Rm，Mpa | 0.2%屈服强度Rp0.2，MPa | 伸长率A，％ | 维氏硬度HV | 布氏硬度HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | Cu-DHP(CW024A) | M | ≤20 | — | — | — | — | — |
|  |  | R200 | ≤20 | ≥200 | ≤110 | ≥40 | — | — |
|  |  | H040 | ≤20 | — | — | — | 40~65 | 35~60 |
|  |  | R250 | ≤20 | ≥250 | ≤150 | ≥20 | — | — |
|  |  | H070 | ≤20 | — | — | — | 70~100 | 65~95 |
|  |  | R290 | ≤5 | ≥290 | ≤250 | ≥5 | — | — |
|  |  | H090 | ≤5 | — | — | — | 95~120 | 90~115 |
|  |  | R360 | ≤3 | ≥360 | ≤320 | ≥5 | — | — |
|  |  | H040 | ≤3 | — | — | — | ≥110 | ≥150 |
| GB | T2、T3、TU1、 TU2、TP1、TP2 | O60 | 所有 | 200 | — | 41 | 40～65 | 35～60 |
|  |  | O50 | 所有 | 220 | — | 40 | 45～75 | 40～70 |
|  |  | H02 | 所有 | 250 | — | 20 | 70～100 | 65～95 |
|  |  | H04 | ≤6 | 290 | — | — | 95～120 | 90～115 |
|  |  |  | ＞6～10 | 265 | — | — | 75～110 | 70～105 |
|  |  |  | ＞10～15 | 250 | — | — | 70～100 | 65～95 |
|  |  | H06 | 所有 | 360 | — | — | ≥110 | ≥150 |

表2  各国白铜管性能对比

| 类别 | 牌号 | 状态 | 壁厚，mm | 抗拉强度 Rm，Mpa | 0.2%屈服强度Rp0.2，MPa | 伸长率 A，％ | 维氏硬度HV5 |  | 布氏硬度HB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | CuNi10Fe1Mn | M | ≤20 | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | R290 | ≤20 | ≥290 | ≤90 | ≥30 |  | — |  | — |
|  |  | H075 | ≤20 | — | — | — |  | 75~110 |  | 70~105 |
|  |  | R310 | ≤6 | ≥310 | ≥220 | ≥12 |  | — |  | — |
|  |  | H105 | ≤6 | — | — | — |  | ≥105 |  | ≥100 |
|  |  | R480 | ≤4 | ≥480 | ≥400 | ≥8 |  | — |  | — |
|  |  | H150 | ≤4 | — | — | — |  | ≥150 |  | ≥145 |
|  | CuNi30Fe1Mn | M | ≤20 | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | R370 | ≤10 | ≥370 | ≤120 | ≥35 |  | — |  | — |
|  |  | H085 | ≤10 | — | — | — |  | 85~120 |  | 80~115 |
|  |  | R480 | ≤5 | ≥480 | ≥300 | ≥12 |  | — |  | — |
|  |  | H135 | ≤5 | — | — | — |  | ≥135 |  | ≥130 |
| GB | BFe10-1-1 | O60 | 所有 | 290 | — | 30 |  | 75～110 |  | 70～105 |
|  |  | H02 | 所有 | 310 | — | 12 |  | ≥105 |  | ≥100 |
|  |  | H04 | 所有 | 480 | — | 8 |  | ≥150 |  | ≥145 |
|  | BFe30-1-1 | O60 | 所有 | 370 | — | 35 |  | ≥135 |  | ≥130 |
|  |  | H02 | 所有 | 480 | — | 12 |  | 85～120 |  | 80～115 |

五、本标准与原标准、EN标准的检验项目对比

本标准与原标准、EN标准的检验项目对比见表3。

表3  检验项目对比

| 序号 | 项目 | 本标准 | #### GB/T1527-2006 | EN12449：1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 外形尺寸 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 尺寸偏差 | ○ | ○ | △ |
| 4 | 拉伸试验 | ○ | ○ | △a |
| 5 | 维氏、布氏硬度 | △b | △b | △ |
| 6 | 压扁试验 | △ | △ | — |
| 7 | 扩口试验 | △ | △ | △ |
| 8 | 涡流探伤 | △ | △ | △c |
| 9 | 水压试验 | — | — | △c |
| 10 | 气压试验 | — | — | △c |
| 11 | 晶粒度 | △ | △ | △（无具体规定） |
| 12 | 残余应力 | △ | △ | △ |
| 13 | 耐脱锌腐蚀性能 | △ | △ | — |
| 14 | 含氧量（无氧铜） | △ | △ | — |
| 15 | 表面质量 | ○ | ○ | △ |
| 16 | 特殊表面质量 | △（无具体规定） | △（无具体规定） | △（无具体规定） |
| 17 | 毛刺 | — | — | △ |
| 注：○——表示常规检测项目，△——表示选作项目，×——表示保证项目， — ——表示不作规定。 |  |  |  |  |

a：拉伸试验和硬度试验二选一。

b：硬度试验二选一。

c：无损检测三选一。

六、标准水平分析和产品应用前景

- 标准水平分析

本标准是在国家标准1527－2006的基础上，根据我国实际生产使用情况、市场需求对一些指标作了适当调整后和修订，本标准与EN标准水平相当，完全能够满足一般用途对拉制铜管的要求。

本标准可作为推荐国家标准发布实施。

2、产品应用前景

铜及铜合金管材由于具有良好的力学性能、具有优越的柔韧性、抗腐蚀性、延展性、良好的工艺性能等特性，被广泛地应用于各行业、各部门。随着科技的发展，有色金属加工业快速发展，一般用统计铜合金管材的需求也将迅速增长，也将有着非常广阔应用前景。

《铜及铜合金拉制管》国家标准编制组

二0一五年四月十四日