前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TCS243）归口。

本标准由金堆城钼业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准为首次制定。

钼及钼合金舟

# 1  范围

本标准规定了钼及钼合金舟的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮运及质量证明书。

本标准适用于粉末冶金和机械加工方法生产的钼及钼合金舟。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3850 致密烧结产品金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 4325 （所有部分）钼的化学分析方法

YS/T 660 钼及钼合金加工产品牌号和化学成分

# 3  要求

3.1 产品分类

按照化学成分分为：纯钼舟和钼合金舟，钼合金舟根据合金成分分为：稀土钼（Mo-La）合金舟，TZM合金舟，高温钼（Mo-Si-Al-K）合金舟，其他钼合金舟。

用途：钼及钼合金舟主要用于高温领域作为盛料容器。

3.2产品型号

产品型号表示方法见图1

MZ □  □ - □

表示尺寸公差级别：Ⅰ级，Ⅱ级，Ⅲ级。

表示供货状态：Sh表示烧结态，ShR表示压力加工态（含机加工）。

表示纯钼或钼合金：A表示纯钼，

B表示Mo-La合金，

C表示TZM钼合金，

D表示高温钼合金（Mo-Si-Al-K），

E表示其它钼合金。

示例：MZASh-Ⅰ表示纯钼烧结态且Ⅰ级公差钼舟。

MZBShR-Ⅱ表示Mo-La合金压力加工成形且Ⅱ级公差钼合金舟。

MZCShR-Ⅲ表示TZM合金压力加工成形且Ⅲ级公差钼合金舟。

图1  产品型号表示方法

3.3 产品规格

产品规格应符合规格示例和表1的要求。当需方对尺寸及偏差有特殊要求时，由供需双方协商决定。

表1  规格尺寸表

| 方形舟 | 长度L/mm | 长度允许偏差/mm | 宽度W/mm | 宽度允许偏差/mm | 高度H/mm | 高度允许偏差/mm | 厚度δ/mm | 厚度允许偏差/% | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜100 | ±0.5 | ＜100 | ±0.5 | ＜50 | ±0.5 | 0.2~10 | ±1 | Ⅰ级 |
|  | 100~600 | ±1 | 100~600 | ±1 | 50~200 | ±1 | 0.2~10 | ±2 | Ⅱ级 |
|  | ＞600 | ±2 | ＞600 | ±2 | ＞200 | ±1 | 0.2~10 | ±5 | Ⅲ级 |
| 圆形舟 | 直径Φ/mm | 直径允许偏差/mm | 高度H/mm | 高度允许偏差/mm | 厚度δ/mm | 厚度允许偏差/% | 级别 |
|  | ＜100 | ±0.5 | ＜50 | ±0.5 | 0.2~10 | ±1 | Ⅰ级 |
|  | 10~ 600 | ±1 | 50~200 | ±1 | 0.2~10 | ±2 | Ⅱ级 |
|  | ＞600 | ±2 | ＞200 | ±1 | 0.2~10 | ±5 | Ⅲ级 |
| 其他 | 规格及偏差协商确定 |

3.3 化学成分

化学成分应符合表2规定。

表2 化学成分表                      %

| 元素 | 牌号 |
| --- | --- |
|  | A型 | B型 | C型 | D型 |
| Mo含量/大于 | 99.95 | 97.50 | 99.20 | 99.50 |
| La含量 | - | 0.1~2.0 | - | - |
| Ti+Zr+C含量/不大于 | - | - | 0.70 | - |
| Si+Al+K含量/不大于 | - | - | - | 0.50 |
| 其他合金 | 协商确定 |
| 杂质元素含量/不大于 | O | 0.0060 | 0.3500 | 0.0400 | 0.1000 |
|  | C | 0.0060 | 0.0060 | - | 0.0060 |
|  | K | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | - |
|  | W | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
|  | Fe | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
|  | Ni | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | Al | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | - |
|  | Si | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | - |
|  | Ca | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | Mg | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | P | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | N | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 |
|  | S | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |

3.4 密度

产品密度：烧结态不小于9.6 g/cm3，压力加工态不小于10.0 g/cm3。

3.5 硬度

产品维氏硬度检测数据供参考。

3.6使用寿命

产品使用寿命供需方协商。

3.7表面质量

产品表面应光滑、洁净，不得有过熔、鼓泡、分层、裂纹、毛刺和严重氧化等缺陷。

3.8尺寸允许偏差

产品尺寸允许偏差应符合表1规定。

4  试验方法

4.1 产品的化学分析方法按GB/T4325（所有部分）的规定进行。

4.2 产品外形尺寸用分辨率为0.02mm及以上的游标卡尺进行测量。

4.3 产品密度的测定按照GB/T 3850的规定进行。

4.4 硬度检测按照供需双方协商的方法进行。

4.5 产品的外观质量用目视观测。

# 5  检验规则

5.1检查和验收

5.1.1产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准（或订货合同）规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起，45天内或销售合同规定的时间内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行。

# 5.2 组批

每批产品由同一批号的坯料组成。

# 5.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分、尺寸偏差、密度、外观的检验。

# 5.4 取样

每批产品随机抽取3个试样进行密度检验和硬度检验。其他检验项目应逐个检验。

# 5.5 检验结果判定

5.5.1 化学成分、尺寸偏差、密度检验结果不符合本标准规定时，允许加倍取样重复试验；重复试验仍有一个结果不合格时，由第三方进行仲裁试验，仲裁试验结果仍不合格时，判该批不合格。

5.5.2外观质量不符合本标准规定时，判该批不合格。

# 6  标志、包装、贮存和运输、质量证明书

6.1 标志

检验合格的产品，应注明：供方名称、产品名称、规格或牌号、批号、净重。

6.2 包装

每批产品用防潮纸包裹，装入木（盒）箱内，周围用填充材料固定。（盒）箱上注明供方名称、产品名称、净重及出厂日期。

6.3 贮存和运输

贮存室内应干燥、通风、无酸碱气氛，防止氧化，并在适当的位置表明“防潮”、“向上”等字样或标志，存放时间不宜超过一年。产品在运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。

6.4 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称；

c)  规格；

d)  批号；

e)  净重、毛重和件数；

f)  各项分析检验结果和质检部门印记；

g)  本标准编号；

h)  出厂日期（或包装日期）。

# 7  合同（或订货单）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品规格；

c)  产品净重（或数量）；

d)  本标准编号。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-201×

i

钼及钼合金舟

Molybdenum and molybdenum alloy ship

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布