前    言

本标准是按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 20892-2007《镨钕合金》。

本标准与GB/T 20892-2007相比，主要变化如下：

——修改了标准名称，由《镨钕合金》改为《镨钕金属》；

——修改了产品牌号，由数字牌号改为字符牌号和数字牌号；

——增加了045085A、045085B、045080B、045075B、045070B五个牌号；

——修改了成分表中稀土含量，由相对量改为绝对量；

——增加了“其他稀土杂质”含量考核指标；

——增加了“Ti”含量考核指标；

——增加了规范性引用文件GB/T 26417；

——增加了5.4.3外观质量的仲裁取样方法按下述规定进行。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：江西南方稀土高技术股份有限公司。

本标准参加起草单位：赣州有色冶金研究所、xxxx、xxxx

本标准主要起草人：xxxx

本标准历次版本发布情况为：

——GB/T 20892-2007

镨钕金属

范围

本标准规定了镨钕金属的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以镨钕氧化物为原料，经熔盐电解法生产的，供作磁性材料等用的镨钕金属。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 26417  镨钕合金及其化合物化学分析方法 稀土配分量的测定

要求

3.1 产品分类

产品按化学成分分为PrNd-85Nd(045085A、045085B)、PrNd-80Nd(045080A、045080B)、PrNd-75Nd(045075A、045075B)、PrNd-70Nd(045070A、045070B)八个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商，并在合同中注明。

| 产品牌号 | 字符牌号 | PrNd-85Nd | PrNd-80Nd | PrNd-75Nd | PrNd-70Nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应原 数字牌号 | 045085A | 045085B | 045080A | 045080B | 045075A | 045075B | 045070A | 045070B |
| 化学成分（质量分数 ） / % | RE不小于 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | Pr | 15±2 | 15±2 | 20±2 | 20±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
|  | Nd | 85±2 | 85±2 | 80±2 | 80±2 | 75±2 | 75±2 | 70±2 | 70±2 |
|  | 杂质含量不大于 | 稀土杂质 | La | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
|  |  |  | Ce | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
|  |  |  | 其 他 稀 土 杂 质 （各） | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
|  |  |  | Al | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
|  |  |  | Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Mo | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
|  |  |  | W | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
|  |  |  | Ti | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Ca | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | Mg | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | C | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | O | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 注：其他稀土杂质包括除去表内所给出的稀土元素及Pm和Sc以外的稀土元素。 |

3.4 外观

3.4.1 产品为铸态金属，新截面呈银灰色。

3.4.2 产品表面应洁净，无肉眼可见夹杂物和氧化脱落粉末。

试验方法

4.1化学成分

4.1.1 镨、钕及稀土杂质含量的分析方法参照GB/T 26417的规定进行。。

4.1.2 非稀土杂质含量的分析按GB/T 12690的规定进行。

4.1.3  稀土(RE)总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

4.2数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3外观质量

用目视检查。

检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方技术监督部门检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定验收，如验收结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4  取样与制样

5.4.1 化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

| 每批重量/kg | ≤50 | >50~100 | >100~200 | >200~500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |

5.4.2  化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量时，在金属锭中间位置截取块状样品，取样量不少于10g；分析其它杂质元素含量时，用直径5mm的钻头在金属锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5~1.0mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，将试样迅速密封保存。

5.4.3  外观质量的仲裁取样方法按下述规定进行：

表面颜色及尺寸检测直接取样。新截面检测，用剪板机把金属从中间剪断，及时察看截面。

5.5  检验结果判定

化学成分分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复检验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准规定不符合时，则直接判断该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

6.1.1  包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、批号、净重、毛重；

- 出厂日期；

- “防潮”等标志或字样。

6.1.2  产品应采取防氧化措施密封装入铁桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协议确定。

6.2 运输、贮存

产品运输及贮存时严防受潮，需存放于干燥处，不应露天放置。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、批号、净重、毛重、件数；

- 各项分析检验结果及供方质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 检验日期；

- 出厂日期。

# Text boxes

ICS77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 20892—201×

代替GB/T20892-2007

镨钕金属

Praseodymium-neodymium metal

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布