ICS 77.120.99

H 65

# XB

中 华 人民 共 和 国 稀 土 行 业 标 准

XB/T 218－201×

代替XB/T 218-2007

金属钇

Yttrium metal

（预审稿）

××××－××－××发布           ××××－××－××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

前  言

本标准代替XB/T 218—2007《金属钇》。

本标准与XB/T 218—2007相比，主要有如下变动：

——修改了规范性引用文件；

- ——增加了“3.1产品分类”、“3.2牌号说明与示例”两个条款；

——修改了“稀土杂质”表示方法，以“稀土杂质”替代了

“(La+Ce+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Dy+Ho+Er+Tm+Yb+Lu)/RE”的表示方法；

—— 将“Y-2N”中 Fe的考核指标由0.1%调整为0.2%

——增加了 “Y”的考核指标，以“余量”表述；

——稀土杂质为绝对量，原表述不准确，去掉分母的RE；

——调整了外观中的分条款；

——修改了取样方法；

——修改了对检验结果的判定；

——修改了标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）提出并归口。

本标准起草单位：湖南稀土金属材料研究院。

本标准报名参加起草单位：

本标准主要起草人：刘荣丽、易师、王志坚、邹龙、苏正夫。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为

—XB/T218—2007。

金属钇

1 范围

本标准规定了金属钇的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于钙热还原法、中间合金法、电解法制得的，供作黑色和有色特种合金添加剂、电子及原子能等工业领域的功能材料用的金属钇。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示与判定。

GB/T 12690 （所有部分）稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.12 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定

GB XXXXX    稀土产品的包装、标志、运输和贮存

- 要求

- 3.1产品分类

产品按化学成分分为Y-4N、Y-3N、Y-2N三个个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

- 3.2化学成分

产品牌号及化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 |  | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RE 不小于 | Y/RE 不小于 | Y | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字符牌号 | 对应原数字 牌号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 稀土a杂质 | Si | Fe | Ca | O | W（Ta、Nb、Mo、Ti)* b | C | Ni | Mg |
| Y-4N | 174040 | 99.0 | 99.99 | 余量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Y-3N | 174030 | 98.5 | 99.9 | 余量 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Y-2N | 174020 | 98 | 99 | 余量 | 1 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| 注a：稀土杂质为除去主稀土元素Y以及Pm和Sc以外的稀土元素。 注b：根据坩埚材质测W、Ta、Nb、Mo、Ti其中一种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 外观

3.3.1 产品为铸态银灰色金属。

3.3.2 产品表面及其断口均呈银灰色，应洁净，无目视可见夹杂物或氧化物脱落粉末。新截面呈银灰色。

4 试验方法

4.1化学成分

4.1.1 稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.12的规定进行。

4.1.2 非稀土杂质含量的分析按GB/T 12690的规定进行。

4.1.3 主稀土元素量（Y）由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

4.1.4 稀土(RE)总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

4.1.5 主稀土元素的相对纯度（Y/RE）由计算得出，即由主稀土元素量/稀土总含量*100%。

4.2数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3 外观质量

用目视检查。

5 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分分析与外观质量的仲裁的取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

分析氧含量，用锯在金属锭中间面位置上锯切试样（板状产品用剪切机剪切5mm断口截面取样），取样量不少于10g；分析其他杂质含量，则用直径5mm～10mm的钻头在金属锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5mm～1.0mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.5 检验结果判定

5.5.1 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有任一结果不合格，则判该批产品为不合格。

5.5.2 产品外观检验与本标准规定不符时，则直接判该批产品为不合格。

6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

6.1.1 包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、批号、净重、毛重；

- 出厂日期；

- “防潮”等标志或字样。

6.1.2产品应采取防氧化措施密封包装后装入铁桶或木桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。

6.2 运输、贮存

产品运输时严防淋雨，须存放干燥处，不得露天放置。

6.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。