稀土行业标准《金属钇》（预审稿）编制说明

一、工作简况

1、任务来源

金属钇很早就被用作钇铁石榴石(YIG)、钇铝石榴石(YAG)及其它金属的添加剂,但使钇真正受到重视并给稀土工业带来转机的是美国SylvaniaElectric公司,该公司于1964年首次以氧化钇氧化铕作红色荧光粉用于彩色电视。钇通常以氧化物形式用于荧光粉、光学玻璃、电子陶瓷、结构陶瓷、激光晶体以及高温超导材料中。近年来,稀土金属钇在高技术新功能材料的研究与开发中得到越来越广泛的应用，由于它特有的性质,在核能工业，航天、航空、计算机材料, 特殊金属结构材料等方面有着极其广泛的应用前景。

由于金属钇及其合金的用途日益增多，生产金属钇的厂家和用户单位遍布全国各地，为适应新的金属钇材料的开发与应用，许多用户单位对金属钇产品也提出许多新的要求。经过近几年发展，原来的XB/T 218-2007金属钇的产品标准不再适应贸易市场的需求，原来金属钇产品标准中存在许多不完善的地方，如：1、规范性引用文件不详细；2、产品中考核指标符号太复杂，考核指标限定的范围太小；3、标准的文本不够规范等等。因此需要修订XB/T 218-2007《金属钇》行业标准。标准的修订可为金属钇产品贸易提供更合理的仲裁依据；为金属钇产品的指标控制提供新的指导意义。

根据“关于转发2014年第一批稀土行业标准制修订计划的通知”稀土标委[2014]35号,全国稀土标准化技术委员会转发了“工业和信息化部办公厅关于印发2014年第一批行业标准制修订计划的通知”（工信厅科 [2014] 51号），《金属钇》行业标准修订计划正式下达，项目编号为2014-1598T-XB，完成年限为2015年。稀土标委会于2014年7月在呼和浩特市落实了《金属钇》行业标准修订任务，由湖南稀土金属材料研究院负责标准修订，报名参加起草单位有：有研稀土新材料股份有限公司、包头稀土研究院、鞍山鑫普储能材料有限公司、徐州金石彭源稀土材料厂、虔东稀土集团股份有限公司等，同时确定标准制定工作进度，计划于2015年4月进行预审、2015年7月进行审定。

2、起草单位

湖南稀土金属材料研究院创建于1958年，属国有科技型企业，是国内最早从事稀土材料应用研究开发的研究机构，也是我国军工稀土新材料研制开发的定点单位、全国稀土标准化委员会委员单位及武器装备科研生产二级保密单位。50多年来，湖南稀土金属材料研究院累计承担各类科研和军用新材料试制生产任务1000余项，取得各类科研成果500余项，获国家科技发明奖4项，现已形成自身的特色和技术优势，尤其是在稀土型材，激光级稀土氧化物，高纯稀土金属，稀土功能材料，稀土镁、铝合金、钪提取及深加工应用等领域的技术研究处于国内领先水平或国际先进水平。

湖南稀土金属材料研究院从事钇铝合金产品生产有五十来年的历史，具备了一定的生产规模；我院先后主持了《金属钪》、《氧化钪》、《六硼化镧》、《金属钇》、《镨钕合金》、《铝钪中间合金》、《钕镁合金》等多项标准的制定,在制定了稀土产品标准方面；积累了丰富的经验，为这次金属钇产品的修订提供了有利的条件。

3、工作进度安排

具体时间计划如下：

- 标准编制前的查询、调研、论证：2014年12月～2015年1月；

- 将标准征求意见稿发送各稀土单位广泛征求意见： 2015年2～3月；

- 意见汇总形成预审稿：        2015年4月1～15日完成；

- 预审时间：                  2015年4月底～5月初；

- 审定时间：                  2015年7月。

- 报批时间                    2015年8月

在任务落实会后标准负责起草单位又组织了相关专家，对标准修订过程中可能遇到的问题和对任务落实会议上所征求与会专家和代表的意见进行了充分的讨论，为下一步《金属钇》行业标准修订工作打下了良好基础。

接到任务后，我院通过广泛调研、了解市场生产情况和用户应用情况。走访了国内主要生产企业，根据各企业所生产的金属钇产品的实际情况，对金属钇产品标准作了相应的修订。

并根据我院当前生产水平，经过市场的充分论证，并征求稀标委意见，形成了标准征求意见稿。在2015年3月，将《金属钇》标准征求意见稿发至包头稀土研究院、有研稀土新材料股份有限公司、长春应用化学研究所、包钢稀土、广东珠江稀土有限公司、稀标委等33家单位进行意见收集，大部分单位对《金属钇》标准征求意见稿表示同意。

二、编制原则和依据

标准负责起草单位在任务落实会上广泛地征求了与会专家和代表的意见，确定了修订的方案；确定了标准起草原则、主要内容框架和依据：

- 依据国家相关的法律、法规；

- 查询相关标准和收集国内外客户的相关技术要求，积极向相关国际标准、世界

领头企业的技术标准要求靠拢，做到标准的先进性；

- 根据目前国内金属钇生产企业的具体情况及技术水平，结合用户的要求及金属

钇应用技术的发展趋势，确定技术指标，力求做到标准的合理性、实用性，与时俱进；

- 按照GB/T 1.1，稀土标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

三、主要技术内容说明

1、范围

本标准规定了金属钇的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于钙热还原法、中间合金法、电解法制得的，供作黑色和有色特种合金添加剂、电子及原子能等工业领域的功能材料用的金属钇。

2、规范性引用文件

该标准引用如下标准文件：

GB XXXXX    稀土产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示与判定。

GB/T 12690 （所有部分）稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.12 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定3、产品分类与牌号

3、产品分类与牌号

产品标准按钇的相对纯度分为三类，分别是99%、99.9%、99.99%，同时，对应了三个牌号分别为：Y–2N、Y–3N、Y–4N。

4、化学成分及检测

根据市场的要求，化学成分表中除了对RE、Y/RE、稀土杂质/RE的指标作了规定，还对非稀土杂质Fe、Si、Ca、Na、O、W（Ta、Nb、Mo、Ti)、C、Ni、Mg等九个常见杂质做了规定；

其检测方法按如下规定进行：

稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.12的规定进行。

非稀土杂质含量的分析按GB/T 12690的规定进行。

主稀土元素量（Y）由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

稀土(RE)总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

主稀土元素的相对纯度（Y/RE）由计算得出，即由主稀土元素量/稀土总含量*100%。

5、本标准与原XB/T 402-2008相比，做了以下修订：

——修改了规范性引用文件；

——增加了“3.1产品分类”、“3.2牌号说明与示例”两个条款；

——修改了“稀土杂质”表示方法，以“稀土杂质”替代了

“(La+Ce+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Dy+Ho+Er+Tm+Yb+Lu)/RE”的表示方法；

—— 将“Y-2N”中 Fe的考核指标由0.1%调整为0.2%

——增加了 “Y”的考核指标，以“余量”表述；

——稀土杂质为绝对量，原表述不准确，去掉分母的RE；

——调整了外观中的分条款；

——修改了取样方法；

——修改了对检验结果的判定；

——修改了标志、包装、运输、贮存的要求。

6、对于修订内容的说明：

修改了规范性引用文件是将新制定的国家强制标准“GB XXXXX    稀土产品的包装、标志、运输和贮存”列入该标准的规范性引用文件中。

“相对纯度”作为表征稀土主元素量的指标易引起下游用户的困惑，且与国际上稀土纯度表述方式不一致，在成分表1中增加Y，考核指标，以“余量”表述；主稀土元素量（Y）由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。稀土杂质也改为绝对量，原表述不准确，去掉分母的RE。

“稀土杂质/RE”替代了“(La+Ce+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Dy+Ho+Er+Tm+Yb+Lu)/RE”，有利于标准文本更精简。

Y-2N中非稀土杂质含量Fe的考核指标由原来0.1%改为0.2%，更能满足生产工艺的需求。

调整了外观中的分条款是为了更加细化产品的外观状态、截面的颜色及表面状况，更易于理解。

对取样方法做了适当的修改是因为原来的标准没有包含“外观仲裁的取样”的规定，新修订的标准增加了“外观仲裁的取样”,这样标准文本更完善。

对检验结果判定做了适当的修改是因为原来的标准没有包含“产品外观检验与本标准规定不符时，则直接判该批产品为不合格。”这一条款，而只有“化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有任一结果不合格，则判该批产品为不合格。” 这一条款；修订后的标准对检验结果判定作出了更全面的规定。

对标志、包装、运输、贮存的条款做了适当的修改，细化了每每一条款，并引用新制定的“GB XXXXX    稀土产品的包装、标志、运输和贮存”国家强制标准的规定。

7、关于纯度表述修改的说明

2014年7月28日至31日，全国稀土标准化技术委员会于在内蒙古呼和浩特市召开了“《稀土产品牌号表示方法》、《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》等39项稀土标准审定、预审和讨论会暨2014年度第二次稀土标准工作会议”，来自全国37家单位的71名代表参加了会议。会上，稀土标委会秘书处提出了目前稀土金属与氧化物标准中关于“纯度”的表述存在产品标准与方法标准脱节的问题，同时，仅以“相对纯度”作为表征稀土主元素量的指标易引起下游用户的困惑，且与国际上稀土纯度表述方式不一致，建议考虑在单一稀土金属与氧化物产品标准中增加主稀土元素的绝对量的考核指标，完善产品标准和方法标准中相关内容。会议就上述建议与问题进行了深入的探讨，形成了一致的意见。对于稀土金属及氧化物，会议确定了相关产品标准中增加关于主稀土元素绝对量的考核指标，方便用户直观地了解到主稀土元素的真实含量，同时，保留稀土相对纯度的表述，以便说明其稀土元素之间的分离效果。

《金属钇》标准修订前，对标准技术内容进行了调整。

——表1化学成分要求内增加Y，考核指标，以“余量”表述；

——稀土杂质为绝对量，原表述不准确，去掉分母的RE；

——稀土(RE)总含量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

——主稀土元素的相对纯度（Y/RE）由计算得出，即由主稀土元素量/稀土总量*100%。

——主稀土元素量（Y）为余量，由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

8、取制样

化学成分分析的仲裁取样件数按表1的规定进行。

表1

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

分析氧含量，用锯在金属锭中间面位置上锯切试样（板状产品用剪切机剪切5mm断口截面取样），取样量不少于10g；分析其他杂质含量，则用直径5mm～10mm的钻头在金属锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

外观质量取样数量也按表1的规定进行。

9、包装、标志与质量证明书

标准规定了产品的包装要求：产品装入塑料袋内真空密封后，外包装桶一般为铁桶或木桶，包装形式也可由供需双方商定。

标准规定了产品的包装标志：包装桶（箱）外应有不褪色明显标志，注明：供方名称、

产品名称、牌号、批号、净重、毛重、出厂日期、“防潮”标志或字样。

标准规定了质量证明书要求：注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、件数、各项分析检验结果和供方质量检验部门印记、标准编号、检验日期、出厂日期。

10、会议上专家意见情况

任务落实会 ：

全国稀土标准化技术委员会于2014年7月在呼和浩特市召开了《金属钇》行业标准的任务落实会。本次会议参加会议的有 37 家单位的 71名代表和专家参加。与会代表对原来的金属钇标准需修订的方案进行了认真的讨论，确定了修订的进度。

四、标准水平分析

修订后的标准不但为金属钇产品的指标控制提供新的指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供更高的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为金属钇产品贸易提供仲裁的依据；为金属钇产品的指标控制提供指导意义。到目前为止，尚未检索到国际上的关于《金属钇》的标准可以参照。修订的《金属钇》标准将达到国际先进水平。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

随着现代工业的发展，金属钇的应用前景将越来越广泛。修订后的金属钇标准将充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。修订后的标准可为金属钇产品贸易提供仲裁的依据；为金属钇产品的指标控制提供指导意义。修订的金属钇标准符合现有国家产业政策，对于解决稀土贸易纠纷发挥一定的作用。

六、是否涉及专利及知识产权的说明

本文件修订过程中没有检索到专利和知识产权问题。

七、重大分歧意见的处理过程

本标准属于有色金属领域专业基础标准，编制组根据修订前确定的编制原则进行标准修订，在标准修订稿征求意见过程中未发生重大分歧意见。

八、作为强制性、推荐性国家标准的建议

修订后的《金属钇》标准非常适应市场的需求，因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

九、贯彻标准的要求和措施建议

修订后的标准颁布实施后，需要国家有关部门组织大力宣传和贯彻，主办各种形式的培训班，才能让稀土企业及相关贸易单位充分认识和理解修订后的标准条款，进而加以应用。

十、废止现行有关标准的建议

建议废止原来的XB/T218—2007金属钇行业标准的建议。

十一、其他应予以说明的事项

无其他应予以说明的事项

十二、推广应用的预期效果

推广应用该标准后，它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为金属钇产品贸易提供仲裁的依据；为金属钇的指标控制提供指导意义。

湖南稀土金属材料研究院

二〇一五年三月三十一日