ICS 77.120.99

H 65

# XB

中 华 人 民 共 和 国 稀 土 行 业 标 准

XB/T 402－201×

代替XB/T 402-2007

钪铝合金

- Scandium-Aluminium alloys

（预审稿）

××××－××－××发布           ××××－××－××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

前  言

本标准代替XB/T 402-2008《铝钪中间合金》。

本标准与XB/T 402-2008相比，主要技术变化如下：

——修改了标准名称，由“铝钪中间合金”改为“钪铝合金”；

——修改了“规范性引用文件”；

——增加了“3.1产品分类”、“3.2牌号说明与示例”两个条款；

——增加了字符牌号；

——将原来三种产品牌号“165010、165005、165002”增加为六种产品牌号“165010A、165010B 165005A、165005B、165002A、165002B”， 对非稀土杂质的考核指标作了相应的调整；

——在化学成分表中，增加了“Sc/RE”、“稀土杂质/RE” 、“Cr”三个考核指标；

——修改了对产品外观的描述；

——删除了3.3、3.4条款；

——修改了“试验方法”；

——修改了取样方法；

——修改了对检验结果的判定；

——修改了标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）提出并归口。

本标准起草单位：湖南稀土金属材料研究院。

本标准报名参加起草单位：

本标准主要起草人：刘荣丽、黄美松、王志坚、易师、邹龙、XXX、XXXX。

本标准附录A为资料性附录。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——XB/T 402-2008

钪铝合金

1 范围

本标准规定了钪铝合金的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于熔融还原法制得的钪铝合金，主要用作高性能特种铝合金、钛合金。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示与判定。

GB/T 12690.1  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  高频-红外吸收法测     定碳量

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB XXXXX    稀土产品的包装、标志、运输和贮存

3  要求

- 3.1产品分类

产品按化学成分分为ScAl–10A、ScAl–10B、 ScAl–5A、ScAl–5B、ScAl–2A、ScAl–2B六个牌号，稀土产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表1

| 产品牌号 | 字符牌号 |  | Sc Al–10A | ScAl–10B | ScAl–5A | ScAl–5B | ScAl–2A | ScAl–2B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应原数字牌号 |  | 165010A | 165010B | 165005A | 165005B | 165002A | 165002B |
| 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% | Sc |  | 10±0.5 | 10±0.5 | 5±0.5 | 5±0.5 | 2±0.2 | 2±0.2 |
|  | Al |  | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | Sc /RE，不小于 |  | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
|  | 稀土杂质/RE |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 非 稀 土 杂 质，不大于 | Fe | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
|  |  | Si | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  | Ca | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  | Na | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Cu | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Cr | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | C | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| 注：稀土杂质是指除Pm、Sc以外的所有稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3外观

3.3.1 产品为铸态合金。

3.3.2 产品表面及其断口均呈银灰色，应洁净，无目视可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

4 试验方法

4.1化学成分

4.1.1产品中钪总量的分析方法参照附录A（资料性附录）的规定进行。

4.1.2产品中其他稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。

4.1.3产品中碳的分析方法参照GB/T 12690.1 。

4.2数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3外观检查

用目视检查。

5  检验规则

5.1检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

5.4取样与制样

5.4.1化学成分分析及外观质量的仲裁取样数量按表2的规定进行。

表2

| 每批重量，kg | ≤10 | >10～50 | >50～100 | >100～200 | >200～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数，块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 取样时首先将试样打磨干净，用直径5mm～10mm钻头在合金块中部和两端等距离处取三点以上钻通取样。弃去距合金块表面1mm～1.5mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.5检验结果判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验,如仍有任一结果不合格，则判定该批产品为不合格。

5.5.2 产品外观检验结果与本标准规定不符合时，则直接判该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1 标志、包装

6.1.1 包装桶（箱）外应有不褪色明显标志，注明：

a) 供方名称;

b) 产品名称;

c) 牌号、批号、净重、毛重;

d) 出厂日期;

e) “防潮”标志或字样。

6.1.2 产品装入塑料袋内真空密封后，外包装桶一般为铁桶或木桶，包装形式也可由供需双方商定。

6.2 运输、贮存

产品运输时严防淋雨。须存放干燥处，不得露天放置。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。

附录A

（资料性附录）

钪铝合金中钪的测定

A1  范围

本标准规定了钪铝合金中钪（Sc）的测量方法。

本标准适用于钪铝合金中钪（Sc）的含量的测定。测定范围：1％～20％。

A2  方法原理

试样以盐酸溶解，在pH 1.8条件下，以二甲酚橙作指示剂，用乙二胺四乙酸（EDTA）标准滴定溶液滴定。

A3  试剂

A3.1 盐酸。

A3.2 抗坏血酸。

A3.3 氨水（1＋1）。

A3.4 六次甲基四胺缓冲溶液(pH5.5):称取200g六次甲基四胺于500mL烧杯中，加200mL水溶解，加盐酸(A3.1)，用水稀释至1000mL。

A3.5 锌标准溶液(1g/L)：称取0.2000g纯锌(>99.9%)于250mL烧杯中，加10mL水，加10mL水，10mL盐酸(A3.1)，低温加热至完全溶解。溶液移入200mL容量瓶中，加5mL盐酸(A3.1)，以水稀释至刻度，混匀。

A3.6 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液［C(EDTA)=0.02000mol/L］。

A3.6.1  配制：称取1.4889g经80℃烘干2h的基准乙二胺四乙酸二钠（A3.6）于250mL烧杯中，以少量水溶解，移入2000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。储存于塑料中。

A3.6.2  标定：移取25.00mL锌标准溶液(A3.5)于250mL三角瓶中，加50mL水，用盐酸 (A 3.1)或氨水(A3.3)调节溶液pH为5～5.5，加5mL六次甲基四胺缓冲溶液(A3.4)，2滴二甲酚橙指示剂(A3.7)，用EDTA标准滴定溶液(A 3.6)滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。平行标定3份，所消耗EDTA标准滴定溶液(3.6)体积的极差值不应0.10mL，取其平均值。

按公式(1)计算EDTA标准滴定溶液(A3.6)的实际浓度：

C0×V1

C=            ………………………………(1)

M×V2

式中：

c—EDTA标准滴定溶液(3.6)的实际浓度，mol/L；

co—每毫升锌标准溶液含锌毫克数；

M—锌的摩尔质量，g；

V1—移取锌标准溶液(3.5)的体积，mL；

V2—滴定锌消耗EDTA标准滴定溶液(3.6)的体积，mL。

A3.7 二甲酚橙指示剂(1g/L)。

A4  分析步骤

A4.1  测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

A4.2  试料

称取试样1.000g，精确至0.0001g。

A4.3  测定

A4.3.1  试料的溶解

将试料(A 4.2)置于200mL烧杯中，加20mL水，分批加入40mL盐酸(A 3.1)，盖上表面皿，低温加热至溶解完全，冷却至室温。溶液移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

A4.3.2  滴定

移取10.00mL试液(A4.3.1)于250mL三角瓶中，加0.2g抗坏血酸(A3.2)，用氨水(A3.3)或盐酸(A3.1)调节pH值为1.5～1.8。加2滴二甲酚橙指示剂(A3.7)，用EDTA标准滴定溶液(A3.6)滴定至溶液由紫红色变为亮黄色即为终点。

A5  分析结果的计算与表述

按公式(2)计算钪铝合金中钪的百分含量

M·V·C·V1

Sc%=                      ×100 ……………………………(2)

m0·V2·1000

式中：

C—EDTA标准滴定溶液(A3.6)的实际浓度，mol/L；

M—钪的摩尔质量，g；

V—滴定试液消耗EDTA标准滴定溶液(A3.6)的体积，mL；

V1—试液的总体积，mL；

V2—分取试液的体积，mL；

m0—试料的质量，g。