稀土行业标准《氧化钬》修订编制说明

（预审稿）

1、工作情况（包括任务来源、起草单位、主要工作过程）

1.1任务来源

随着科学技术的不断发展，稀土材料已广泛应用于高科技的产品中，氧化钬作为重稀土元素之一，近几年的应用也越来越广泛，用量也越来越大，特别在磁性材料医学激光，光学玻璃，光纤放大器，光纤传感器等有些方面的作用是其它稀土元素无法替代的。 签于目前高科技领域的发展，已有的行业标准已不适用用户的需求，应该进一步提高氧化钬产品的质量，以满足各种领域科技人员的要求。

根据稀标委会仪【2014】21号文件“关于2014年度第一批稀土行业标准制修订计划项目任务落实的会议纪要”，宜兴新威利成稀土有限公司承担了行标氧化钬的修改任务，报名参加起草单位有：江阴加华新材料资源有限公司、广东珠江稀土有限公司、徐州金石彭源稀土材料厂、赣州虔东稀土集团股份有限公司。该标准计划编号为：2014-1595T-XB，下达文件为：工信厅科函 [2014] 628号，计划完成年限为2015年。

1.2起草单位情况

宜兴新威利成稀土有限公司是中国稀土控股有限公司旗下一家从事稀土分离及深加工的稀土企业，是中国稀土唯一一家在香港上市的稀土企业。本公司是专业生产高纯单一稀土氧化物及共沉物产品的企业，其中高纯La2O3、荧光级Y2O3、荧光级氧化钇铕、高纯Gd2O3、Tb4O7、Yb2O3、高纯Lu2O3均为公司的主打产品，是全分离15个稀土元素的企业。目前公司70%的销售立足于国际市场，产品远销美国、德国、日本、韩国、荷兰、奥地利、澳洲等世界各国，产品深受用户的信赖和好评！

公司以现代企业管理模式建立一系列企业制度，并于2003年以前获得ISO9000、ISO14000双认证，公司以低成本集中采购原辅材料，设备一流，生产稳定，技术先进，质监、测试中心一应俱全，销售模式是出口全套流程，送货、售后服务、市场信息采集、客户的开发及跟踪、新产品定位指导等管理模式。一流的工艺设备，先进的生产技术，科学的管理模式，完善的销售平台为各类稀土用户提高了全方位的优质服务。

1.3主要任务和目标

接到任务后，本公司组织了标准制订小组，主要由质管办、总工办、技术科组成同时还邀请了部分销售人员参加。根据本公司会议的精神，共同认为目前的XB/T 201-2006中氧化钬产品的指标已不能满足用户的需求，必须进一步提高氧化钬的质量。修订过程主要如下：

1.3.1申报《氧化钬》行业标准修订计划。

1.3.2对生产厂家、使用厂家进行调研、收集资料。（见附表）

1.3.3通过因特网查阅有关氧化钬的新用途。

1.3.4确定《氧化钬》行业标准修订的技术指标。

1.3.5根据分析方法的更新情况，确定产品的质量指标及仲裁方法。

1.3.6标准编制时间计划

2015.2提出标准征求意见稿发给有关单位及稀标会秘书处征求意见。

2015.3完成意见汇总、形成预审稿和编制说明，并将标准预审稿、编制说明，意见汇总等（电子版）发送于稀标会秘书处。

2015.4稀标会秘书处审核后负责将预审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见。

2015.4稀标会秘书处组织召开标准预审会。

2015.6在预审会的基础上，对预审稿、编制说明，意见汇总处理表进行调整，形成送审稿，并将相关资料发送于稀标会秘书处。

2015.6稀标会秘书处负责将送审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见。

2015.7稀标会秘书处组织召开标准审定会。

2．标准的制定原则及标准主要依据

2.1标准的制定原则

本标准在制定过程中遵循四大原则

2.1.1充分满足市场要求的原则

2.1.2经济合理的原则

2.1.3有利于创新发展的原则

2.1.4满足GB/T1.1-2000标准的结构和编写规则的要求

2.2  本标准在制定时的主要依据

2.2.1该产品的主要用途及性能

2.2.2 满足市场的要求

2.2.3 各生产厂家的共性和包容性

2.2.4新的牌号表示方法和化学成分表

3 本标准主要技术指标

3.1 本标准与GB/T S240-2006相比，主要变动如下：

——增加了新的牌号表示方法；

——增加了主稀土元素Ho2O3的考核指标及计算方法；

——修改了稀土杂质，删除了分母REO；

——删除了111020一个牌号；

——增加了各个牌号稀土杂质全分析；

——增加了非稀土杂质Na2O、S、Al2O3的考核指标；

——修改了各个牌号非稀土杂质的指标；

——修改了灼减指标为水分与灼减的合量指标；

——增加了所有检测均为去除水分后灼减前状态的注释；

——修改了稀土(RE0)总含量的分析方法，增加了当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值；

——增加了主稀土元素的相对纯度（Ho2O3/REO）计算方法，即由主稀土元素量/稀土总量*100%；

——增加了外观检验结果与本标准不符时，则直接判该批产品为不合格品的要求。

3.2 变动理由

3.2.1由于实际贸易中客户对稀土实物量有要求，所以对化学成分表进行了改动。

3.2.2 由于分析方法的改进及用户的需求，所以有必要对产品进行稀土杂质的全分析。

3.2.3删除了原111020的牌号的理由是目前生产厂家产品质量已大大提高,目前实际贸易中已基本没有2N的产品，故拟取消。

3.2.4在实际生产中，由于环保的原因，大部分生产厂家均用的钠槽，故有必要增加Na2O的指标及降低CaO的指标。

3.2.5根据使用单位的意见，增加非稀土杂质S、Al2O3的指标要求。

3.2.6适当改动了原国标中非稀土杂质指标，主要体现了产品质量的升级。

4.预期效果

本标准的修订将为生产、使用、贸易三方提供最基本和技术依据，促使生产厂家必须正确采用原料，合理的调整生产工艺以达到产品的质量要求，从而达到用户的要求，它将会带来技术进步，品种增多，性能更好的新局面。

5.致谢

本标准在起草过程中得到了全国稀土标准化技术委员会秘书处的指导和帮助，同时对所有协助起草该项行标的单位的致谢！

2015年04月18日

| 部分生产单位氧化钬质量表 |
| --- |
| 公司名称： | 江阴加华 |
| 产品牌号 | 稀土杂质（单位:ppm) | 非稀土杂质（单位:ppm) |
|  | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | Y2O3 | Fe2O3 | SiO2 | CaO | Cl | Na2O | S | Al2O3 |
| Ho2O3-4N |  |  |  |  |  |  |  | <3 | <30 | 基体 | <30 | <3 |  |  | <20 | <5 | <20 | <50 | <100 | <10 |  |  |
| Ho2O3-3N5 |  |  |  |  |  |  |  | <10 | <50 | 基体 | <200 | <10 |  |  | <200 | <5 | <30 | <50 | <200 | <50 |  |  |
| Ho2O3-3N |  |  |  |  |  |  |  | <20 | <200 | 基体 | <300 | <20 |  |  | <200 | <10 | <30 | <50 | <200 | <100 |  |  |
| Ho2O3-2N5 |  |  |  |  |  |  |  | <20 | <300 | 基体 | <3000 | <20 |  |  | <1000 | <10 | <50 | <100 | <200 | <200 |  |  |
| 公司名称： | 广东珠江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ho2O3-3N5 |  |  |  |  |  |  |  | <50 | <50 | 基体 | <50 | <50 |  | <100 | <20 | <5 | <30 | <30 | <200 |  |  |  |
| Ho2O3-3N |  |  |  |  |  |  |  | <50 | <100 | 基体 | <300 | <50 |  | <100 | <100 | <10 | <30 | <50 | <200 |  |  |  |
| Ho2O3-2N5 |  |  |  |  |  |  |  | <50 | <100 | 基体 | <1000 | <50 |  | <200 | <500 | <10 | <50 | <50 | <200 |  |  |  |
| 公司名称： | 赣州晨光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ho2O3-3N5 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <100 | 基体 | <100 | <50 | <50 | <100 | <50 | <10 | <50 | <50 | <100 |  | <100 | <100 |
| Ho2O3-3N | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <300 | 基体 | <100 | <50 | <50 | <100 | <50 | <10 | <50 | <100 | <100 |  | <100 | <100 |
| 公司名称： | 定南大华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ho2O3-3N5 |  |  |  |  |  |  |  | <50 | <100 | 基体 | <50 | <20 |  |  | <50 | <5 | <30 | <30 | <100 |  |  |  |
| 公司名称： | 甘肃稀土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ho2O3-3N5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <50 | <5 | <50 | 基体 | <300 | <5 | <20 | <5 | <5 | <10 | <50 | <50 | <300 |  |  |  |
| 公司名称： | 赣县紅金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ho2O3-2N5 | <10 | <10 | <20 | <20 | <50 | <10 | <100 | <10 | <3000 | 基体 | <500 | <100 | <50 | <10 | <100 | <50 | <200 | <200 | <200 |  |  |  |
| 公司名称： | 新威利成稀土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ho2O3-3N5 |  |  |  |  |  |  |  | <10 | <30 | 基体 | <10 | <10 | <50 | <100 | <10 | <10 | <30 | <30 | <200 | <30 | <50 | <300 |
| Ho2O3-3N |  |  |  |  |  |  |  | <30 | <100 | 基体 | <50 | <10 | <100 | <200 | <10 | <10 | <30 | <30 | <200 | <30 | <50 | <300 |