ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T2969 —201×

代替GB/T 2969-2008

氧化钐

Samarium oxide

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 2969-2008《氧化钐》。

本标准与GB/T 2969-2008相比，主要技术变化如下：

——增加了字符牌号；

——将牌号061030分为061030A和061030B两个牌号，其中牌号061030B增加非稀土杂质C的考核指标；

——调整牌号061040中稀土杂质镨和合量的考核指标，同时调整非稀土杂质Fe2O3和SiO2的考核指标；

——增加了牌号061035；

——调整了牌号061025和061020的部分非稀土杂质；

——增加了主稀土元素Sm2O3的考核指标及计算方法；

——修改了稀土杂质，删除了分母REO；

——修改了灼减指标为水分与灼减的合量指标；

——增加了所有检测均为去除水分后灼减前状态的注释；

——修改了稀土(REO)总含量的分析方法，增加了当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值；

——增加了主稀土元素的相对纯度（Sm2O3/REO）计算方法，即由主稀土元素量/稀土总量*100%；

——增加了外观检验结果与本标准不符时，则直接判该批产品为不合格品的要求。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：江阴加华新材料资源有限公司、XXXXXX

本标准主要起草人：肖睿、史卫东、谢建伟、XXXXXXX

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 2969-1982、GB/T 2969-1994、GB/T 2969-2008。

氧化钐

  - 范围

本标准规定了氧化钐的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书等。

本标准适用于萃取法或其它方法制得的，供制作金属钐、磁性材料、电子元器件和陶瓷电容等用的氧化钐。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则及极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分）稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.5  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  钐中镧、铈、镨、钕、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

  - 要求

- 3.1  产品分类

- 产品按化学成分分为Sm2O3 -4N、Sm2O3 -3N5、Sm2O3 -3NA、Sm2O3 -3NB、Sm2O3 -2N5、Sm2O3 -2N六个牌号,产品牌号表示方法应符合GB/T17803的规定。

- 3.2化学成分

产品化学成分应符合表1规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

| 产品牌号 |  |  | 字符牌号 |  | Sm2O3 -4N | Sm2O3-3N5 | Sm2O3 -3NA | Sm2O3 -3NB | Sm2O3 -2N5 | Sm2O3 -2N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对应原数字牌号 |  | 061040 | 061035 | 061030A | 061030B | 061025 | 061020 |
| 化 学 成 分 ︵ 质量分数 ︶ / % | REO，不小于 |  |  |  | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
|  | Sm2O3 /REO，不小于 |  |  |  | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
|  | Sm2O3 |  |  |  | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | 杂质含量 ， 不大于 | 稀土杂质 |  | Pr6O11 | 0.0010 | 合量0.05，其中Eu2O3小于0.0050 | 合量0.1 | 合量0.1 | 合量0.5 | 合量1.0 |
|  |  |  |  | Nd2O3 | 0.0035 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Eu2O3 | 0.0010 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gd2O3 | 0.0010 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Y2O3 | 0.0010 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他稀土杂质 | 合量 0.0025 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 非稀 - 土 - 杂 - 质 |  | Fe2O3 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 |
|  |  |  |  | SiO2 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.030 |
|  |  |  |  | CaO | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 |
|  |  |  |  | Al2O3 | 0.010 | 0.025 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.040 |
|  |  |  |  | Cl- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  |  |  | C | - | - | - | 0.04 | - | - |
|  |  |  |  | 其他显量非稀土杂质总和 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |
| 灼减和水分（质量分数）/% ，不大于 |  |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 注1：表内所有化学成分检测均为去除水分后灼减前测定。 注2：其他稀土杂质是指表中没有列出除Pm、Sc以外其他所有稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  外观质量

- 3.3.1 产品为略带淡黄色的粉末状。

- 3.3.2产品须洁净，无目视可见的夹杂物。

- 4试验方法

4.1  化学成分

- 4.1.1稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

- 4.1.2 稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.5的规定进行。

4.1.3 非稀土杂质含量及水分、灼减量的分析方法按GB/T 12690规定的方法进行。

- 4.1.4主稀土元素量（Sm2O3）为余量，由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

- 4.1.5主稀土元素的相对纯度（Sm2O3/REO）由计算得出，即由主稀土元素量/稀土总量*100%。

4.2  数值修约

数值修约按GB/T 8170规定的方法进行。

4.3 外观质量

用目测检查。

- 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能和外观质量检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样数量按表2规定进行。

- 表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 只进不舍取整数 | 件（袋）数的平方根 只进不舍取整数 |

每件（袋）取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

5.5  检验结果判断

5.5.1 化学成分、物理性能仲裁分析结果不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观质量检验结果与本标准不符时，则直接判该批产品为不合格品。

- 6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

每桶（箱、袋）外注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、牌号；

c) 批号；

d) 净重、毛重；

e) 出厂日期及"防潮"标志或字样。

6.2  包装

产品分装于双层塑料袋中或塑料瓶中, 每袋（瓶）净重5kg、10kg、25kg、50kg。再将袋（瓶）置于桶（箱）内，每桶（箱）净重10kg、20kg、25kg、50kg。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.4  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。