前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

随着经济的发展，铝的消耗量逐渐增多，铝资源变得紧缺，但铝生产和加工过程产生大量铝渣，同时以铝渣为基础的贸易商品不断出现，为了促进其资源化利用和维护国际贸易秩序，制定本标准。

本标准由山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心负责起草。

本标准由山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、中国铝业股份有限公司郑州研究院、云南云铝涌鑫铝业有限公司、宁夏能源铝业宁东公司、山东南山科学技术研究院等负责起草。

本标准主要起草人：

铝渣

1  范围

本标准规定了铝渣的分类、技术要求、试验方法与检验规则、包装内容。

本标准适用于铝生产加工、铝电解、铝再生熔炼等领域产生的铝渣。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JIS G 2402: 2009  Aluminium dross for iron and steel making

GB/T 2007.1 散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法

GB/T 2007.2 散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法

GB/T 2007.7 散装矿产品取样、制样通则 粒度测定方法 手工筛分法

3 技术要求

3.1 术语和定义

铝渣Aluminium dross  铝生产加工、铝电解、铝再生熔炼等领域产生的边角料、浮渣等，经过初步加工，粒度在20毫米以下的品质均一产品。

3.2 产品分类

铝渣按化学成分分为五个品级，应符合表1规定。

3.3 化学成分

表1   铝渣化学成分

| 品级 | 金属铝， % | 氟，% | 氮，% | 二氧化硅，% | 粒度，mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级品 | >70 | <0.5 | <1 | <3 | 0-20 |
| 二级品 | >50～70 | <0.5 | <1 | <3 | 0-20 |
| 三级品 | >30～50 | <2 | <2 | <5 | 0-20 |
| 四级品 | >20～30 | <2 | <2 | <10 | 0-20 |
| 五级品 | >10～20 | <3 | <5 | <20 | 0-20 |

3.4其它杂质元素的要求，由供需双方商定。

4 试验方法

4.1铝渣中金属铝含量分析 按YS/T ××× 进行。

4.2 铝渣中二氧化硅含量分析按按YS/T ×××进行。

4.3 铝渣中氮含量分析按按YS/T ×××进行。

4.4 铝渣中氟含量分析按按YS/T ×××进行。

4.5 铝渣中粒度分析按GB/T 2007.7 散装矿产品取样、制样通则 粒度测定方法 手工筛分法

进行。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1供方应确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。

5.1.2铝渣化学成份及水分测定用试样的采取、制备测定按5.3的规定执行。

5.2 组批

铝渣应按交货批的数量根据生产批次、品质情况确定检验批。

5.3 取样和制样

5.3.1 铝渣取样：

GB/T 2007.1 散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法

5.3.2 样品的制备：

铝渣制样方法：GB/T 2007.2 散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法

5.3.3 将所制备的样品分成3份：一份为验收分析样，一份为供方样，一份为仲裁样。 仲裁样品保存期3个月。

5.4 检验结果的判定

5.4.1铝渣化学成分、水分的检验结果不符合本标准或合同的要求则判不合格。

5.4.2同一批铝渣掺有外来杂物则判不合格。

5.4.3同一批内不同品级混装或金属铝品位明显不一致，需分批检验，买卖双方确定判定依据。

6 包装、运输和质量预报单

6.1 铝渣为袋装，每袋重应基本一致。

6.2 每批铝渣发运时应附质量预报单，注明：

a）供方名称；

b）铝渣名称；

c）品级；

d）质量；

e）车号或船号；

f）发货日期和发货地点；

g）本标准编号。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铝 渣

Aluminum Slag

（草案）

YS/T ×××-201×

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS

H：