ICS

H：

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ×××-201×

铝渣化学分析方法 第2部分：金属铝含量的测定方法 硫酸铁铵氧化-重铬酸钾滴定法

Chemical analysis method of aluminum Part 2: Determination method of metal aluminum Ferric ammonium sulfate oxidation-potassium dichromate titration

（草案）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

随着经济的发展，铝的消耗量逐渐增多，铝资源变得紧缺，但铝生产和加工过程产生大量铝渣，同时以铝渣为基础的贸易商品不断出现，为了促进其资源化利用和维护国际贸易秩序，制定本标准。

本标准由山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心负责起草。

本标准由山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、中国铝业股份有限公司郑州研究院、云南云铝涌鑫铝业有限公司、宁夏能源铝业宁东公司、山东南山科学技术研究院等负责起草。

本标准主要起草人：

铝渣化学分析方法 第2部分：金属铝含量的测定方法 硫酸铁铵氧化-重铬酸钾滴定法

- 1 范围

本标准规定了铝渣中金属铝含量的测定方法。

本标准方法适用于铝电解过程中产生的铝渣中金属铝含量硫酸铁铵氧化-重铬酸钾滴定法测定。测定范围***-***%。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水的规格和试验方法

GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管

- 3 原理

试料经硫酸铁铵溶液浸取后，将所得溶液置于锥形瓶中，利用重铬酸钾溶液滴定溶液中二价铁含量，根据二价铁含量计算出金属铝含量。硫酸铁：50g/L

磷酸

重铬酸钾标准溶液（0.2N/0.03334mol/L）：称取9.8076g预先在145℃烘干2小时的重铬酸钾（基准试剂），用水溶解转移定容至1000mL容量瓶中，混匀。

- 4 试剂

除另有说明外，所用试剂均为优质纯，水为GB/T 6682中二级水。

4.1硫酸铁溶液，200g硫酸铁（分析纯）加70mL水、75mL浓硫酸，定容于1000mL容量瓶中，摇匀。

4.2重铬酸钾标液（0.2mol/L（1/6 K2Cr2O7），准确称取9.8076g重铬酸钾（基准试剂，145℃烘干2h），加水溶解，定容于1000mL容量瓶中，摇匀。

4.3磷酸，分析纯。

4.4硫酸，分析纯。

4.5盐酸，分析纯

4.6硝酸，分析纯

4.7氢氟酸，分析纯

4.8高氯酸，分析纯

- 4.9 金属铝粉（）。

4.10二苯胺磺酸钠：0.2g/100mL

- 5 仪器

5.1 分析天平：感量0.1mg。

5.2 电热板：温度可调。

5.3 単标线吸量管：符合 GB/T 12808的规定。

5.4 铂坩埚：30ml。

5.5 滴定管：50mL，符合**规定。

- 6 试样的制备

试样粒度小于***，取约5g样品摊开在称量盒中在105℃烘干2h，置于干燥器中冷却至室温备用。

- 分析步骤

- 7.1试样量

称取***g试样(6)，精确至0.1mg。独立的进行至少两次测定，结果取其平均值。

- 7.2空白试验

除不加待测试样外，其它均按照7.3步骤规定的试样处理方法进行空白试验。

- 7.3测定

称取0.2g试料（7.1）于250mL锥形瓶中，加入50mL硫酸铁溶液（4.1），塞上带孔橡皮塞，在电热板上微沸溶解1h，封闭橡皮塞孔，流水迅速冷却，冲洗塞子及瓶口，加入7.5mL磷酸（4.3），加入二苯胺磺酸钠指示剂（4.10）5滴，用重铬酸钾标准溶液（4.2）滴定至稳定的墨绿色即为终点。

8分析结果的计算

8.1 计算公式

按（1）式计算金属铝的含量：

式中：

V——滴定试样溶液所消耗重铬酸钾标准溶液的体积，mL；

M——铝的摩尔质量，g/nol；

m——试样的质量，g。

C：重铬酸钾标液浓度，0.2mol/L（1/6 K2Cr2O7）；

9 方法精密度