ICS 77.150.99

H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

超高纯碲

Ultra High purity tellurium

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前言

本标准是按GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SCA/TC243）归口。

本标准起草单位：峨嵋半导体材料研究所

本标准主要起草人：种娜、詹科、杨旭、孙平、田庭光

超高纯碲

范围

本标准规定了超高纯碲的要求，检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于超高纯碲，该产品主要用于红外探测器、红外激光器、碲化物光纤、太阳能电池、r射线探测器、欧姆接触器、半导体致冷元件、复印机感光元件、垂直磁记录材料等领域。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T817-2012 高纯碲

高纯碲化学分析方法钠、镁、铝、铬、铁、镍、铜、锌、硒、银、锡、铅、铋量的测定电感耦合等离子体质谱法

要求

3.1化学成分

碲含量不小于99.99999%，杂质含量应符合表1规定

表1                                        %

| 杂质元素 | 杂质含量，不大于 | 杂质总和，不大于 |
| --- | --- | --- |
| Ag | 0.001 | ×10-4 | 0.1×10-4 |
| Al | 0.005 |  |  |
| Cu | 0.001 |  |  |
| Ca | 0.01 |  |  |
| Mg | 0.005 |  |  |
| Ni | 0.001 |  |  |
| Pb | 0.005 |  |  |
| Se | 0.02 |  |  |
| Zn | 0.005 |  |  |
| Fe | 0.01 |  |  |
| Cd | 0.005 |  |  |
| Ga | 0.005 |  |  |
| 注：用户对其它杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 |

3.2外观质量

产品为银灰色金属，无氧化物，结晶致密。

试验方法

4.1超高纯碲的化学成分仲裁分析方法由供需双方协商确定。

4.2超高纯碲的重量用称量法检验。

4.3超高纯碲的外观质量用目测法检验。

5   检验及验收

5.1.1 超高纯碲应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同（或订单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订单）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2组批

超纯碲应成批提交检验。由同一批原料浇铸的相同牌号的碲锭组成一批，每批不超过100kg.

5.3检验项目

每批超高纯碲应进行碲锭的化学成分、外观质量和碲锭重量的检验。

5.4取样和制样

5.4.1超高纯碲锭化学成分取样

在碲锭的头、中、尾三点采样，研成粉状作为试样。

5.4.2 超高纯碲粉、碲粒化学成分取样。

用聚四氟乙烯样品勺插入产品包装瓶三分之二处抽取样品，样品至于样品瓶内，样品不少于30g，混匀，根据检测需要分成相应的份数。

5.5 检验结果判定

5.5.1 超高纯碲的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，重新取双倍数量的试样进行重复检验。如仍有一个试样检验不合格，则判定该批不合格。

5.5.2 超高纯碲的外观质量和锭重的检验结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 包装

6.1.1 超高纯碲锭、碲粉、碲粒用聚氯乙烯袋抽真空热封，在置于内衬双层聚氯乙烯袋的铁桶或包装箱。如有其他要求由双方协商。

6.1.2 超高纯碲锭用玻璃管真空封装，每管100g，200g。再置于木箱内。如有其他要求由双方协商。包装应具有防损伤，防沾污，防震措施。

6.2 标志

6.1.1 产品应外贴标签，并注明：

a)产品名称；

b)牌号；

c)批号；

d)产品重量；

e)出厂日期。

6.3 运输

铁通或包装箱在运输过程中，要仔细操作，摆放整齐，避免其受到碰撞，且应注意防潮保护。

6.4贮存

超高纯碲应贮存于干燥、凉爽、无腐蚀性气体的环境中。

6.5质量证明书

每批产品应附有质量证明书，标明：

- 产品名称

- 牌号、批号、净重、箱数

- 分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7 合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应至少包含以下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 重量；

- 产品数量；

- 包装要求；

- 本标准编号；

g)  供需双方协商确定的化学仲裁分析方法和取样方法。