ICS 77.150.99

H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

超高纯镉

Ultra High purity cadmium

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前言

本标准是按GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SCA/TC243）归口。

本标准起草单位：峨嵋半导体材料研究所

本标准主要起草人：种娜、詹科、杨旭、孙平、许世贵

超高纯镉

范围

本标准规定了超高纯镉的技术要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容等。

本标准适用于以99.99%镉为原料，经真空蒸馏、拉晶等生产工艺提纯而制得的99.99999%超高纯镉。产品主要用于碲化镉、碲锌镉的制备。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T916-2013 高纯镉

YS/T917 高纯镉化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

要求

3.1 化学成分

镉含量不小于99.99999%，杂质含量应符合下表规定

| 牌号 | 杂质元素 | 杂质含量，不大于，0.1×10-4% |
| --- | --- | --- |
| Cd-07 | Ag | 0.005 |
|  | Al | 0.005 |
|  | Cu | 0.005 |
|  | Fe | 0.005 |
|  | Mg | 0.005 |
|  | Ni | 0.005 |
|  | Pb | 0.005 |
|  | Sn | 0.005 |
|  | Ca | 0.005 |
|  | Cr | 0.005 |
|  | Bi | 0.005 |
| 注：用户对其它杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 |

3.2 产品规格

超高纯镉产品为锭状。如需特殊的粒、棒、板等规格产品时，由供需双方商定。

3.3外观质量

超高纯镉产品外观呈银白色金属光泽，无氧化色斑，表面平整，无气孔。

3.4 其他

需方如有其他要求，由供需双方商定。

试验方法

4.1 超高纯镉的化学成分双方约定方式进行。

4.2 产品外观质量用目视法检查。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品符合本标准或合同（或订货单）要求，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订单）规定不符时，在收到产品之日起30日内向供方提出，双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样在需方，相关事项由供需双方协商进行。

5.2组批

产品应成批提交验收，每批由统一牌号和统一规格的产品组成。每批产品的重量一般应不大于50kg.

5.3取样和制样

5.3.1取样：从每批产品中随机抽取总数不少于10%作为样品，多点取样，缩分，样品总量不少于100g.

5.3.2制样：将样品制成为棒形，其横断面积为2mm2～9mm2，长度为20mm，或样品制成直径不大于20mm、厚度不小于2mm的光滑平面的块状。样品数量为3～4枚，分装三个样品袋，进行化学成分分析。两个送检样，一个被检样。

5.4检验结果的判定

5.4.1超高纯镉的化学成分分析结果与本标准或合同（或订单）的规定不符时，重新取双倍数量的试样进行重复检验。如仍有一个试样检验不合格，则判定该批不合格。

5.4.2超高纯镉的外观质量检验结果与本标准或合同（或订单）的规定不符时，按锭判不合格。

6 标志、包装、运输、贮存、质量说明书。

6.1 标志

6.1.1 产品应外贴标签，并注明：

a)产品名称；

b)牌号；

c)批号；

d)产品重量；

e)出厂日期。

6.1.2包装箱外应有“防潮”，“轻放”等字样或危险化学品专用标志，并注明：

a)供方名称

b)需方名称

c)产品名称；

d）件数

e)镉安全标签、镉安全技术说明书。

6.2 包装

Cd-07产品用透明聚酯薄膜包裹，在用塑料袋真空封装（两层），外层充氩保护，将包装袋置于纸箱内，用泡沫塑料等软物塞紧。或按双方认可的其他包装方式包装。

或用玻璃管真空封装，产品重量100g，200g，具体由双方协商决定。

6.3 运输

产品在运输过程中应防潮，不得剧烈碰撞，不得倒置

6.4贮存

产品应存放于清洁、干燥和无酸、碱气氛之处。

6.5质量证明书

每批产品应附有质量证明书，标明：

- 产品名称

- 牌号、批号、净重、箱数

- 分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7 合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应至少包含以下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 重量；

- 本标准编号；

- 规格；

- 其他。

8 安全提示

镉属于危险化学品，对人体健康和环境有害，因此在生产、包装、运输和使用过程中应符合国家相

应的安全防护措施。