YS

ICS 77.150.60

H 62

YS/TXXXX—XXXX

低铁锌锭

Low  Iron   Zinc Ingots

（讨论稿）

20XX—XX —XX 发布                                20XX—XX —XX实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部  发布

YS/TXXXX—XXXX

前    言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：葫芦岛锌业股份有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司。

本标准主要起草人：

YS/TXXXX—XXXX

低铁锌锭

- 范围

本标准规定了低铁锌锭的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于以锌精矿和含锌物料为原料，用精馏法生产的主品位锌99.997%锌锭。广泛用于热浸镀锌行业高端产品以及生产压铸件产品，如用于国内有高精度要求的结构件、镀网、镀丝、拉丝、镀钉等；有国外订单要求的镀锌部件；以及高速公路、电网改造等大型工程建设招标项目。同时做为干电池行业用无汞锌粉的生产原料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170                   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12689                  锌及锌合金化学分析方法

GB/T 26042                  锌及锌合金分析方法  光电发射光谱法

- 要求

3.1  产品分类

低铁锌锭按化学成分分为2个牌号:特Zn-01 和 特Zn-02 。

3.2  化学成分

低铁锌锭的化学成分应符合表1的规定。

表1 低铁锌锭的化学成分要求

| 牌号 | 化 学 成 分， ％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn 不小于 | 杂质含量， 不大于 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | 总和 |
| 特Zn-01 | 99.997 | 0.0018 | 0.00050 | 0.00020 | 0.00010 | 0.0002 | 0.0003 | 0.003 |
| 特Zn-02 | 99.997 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.003 |
| 注：低铁锌锭中的锌含量为100%减去表中所列杂质元素实测值总和的余量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

·

- 3.3  低铁锌锭应无缺口，无飞边、毛刺，表面应无缩孔、熔洞、夹层、浮渣及外来污染物，但允许有自然氧化膜。

3.4  低铁锌锭单重为18-30kg，锭的底面允许有凹沟及铸腿，便于集装和使用。

3.5  需方如对低铁锌锭的形状、重量、化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。

- 试验方法

4.1    低铁锌锭中Fe的分析方法按附录A的规定进行；其余化学成分分析方法按GB/T 12689或GB/T 26042的规定进行，仲裁分析方法按GB/T 12689的规定进行。

- 4.2　低铁锌锭的表面质量用目视法进行检验。

- 5   检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  低铁锌锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同 (或订货单)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同 (或订货单)的规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

低铁锌锭应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。同一牌号的产品允许有多种批号，批量不超过60t。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1 生产取样

供方用于化学成分分析的试样可从浇铸时的液态金属中取样，也可用其他方法取样。

5.4.2   仲裁取样和制样

5.4.2.1  仲裁取样由供需双方按批等间隔抽取，每批抽取6块～20块。

5.4.2.2  取样位置：将取得的样锭分组，每组样锭最多为10块。样锭按长边相靠并排摆放，第一块浇铸面向上，第二块浇铸面向下，依次交替排列成矩形，在此矩形上画两对角线。再将每块样锭表面等分成该组锭数加1个相等的部分，画出平行于锭长边的等分线。等分线与对角线的交点是取样的钻孔位置，即第一块锌锭的第一条等分线与对角线的交点钻孔，第二块锌锭的第二条等分线与对角线的交点钻孔，依此类推，详见图1。当钻屑量不足时，可在每块样锭等分线交点相临处增加钻孔。

5.4.2.3  应选取10㎜～15㎜的钻头，钻孔时不得使用任何润滑剂，钻孔速度以钻屑不氧化为宜。去掉表面钻屑，钻孔深度不小于锭厚度的三分之二。

5.4.2.4  将每批所得钻屑用不锈钢剪刀剪碎至2㎜以下，混合均匀缩分至1 000g，用磁铁除净铁质后分成四等份，分别加封，盖供需双方印记，二份用于仲裁，其余双方各存一份。

- 图1  样锭钻孔位置示意图

- 5.5  检验结果的判定

5.5.1  数值的修约及检验结果的判定按GB/T 8170中的规定进行。

5.5.2  化学成分仲裁分析结果与本标准的规定不符时，按仲裁分析结果重新判定牌号。

5.5.3  表面质量不符合本标准规定时，按锭判为不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存、质量证明书

- 6.1  标志

6.1.1 每块低铁锌锭上应浇铸或打印上生产厂商标和批号。

- 6.1.2  每捆或每块低铁锌锭的一端或一侧应有不易脱落的颜色标志，具体如下：

特Zn-01： 每件包装钢带上标注2条绿色色标。

特Zn-02： 每件锌锭上标注2条红色色标的同时，在每件包装钢带上标注1条红色色标。

6.1.3  低铁锌锭每捆应注明：

- 供方名称或商标；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 捆重。

- 6.2  包装、运输和贮存

6.2.1 低铁锌锭应用相应强度且不易腐蚀的包装带捆扎包装。需方如对低铁锌锭包装有特殊要求时，可由供需双方商定。

6.2.2  低铁锌锭禁止用带酸、碱、盐等腐蚀锌锭的包装物包装和运输工具运输，防止被雨淋。

6.2.3  不同牌号的低铁锌锭用同一车皮装运时，应分隔开，插上明显标志。

6.2.4  低铁锌锭应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的库房内。

- 6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址、电话或传真；

b)  产品名称和牌号；

c)  批号；

d)  净重和件（捆）数；

e)  分析检验结果和技术监督部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期。

- 7  合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他。

附录A

(规范性附录）

铁量的测定    ICP电感耦合等离子体发射光谱法

A.1  范围

本附录规定了低铁锌锭中铁含量的测定方法。

本附录适用于低铁锌锭中铁含量的测定。测定范围：0.00020%～0.0020%。

A.2  方法提要

试料用稀硝酸溶解。在稀硝酸介质中，利用电感耦合等离子体发射光谱仪，于259.9nm波长处测定其发射强度，按标准工作曲线法计算铁的质量分数。

A.3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和二次蒸馏水。实验时所用玻璃器皿均用稀硝酸浸泡后，用二次蒸馏水彻底清洗。

A.3.1  基体锌粒（wZn≥99.999%）。

A.3.2  硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

A.3.3  硝酸（1+1）。

A.3.4  锌基体溶液：称取10.0g基体锌粒（A.3.1），加入最少量硝酸（A.3.2）缓慢溶解后，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1g锌。

A.3.5  铁标准贮存溶液：称取0.2500g金属铁（wFe≥99.99%）于一组100mL烧杯中，加入30mL硝酸（A.3.2），盖上表面皿，加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000ug铁。

A.3.6  铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存溶液（A.3.5）置于一组100mL容量瓶中，加入20mL硝酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100ug铁。

A.3.7  铁标准溶液：移取5.00mL铁标准贮存溶液（A.3.6）置于一组250mL容量瓶中，加入50mL硝酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2ug铁。

A.3.8  氩气（wAr≥99.99%）。

A.4  仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪。

A.5  试样

试样应处理表面。

取适量样品加入（1+9）硝酸反应后立即流水冲洗，彻底洗净后加入酒精冲洗，取出阴干。

A.6  分析步骤

A.6.1 试料

称取1.000g试样，精确至0.0001g。

- A.6.2  测定次数

- 独立进行两次测定，取其平均值。

- A.6.3  空白试验

- 随同试料做空白试验（要匹配与称样量一致的锌基体溶液(A.3.4)）。

- A.6.4  测定

A.6.4.1  将试料（A.6.1）置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（A.3.2），加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.6.4.2  将试液（A.6.4.1）于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的波长259.9nm处，与标准溶液系列同时测定铁的发射强度，由工作曲线计算出铁元素的质量浓度。

A.6.5　工作曲线的绘制

分别移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL铁标准溶液（A.3.7）于一组100mL的容量瓶中，加入10mL硝酸（A.3.2），用水稀释至刻度，混匀。

按选定的波长259.9nm，于电感耦合等离子体发射光谱仪上测量工作曲线溶液中铁元素的发射强度，并由计算机自动绘制工作曲线。

A.7  分析结果的计算

铁含量以铁的质量分数wFe计，数值以%表示，按公式（A.1）计算：

Error: Reference source not foundwFe=(ρ1−ρ0)×V0×10−6m×100    ………………………（A.1）

式中：

ρ0──空白溶液的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ1──试样溶液的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0──试液的体积，单位为毫升（mL）；

m──试料的质量，单位为克（g）。

当工作曲线线性r≥0.999时，进行试样测定，结果即是铁元素的质量分数。结果表示二位有效数字。

A.8　精密度

A.8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表A.1数据采用线性内插法求得：

表A.1  重复性限

| wFe/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

A.8.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表A.2数据采用线性内插法求得：

表A.2 再现性限

| wFe/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

A.9  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。