ICS 77.120.99

H 64

中华人民共和国国家标准

GB/TXXXX—XXXX

代替 GB/T 18762—2002

贵金属及其合金钎料规范

Specification  for  precious  metals  and  their  alloy

brazing  filler  materials

（预审稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

前  言

本标准是对GB/T18762-2002《贵金属及其合金钎料规范》的修订。

本标准与原标准相比，主要有如下变动：

—— 按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草；

——增加了BAg71.7CuNiLi780/800等14个银合金钎料牌号；

—— 删除了BAg72CuLi780/800等4个银合金钎料牌号；

—— 增加了BAu81.5CuNi910/930等8个金合金钎料牌号；

—— 增加了新旧合金牌号对照表。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司。

本标准参加起草单位：有色金属技术经济研究院。

本标准主要起草人： 蒋传贵、庄滇湘、朱武勋、向磊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

— G B/ T 18762-2002；

贵金属及其合金钎料规范

范围

本规范规定了贵金属及其合金钎料线材、板材、带材和箔材的技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装、运输、储存和合同内容等。

本规范适用于一般焊接和真空器件焊接用贵金属及其合金钎料。

引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1425  贵金属及其合金熔化温度范围的测量   热分析试验方法

GB/T 15072（所有部分）贵金属合金化学分析方法

GB/T 15077  贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 17684  贵金属及其合金术语

GB/T 18035-2000  贵金属及其合金牌号表示方法

GJB 950A(所有部分)  贵金属及其合金微量元素分析方法

SJ/T 10754  电子器件用金、银及其合金钎焊料检验方法 清洁性检验方法

SJ/T 10755  电子器件用金、银及其合金钎焊料检验方法 溅散性检验方法

术语

GB/T 17684 确立的术语及定义适用于本标准。

要求

4.1  产品分类

4.1.1  产品标记方法和标记示例

本规范合金牌号采用GB/T 18035—2000表示方法表示。

□     (□)   □ — □

钎料熔化温度

钎料的基本元素及其含量、添加元素

钎料用途

钎料代号

示例1：

BVAg72Cu-779表示含72%的银，铜为添加元素，熔化温度为779℃，用于钎焊真空器件的银铜合金硬钎焊材料。

示例2：

BVAg71.5CuNi780/795表示含银为71.5％ ，铜镍为添加元素，固相线温度为780℃，液相线温度为795℃，用于钎焊真空器件的银铜镍合金硬钎焊材料。

4.1.2  类型

钎料规格分为线材和板带箔材。

4.1.3  产品状态分为硬态(Y)、半硬态(Y2)和软态(M)三种。

一般以硬态供货，若需半硬态或软态产品，必须在订货合同中注明。

4.2  化学成分

钎料的化学成分应符合表1的规定。

4.3  几何尺寸和偏差

4.3.1  线材的几何尺寸及其允许偏差应符合表2的规定。经双方协商可供其他规格和允许偏差的产品。

表2                                 单位为毫米

| 直 径 | 允 许 偏 差 | 表面粗糙度Rz µm |
| --- | --- | --- |
| 0.1～0.5≤ | －0.02 | 1.6～3.2 |
| 0.5～1.0≤ | －0.04 | 1.6～3.2 |
| 1.0～3.0≤ | －0.06 | 1.6～3.2 |
| 3.0～5.0≤ | －0.08 | 3.2～6.3 |
| 5.0～6.0≤ | －0.10 | 3.2～6.3 |

4.3.2  板、带、箔材的几何尺寸及其允许偏差应符合表3的规定。经双方协商可供其他规格和允许偏差的产品。

表3                                       单位为毫米

| 厚 度 | 厚 度 允 许 偏 差 | 宽 度 | 宽 度 允 许 偏 差 | 长 度 | 表面粗糙Rz µm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02～0.05≤ | ±0.005 | 20～60 | ±0.5 | ＞200 | 0.8～1.6 |
| 0.05～0.1≤ | ±0.008 | 20～80 | ±1.0 | ＞200 | 1.6～3.2 |
| 0.1～0.3≤ | －0.02 | 20～120 | ±1.0 | ＞200 | 1.6～3.2 |
| 0.3～1.0≤ | －0.04 | 50～160 | ±2.0 | ＞100 | 1.6～3.2 |
| 1.00～2.0≤ | －0.06 | 50～160 | ±2.0 | ＞100 | 1.6～3.2 |
| 2.00～3.0≤ | －0.08 | 50～160 | ±2.0 | ＞100 | 3.2～6.3 |
| 3.0～5.00≤ | －0.10 | 50～160 | ±2.0 | ＞100 | 3.2～6.3 |

4.4  表面状况

4.4.1  线材和板带箔材表面粗糙度应分别符合表2和表3的规定。热加工产品不提供表面粗糙度数据。

4.4.2  线材和板带箔材表面不应有氧化，但表面局部的轻微氧化色、发暗和油迹不作判废依据。

4.5  外观质量

4.5.1  线材表面应光洁，允许有不影响焊接性能，深度不超出直径允许偏差的个别凹坑、划痕等。

4.5.2  板、带、箔材表面应光洁、平整，不应有起皮等缺陷。允许有不影响焊接性能，深度不超出尺寸允许偏差的擦伤、划痕、辊印、凹坑和凸点等缺陷。板带材边部应整齐和无裂边。

4.6  钎料的熔流点

产品供货时不提供钎料的固相线和液相线温度测试数据，若需要提供必须在订货合同中注明。

4.7  钎料的清洁性、溅散性

钎料用于真空器件钎焊时，订货时应在合同中注明，产品供货时必须进行钎料的清洁性和溅散性测试，产品供货时钎料的清洁性为Ⅰ～Ⅱ级，溅散性为A级。

试验方法

5.1  产品化学成份的主成份分析按GB/T15072的规定进行，杂质含量测定按照GJB 950A的规定进行。

5.2  几何尺寸的测量按照GB/T 15077的规定进行。

5.3  产品表面粗糙度用光切显微镜或干涉显微镜测定。

5.4  外观质量采用目视进行检查。

5.5  钎料的熔流点测定按GB/T 1425的规定进行。

5.6  产品的清洁性测量方法按SJ/T 10754的规定进行。

5.7  产品的溅散性测量方法按SJ/T 10755的规定进行。

检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  出厂检验

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本规范的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  验收

需方应对收到的产品按本规范的规定进行复验，如复验结果与本规范及订货合同的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2  组批

6.2.1  一炉熔体浇铸成的铸锭为一个炉号。

6.2.2  产品应成批提交验收，每批应由同一合金牌号、规格、状态的产品组成，每批重量不限。

6.3  检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、几何尺寸、表面粗糙度状况、外观质量的检验。如需方要求按批提供这些性能的出厂检测，应在合同中注明。

6.4  取样

产品取样应符合表4的规定。

表    4

| 检验项目 | 取样规定 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 随机 | 每炉1个 | 4.2 | 5.1 |
| 几何尺寸 | 逐卷取样 | 每卷二个 | 4.3.1，4.3.2 | 5.2 |
| 表面状况 | 随机取样 | 每批三个 | 4.4.1，4.4.2 | 5.3 |
| 外观质量 | 逐卷观察 | / | 4.5.1，4.5.2 | 5.4 |
| 熔流点 | 随机 | 每批1个 | 4.6 | 5.5 |
| 清洁性溅散性 | 随机 | 每炉2个 | 4.7 | 5.6，5.7 |

6.5  检验结果的判定

6.5.1  化学成分不合格时，判该炉或该批产品不合格。

6.5.2  几何尺寸、表面状况、外观质量、熔流点、清洁性、溅散性检验结果如有不合格时，允许从该批产品中取双倍试样进行复检。复检结果全部合格，则判该批产品合格。若复检结果仍有一项不合格，则判该炉或该批不合格。

标志、包装、运输、贮存

7.1  标志

在已检验合格的产品上应附上如下标记：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）批号（炉号）；

d）规格；

e）状态；

f）净重及生产日期。

7.2  包装、运输和贮存

7.2.1  板材板与板之间应用软纸隔开。带材和线材成卷包装，外用软质材料捆扎好放入箱内。直径小于0.4毫米的线材应规整地绕在线轴上，线轴外用软质材料包裹，并装入盒内。

7.2.2  材料在运输和贮存时，应防止机械损伤，受潮及化学试剂的浸蚀。

7.3 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a）供方名称或代号；

b）产品名称；

c）牌号；

d）规格；

e）供货状态；

f）批号（炉号）；

g）净重和件数

h）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

i）本标准编号；

j）生产日期（或包装日期）。

订货单(或合同)内容

订购本规范所列材料的订货单(或合同)内应包括下列内容:

- 产品名称；

- 合金牌号；

- 产品状态；

- 产品规格；

- 重量(每种尺寸规格的总重量)；

f） 标准编号；

h)  其他。

表1-1      银基钎料化学成分

| 序 号 | 合 金 牌 号 | 主 成 份 （质量分数）/% | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Zn | Sn | Ni | 其它 | Pb | Zn | Cd | 总量 |
| 1 | BAg962 | 99.99 | - | - | - | - | - | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| 2 | BAg72Cu779 | 余量 | 28±1.0 | - | - | - |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 3 | BAg50Cu780/875 | 余量 | 50±1.0 | - | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 4 | BAg45Cu780/880 | 余量 | 55±1.0 | - | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 5 | BAg30Cu780/945 | 余量 | 70±1.0 | - | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 6 | BAg71.75CuLi766 | 余量 | 28±1.0 | - | - | - | Li:0.25～0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 7 | BAg56CuNi790/850 | 余量 | 42±1.0 | - | - | 2.0±0.25 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 8 | BAg63CuNi790/820 | 余量 | 32±1.0 | - | - | 5.0±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 9 | BAg66CuNi785/820 | 余量 | 32±1.0 | - | - | 2.0±0.25 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 10 | BAg63CuNi785/850 | 余量 | 35±1.0 | - | - | 2.0±0.25 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 11 | BAg70CuNi785/820 | 余量 | 28±1.0 | - | - | 2.0±0.25 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 12 | BAg71.5CuNi780/800 | 余量 | 28±1.0 | - | - | 0.75±0.25 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 13 | BAg71CuNi780/810 | 余量 | 28±1.0 | - | - | 1.0±0.25 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 14 | BAg70CuGeCo780/800 | 余量 | 28±1.0 | - | - | - | Ge: 2.0±0.25 Co:0.3±0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |

表1-1（续）

| 序号 | 合 金 牌 号 | 主 成 份 （质量分数）/% | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Zn | Sn | Ni | 其它 | Pb | Zn | Cd | 总量 |
| 15 | BAg71.7CuNiLi780/800 | 余量 | 27±1.0 | - | - | 1.0±0.25 | Li:0.2～0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 16 | BAg61CuIn630/705 | 余量 | 24±1.0 | - | - | - | In: 15±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 17 | BAg63CuIn655/736 | 余量 | 27±1.0 | - | - | - | In: 10±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 18 | BAg60CuIn650/740 | 余量 | 27±1.0 | - | - | - | In: 13±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 19 | BAg62CuInSn553/571 | 余量 | 18±1.0 | - | 7±0.5 | - | In: 13±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 20 | BAg90In850/887 | 余量 |  | - | - | - | In:10±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 21 | BAg68CuSn672/746 | 余量 | 24±1.0 | - | 8±0.5 | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 22 | BAg68CuSn730/742 | 余量 | 27±1.0 | - | 5±0.5 | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 23 | BAg60CuSn600/720 | 余量 | 30±1.0 | - | 10±0.5 | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 24 | BAg70CuZn730/755 | 余量 | 26±1.0 | 4±1.0 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 25 | BAg60CuZn | 余量 | 30±1.0 | 10±1.0 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 26 | BAg70CuZn690/740 | 余量 | 20±1.0 | 10±1.0 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 27 | BAg65CuZn685/719 | 余量 | 20±1.0 | 15±1.0 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 28 | BAg45CuZn677/745 | 余量 | 30±1.0 | 25±1.0 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 29 | BAg50CuZn677/775 | 余量 | 34±1.0 | 16±1.0 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 30 | BAg25CuZn700/800 | 余量 | 40±1.0 | 35±1.0 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 |

表1-1（续）

| 序号 | 合 金 牌 号 | 主 成 份 （质量分数）/% | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Zn | Sn | Ni | 其它 | Pb | Zn | Cd | 总量 |
| 31 | BAg10CuZn815/850 | 余量 | 53±1.0 | 37±1.0 | - | - |  | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 32 | BAg50CuZnCd625/635 | 余量 | 15±1.0 | 16±1.0 | - | - | Cd:19±1.0 | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 33 | BAg45CuZnCd605/620 | 余量 | 15±1.0 | 16±1.0 | - | - | Cd:24±1.0 | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 34 | BAg35CuZnCd605/700 | 余量 | 26±1.0 | 21±1.0 | - | - | Cd:18±1.0 | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 35 | BAg49CuZnCdNi630/690 | 余量 | 15±1.0 | 17±1.0 | - | 3±0.5 | Cd:16±1.0 | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 36 | BAg39.8CuZnCdNi590/605 | 余量 | 16±1.0 | 18±1.0 | - | 0.2±0.1 | Cd:26±1.0 | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 37 | BAg56CuZnSn620/650 | 余量 | 22±1.0 | 17±1.0 | 5±0.5 | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 38 | BAg34CuZnSn730/790 | 余量 | 36±1.0 | 27±1.0 | 3±0.5 | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 39 | BAg50.5CuZnSnNi650/670 | 余量 | 21±1.0 | 27±1.0 | 1±0.3 | 0.5±0.2 | - | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 40 | BAg40CuZnSnNi634/640 | 余量 | 25±1.0 | 30.5±1 | 3±0.3 | 1.5±0.2 | - | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 41 | BAg20CuZnMn740/790 | 余量 | 40±1.0 | 35±1.0 | - | - | Mn:5±1.0 | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 42 | BAg49CuZnMnNi625/690 | 余量 | 27±1.0 | 21±1.0 | - | 0.5±0.2 | Mn:2.5±1.0 | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 43 | BAg49CuZnMnNi625/705 | 余量 | 16±1.0 | 23±1.0 | - | 4.5±0.5 | Mn:7.5±1 | 0.05 | - | - | 0.2 |
| 44 | BAg94AlMn780/825 | 余量 | - | - | - | Al:4.5～5.5 | Mn:0.7～1.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 45 | BAg80CuMn880/900 | 余量 | 10±1.0 |  | - | - | Mn:10±1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 46 | BAg40CuMn740/760 | 余量 | 40±1.0 |  | - | - | Mn:20±1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 47 | BAg20CuMn730/760 | 20±0.5 | 余量 |  | - | - | Mn:20±1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 48 | BAg65CuMnNi780/825 | 余量 | 28±1.0 |  | - | 2±0.5 | Mn:5±0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |

表1-1（续）

| 序号 | 合 金 牌 号 | 主 成 份 （质量分数）/% | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Zn | Sn | Ni | 其它 | Pb | Zn | Cd | 总量 |
| 49 | BAg55CuSnMn660/720 | 余量 | 31±1.0 | - | 10±0.5 | - | Mn:4±0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 50 | BAg85Mn960/970 | 余量 |  | - | - | - | Mn:15±1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 51 | Bag71CuP700/780 | 余量 | 28±1.0 | - | - | - | P: 1.0±0.25 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 52 | BAg25CuP650/710 | 25±0.5 | 余量 | - | - | - | P: 5±1.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 53 | BAg15CuP710/815 | 15±0.5 | 余量 | - | - | - | P: 5±1.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |

表1-2      钯系钎料化学成分

| 序 号 | 合 金 牌 号 | 主 成 份 （质量分数）/% | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Pd | Mn | Ni | 其它 | Pb | Zn | Cd | 总量 |
| 1 | BPd80Ag1425/1470 | 20±0.5 | - | 余量 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 2 | BAg95Pd970/1010 | 余量 | - | 5±0.5 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 3 | BAg54CuPd900/950 | 余量 | 21±1.0 | 25±0.5 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 4 | BAg52CuPd867/900 | 余量 | 28±1.0 | 20±0.5 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 5 | BAg65CuPd845/880 | 余量 | 20±1.0 | 15±0.5 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 6 | BAg58CuPd824/852 | 余量 | 32±1.0 | 10±0.5 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 7 | BAg68CuPd807/810 | 余量 | 27±1.0 | 5±0.5 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 8 | BPd60AgCu1100/1250 | 36±0.5 | 4±0.5 | 余量 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 9 | BAg65CuPdCo845/900 | 65±1 | 20±1.0 | 余量 | - | - | Co: 0.7～1.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 10 | BPd33AgMn1120/1170 | 余量 |  | 33±0.5 | 3±0.5 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 11 | BPd20AgMn1071/1170 | 余量 |  | 20±0.5 | 5±0.5 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 12 | BPd18Cu1080/1090 | - | 余量 | 18±0.5 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 13 | BPd35CuNi1163/1171 | - | 余量 | 35±0.5 | - | 15±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 14 | BPd20CuNiMn1070/1105 | - | 余量 | 20±0.5 | 10±1.0 | 15±0.5 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 15 | BPd60Ni1237 | - | - | 余量 | - | 40±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 16 | BPd20NiMn1120 | - | - | 20±0.5 | 32±1.0 | 余量 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |

表1-3      金基钎料化学成分

| 序号 | 合金牌号 | 主 成 份 （质量分数）/% | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Cu | Ag | Pd | Ni | 其它 | Pb | Zn | Cd | 总量 |
| 1 | BAu1064 | 99.99 | - | - | - | - | - | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| 2 | BAu75AgCu885/895 | 余量 | 20±0.5 | 5±0.5 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 3 | BAu60AgCu835/845 | 余量 | 20±0.5 | 20±1.0 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 4 | BAu80Cu910 | 余量 | 20±0.5 | - | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 5 | BAu60Cu935/945 | 余量 | 40±0.5 | - | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 6 | BAu50Cu955/970 | 余量 | 50±0.5 | - | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 7 | BAu40Cu980/1010 | 40±0.5 | 余量 | - | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 8 | BAu35Cu990/1010 | 35±0.5 | 余量 | - | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 9 | BAu10Cu1050/1065 | 10±0.5 | 余量 | - | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 10 | BAu35CuNi975/1030 | 35±0.5 | 余量 | - | - | 3±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 11 | BAu81.5CuNi910/930 | 余量 | 15.5±0.5 | - | - | 3±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 12 | BAu82.5Ni950 | 余量 | - | - | - | 17.5±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 13 | BAu82Ni950 | 余量 | - | - | - | 18±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 14 | BAu55Ni1010/1160 | 余量 | - | - | - | 45±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 15 | BAu88Pd1260/1300 | 余量 | - | - | 12±0.5 | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 16 | BAu92Pd1190/1230 | 余量 | - | - | 8±0.5 | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |

表1-3（续）

| 序号 | 合 金 牌 号 | 主 成 份 （质量分数）/% | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Cu | Ag | Pd | Ni | 其它 | Pb | Zn | Cd | 总量 |
| 17 | BAu50PdNi1121 | 余量 | - | - | 25±0.5 | 25±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 18 | BPd34NiAu1135/1169 | 30±0.5 | - | - | 余量 | 36±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 19 | BAu51PdNi1054/1110 | 余量 | - | - | 27±0.5 | 22±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 20 | BAu70PdNi1005/1037 | 余量 | - | - | 8±0.5 | 22±0.5 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 21 | BAu30AgSn411/412 | 30±0.5 | - | 30±0.5 | - | - | Sn: 余量 | - | - | - | - |
| 22 | BAu80Sn280 | 余量 | - | - | - | - | Sn:19～21 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 23 | BAu88Ge356 | 余量 | - | - | - | - | Ge: 11.5～12.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 24 | BAu99.5Sb360/ | 余量 | - | - | - | - | Sb: 0.3～0.7 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 25 | BAu99Sb360/ | 余量 | - | - | - | - | Sb: 0.8～1.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 26 | BAu98Si370/390 | 余量 | - | - | - | - | Si: 1.5～2.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.15 |
| 27 | BAu89.5GeAg | 余量 | - | 0.4～0.6 | - | - | Ge: 9.0～10.0 | - | - | - | - |

（资料性附录）
贵金属钎料新旧牌号及参考熔化温度对照表（参考件）

表A.1      银基钎料

| 序 号 | 合 金 牌 号 | GB2000牌号 | 熔化温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固相线 | 液相线 |
| 1 | Ag1 | BAg962 | 962 | 962 |
| 2 | AgCu28 | BAg72Cu779 | 779 | 779 |
| 3 | AgCu50 | BAg50Cu780/875 | 780 | 875 |
| 4 | AgCu55 | BAg45Cu780/880 | 780 | 880 |
| 5 | AgCu70 | BAg30Cu780/945 | 780 | 945 |
| 6 | AgCuLi28-0.25 | BAg71.75CuLi766/780 | 766 | 780 |
| 7 | AgCuNi42-2 | BAg56CuNi790/830 | 790 | 830 |
| 8 | AgCuNi32-5 | BAg63CuNi790/850 | 785 | 850 |
| 9 | AgCuNi32-2 | BAg66CuNi785/820 | 785 | 820 |
| 10 | AgCuNi35-2 | BAg63CuNi785/830 | 785 | 830 |
| 11 | AgCuNi28-2 | BAg70CuNi785/820 | 785 | 820 |
| 12 | AgCuNi28-1 | BAg70CuNi780/810 | 780 | 810 |
| 13 | AgCuNi28-0.75 | BAg71.5CuNi780/800 | 780 | 800 |
| 14 | AgCuNiLi27-1-0.3 | BAg71.7CuNiLi780/800 | 780 | 800 |
| 15 | AgCuGeCo28-2-0.3 | Bag70CuGeCo780/800 | 780 | 800 |
| 16 | AgCuIn24-15 | BAg61CuIn630/705 | 630 | 705 |
| 17 | AgCuIn27-10 | BAg63CuIn655/736 | 655 | 736 |
| 18 | AgCuIn27-13 | BAg60CuIn650/740 | 650 | 740 |
| 19 | AgCuInSn17-13-7 | BAg62CuInSn553/571 | 553 | 571 |
| 20 | AgIn10 | Bag90In850/887 | 850 | 887 |
| 21 | AgCuSn24-8 | BAg68CuSn672/746 | 672 | 746 |
| 22 | AgCuSn27-5 | BAg68CuSn730/742 | 730 | 742 |
| 23 | AgCuSn30-10 | BAg60CuSn600/720 | 600 | 720 |
| 24 | AgCuZn26-4 | BAg70CuZn730/755 | 730 | 755 |
| 25 | AgCuZn30-10 | BAg60CuZn730/780 | 730 | 780 |
| 26 | AgCuZn20-10 | BAg70CuZn690/740 | 690 | 740 |
| 27 | AgCuZn20-15 | BAg65CuZn685/719 | 685 | 719 |
| 28 | AgCuZn30-25 | BAg45CuZn677/745 | 677 | 745 |
| 29 | AgCuZn34-16 | BAg50CuZn677/775 | 677 | 775 |
| 30 | AgCuZn40-35 | BAg25CuZn745/775 | 745 | 775 |
| 31 | AgCuZn53-37 | BAg10CuZn815/850 | 815 | 850 |

表A.1（续）

| 序号 | 合 金 牌 号 | GB2000牌号 | 熔化温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固相线 | 液相线 |
| 32 | AgCuZnCd15-16-19 | BAg50CuZnCd625/635 | 625 | 635 |
| 33 | AgCuZnCd15-16-24 | BAg42CuZnCd605/620 | 605 | 620 |
| 34 | AgCuZnCd26-21-18 | BAg35CuZnCd605/700 | 605 | 700 |
| 35 | AgCuZnCdNi15-17-15-3 | Bag49CuZnCdNi630/690 | 630 | 690 |
| 36 | AgCuZnCdNi15-18-26-0.2 | BAg40CuZnCdNi590/605 | 590 | 605 |
| 37 | AgCuZnSn22-17-5 | BAg56CuZnSn620/650 | 620 | 650 |
| 38 | AgCuZnSn36-27-3 | BAg34CuZnSn630/730 | 630 | 730 |
| 39 | AgCuZnSnNi21.5-27-1-0.5 | BAg50.5CuZnSnNi650/670 | 650 | 670 |
| 40 | AgCuZnSnNi25-30.5-3-1.5 | BAg40CuZnSnNi634/640 | 634 | 640 |
| 41 | AgCuZnMn40-35-5 | BAg20CuZnMn740/790 | 740 | 790 |
| 42 | AgCuZnMnNi27-21-2.5-0.5 | BAg49CuZnMnNi670/690 | 670 | 690 |
| 43 | AgCuZnMnNi16-23-7.5-4.5 | BAg49CuZnMnNi625/705 | 625 | 705 |
| 44 | AgAlMn5-1 | BAg94AlMn780/825 | 780 | 825 |
| 45 | AgCuMn10-10 | BAg80CuMn880/900 | 880 | 900 |
| 46 | AgCuMn40-20 | BAg40CuMn740/760 | 740 | 760 |
| 47 | AgCuMn60-20 | BAg20CuMn730/760 | 730 | 760 |
| 48 | AgCuMnNi28-5-2 | BAg65CuMnNi780/825 | 780 | 825 |
| 49 | AgCuSnMn31-10-4 | BAg55CuSnMn660/720 | 660 | 720 |
| 50 | AgMn15 | BAg85Mn960/970 | 960 | 970 |
| 51 | AgCuP28-1 | Bag71CuP700/780 | 700 | 780 |
| 52 | AgCuP70-5 | BAg25CuP650/710 | 650 | 710 |
| 53 | AgCuP80-5 | BAg15CuP640/815 | 640 | 815 |

表A.2      钯系钎料

| 序号 | 合 金 牌 号 | GB2000牌号 | 熔化温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固相线 | 液相线 |
| 1 | PdAg20 | BPd80Ag1425/1470 | 1425 | 1470 |
| 2 | PdAg95 | Bag95Pd970/1010 | 970 | 1010 |
| 3 | PdAgCu54-21 | BAg54CuPd900/950 | 900 | 950 |
| 4 | PdAgCu52-28 | BAg52CuPd867/900 | 867 | 900 |
| 5 | PdAgCu65-20 | BAg65CuPd845/880 | 850 | 880 |
| 6 | PdAgCu58-32 | BAg58CuPd824/852 | 824 | 852 |
| 7 | PdAgCu68-27 | BAg68CuPd807/810 | 807 | 810 |
| 8 | PdAgCu36-4 | BPd60AgCu1100/1250 | 1100 | 1250 |
| 9 | PdAgCuCo65-20-1 | BAg65CuPdCo845/900 | 845 | 900 |
| 10 | PdAgMn64-3 | BPd33AgMn1120/1170 | 1120 | 1170 |
| 11 | PdAgMn75-5 | BPd20AgMn1071/1170 | 1071 | 1170 |
| 12 | PdCu82 | BPd18Cu1080/1090 | 1080 | 1090 |
| 13 | PdCuNi50-15 | BPd35CuNi1163/1171 | 1163 | 1171 |
| 14 | PdCuNiMn55-15-10 | BPd20CuNiMn1070/1105 | 1070 | 1105 |
| 15 | PdNi40 | BPd60Ni1237 | 1237 | 1237 |
| 16 | PdNiMn48-31 | BPd20NiMn1120 | 1120 | 1120 |

表A.3      金基钎料

| 序号 | 合 金 牌 号 | GB2000牌号 | 熔化温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固相线 | 液相线 |
| 1 | Au | BAu1064 | 1064 | 1064 |
| 2 | AuAgCu5-20 | BAu75AgCu885/895 | 885 | 895 |
| 3 | AuAgCu20-20 | BAu60AgCu835/845 | 835 | 845 |
| 4 | AuCu20 | BAu80Cu910 | 910 | 910 |
| 5 | AuCu40 | BAu60Cu935/945 | 935 | 945 |
| 6 | AuCu50 | BAu50Cu955/970 | 955 | 970 |
| 7 | AuCu60 | BAu40Cu980/1010 | 980 | 1010 |
| 8 | AuCu65 | BAu35Cu990/1010 | 990 | 1010 |
| 9 | AuCu90 | BAu10Cu1050/1065 | 1050 | 1065 |
| 10 | AuCuNi62-3 | BAu35CuNi975/1030 | 975 | 1030 |
| 11 | AuCuNi15.5-3 | BAu35CuNi910/930 | 910 | 930 |
| 12 | AuNi17.5 | BAu82.5Ni950 | 950 | 950 |
| 13 | AuNi18 | BAu82Ni950 | 950 | 950 |
| 14 | AuNi45 | BAu55Ni1010/1100 | 1010 | 1100 |
| 15 | AuPd12 | BAu88Pd1260/1300 | 1260 | 1300 |
| 16 | AuPd8 | BAu92Pd1190/1230 | 1190 | 1230 |
| 17 | AuPdNi25-25 | BAu50PdNi1121 | 1121 | 1121 |
| 18 | AuPdNi34-36 | BPd34NiAu1135/1169 | 1135 | 1169 |
| 19 | AuPdNi27-22 | BAu51PdNi1054/1110 | 1054 | 1110 |
| 20 | AuPdNi8-22 | BAu70PdNi1005/1037 | 1005 | 1037 |
| 21 | AuAgSn30-40 | BAu30AgSn411/412 | 411 | 412 |
| 22 | AuSn20 | BAu80Sn280 | 280 | 280 |
| 23 | AuGe12 | BAu88Ge356 | 356 | 356 |
| 24 | AuSb0.5 | BAu99.5Sb360/370 | 360 | 370 |
| 25 | AuSb1 | BAu99Sb360/380 | 360 | 380 |
| 26 | AuSi2 | BAu98Si370/390 | 370 | 390 |
| 27 | AuGeAg10-0.5 | BAu89.5GeAg |  |  |

_________________________________