s

前    言

YS/T408《贵金属器皿制品》共分为以下3个部分：

——第1部分：《铂及其合金器皿制品》；

——第2部分：《银及银合金坩埚》；

——第3部分：金坩埚;

本部分为YS/T408的第2部分。

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司。

本部分由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本部分主要起草人：蒋传贵、朱武勋、王海燕、王剑平、康利民

银及其合金器皿制品

  - 范围

YS/T408的本部分规定了银及其合金器皿制品的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本部分适用于化学、化工、冶金、建材等行业用的银及其合金器皿制品。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15072（所有部分）   贵金属合金化学分析方法

GB/T 15077   贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GJB  950A（所有部分）    贵金属及其合金微量元素分析方法

  - 定义

下列属语和定义适用于本文件。

    - 坩埚 crucible

用于高温灼烧的容量较小的贵金属器具，其形态一般是口大底小，呈圆锥形。

    - 弥散强化银  Dispersion  strengthened  Silver

一种以金属银为基体，金属钇氧化物为弥散强化相的新型结构材料(简称：弥散强化银--MSAg)。

  - 要求

    - 产品分类及标识

      - 银及其合金器皿制品分为坩埚、皿、烧杯等。

      - 银及其合金器皿制品规格分别标识为：D或d（直径）、δ或δ0（厚度）、L（长度）、H（高度）。

4.1.3  银及其合金器皿制品的序号按坩埚、皿、烧杯依次为01、02、03。同一品种中，再按规格顺序排列为0101、0102 ………等

    - 化学成分

银及其合金化学成分应符合表1的规定。杂质元素总量含表中所列杂质及未列的其它杂质元素，杂质元素和杂质元素总量不做出厂分析。需方如有需求，供需双方协商，并在订货合同中注明。

表1  化学成分                         （质量分数）/%

| 合金牌号 | 主成分质量分数 | 杂质质量分数，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | Ag | Y | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| Ag99.99 | ≥99.99 | — | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Ag99.95 | ≥99.95 | — | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.05 |
| MSAg | 余量 | 0.2±0.1 | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.05 |

    - 规格

银及其合金器皿制品规格、容积、几何尺寸、重量等相关参数仅供订货时参考，订货时如果对银及其合金器皿制品有特殊参数要求，可根据用户要求的容积和器皿重量进行相关参数的调整。

      - 坩埚

        - 普通坩埚形状见图1，尺寸符合表2的规定。

图1 普通坩埚形状示意图

表2 普通坩埚尺寸

| 序号 | 容 积 mL | D±1.0 mm | d±1.0 mm | H±2.0 mm | 重量（克） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0101 | 25 | 35.0 | 24 | 39.0 | 32.0±2.0 |
| 0102 | 30 | 39.0 | 26 | 40.0 | 34.0±2.0 |
| 0103 | 50 | 50.0 | 30 | 46.0 | 58.0±2.0 |
| 0104 | 60 | 50.0 | 30 | 52.0 | 65.0±3.0 |
| 0105 | 70 | 50.0 | 30 | 57.0 | 74.0±3.0 |
| 0106 | 80 | 58.0 | 35 | 53.0 | 85.0±3.0 |
| 0107 | 100 | 58.0 | 35 | 58.0 | 95.0±3.0 |
| 0108 | 150 | 69.0 | 40 | 70.0 | 155.0±5.0 |

        - 普通坩埚盖形状见图2，尺寸应符合表3的规定。

表3  坩埚盖尺寸

| 序号 | 容 积mL | D±1.0 mm | d1±1.0 mm | H±1.0 mm | L±0.5 mm | 重量（克） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0111 | 25 | 34 | 31 | 2.5 | 52.0 | 5.0±1.0 |
| 0112 | 30 | 37 | 34 | 2.5 | 55.0 | 5.0±1.0 |
| 0113 | 50 | 48 | 45 | 2.5 | 65.0 | 7.0±2.0 |

图2  普通坩埚盖形状示意图

4.3.1.3  梯形坩埚形状见图3，尺寸符合表4的规定。

图3  梯形坩埚形状示意图

表4  梯形坩埚尺寸

| 序 号 | 容 积 mL | D±1.0 mm | d±1.0 mm | H±1.0 mm | 重量（克） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0121 | 25 | 38 | 30 | 28 | 33.0±2.0 |
| 0122 | 30 | 40 | 31 | 32 | 38.0±2.0 |
| 0123 | 50 | 46 | 36 | 33 | 58.0±3.0 |
| 0124 | 70 | 48 | 38 | 40 | 74.0±3.0 |
| 0125 | 90 | 53 | 43 | 50 | 93.0±3.0 |
| 0126 | 500 | 120 | 94 | 115 | 1300.0±10.0 |

      - 皿

4.3.2.1 平底皿形状见图4，尺寸符合表5的规定。

图4 平底皿形状示意图

表5 平底皿尺寸

| 序号 | 容 积 mL | D±1.0 mm | H±1.0 mm | 重量（克） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0201 | 34 | 52 | 20 | 35.0±2.0 |
| 0202 | 65 | 63 | 25 | 56.0±2.0 |
| 0203 | 115 | 75 | 31 | 107.0±5.0 |
| 0204 | 250 | 78 | 35 | 155.0±5.0 |
| 0205 | 300 | 80 | 41 | 276.0±10.0 |
| 0206 | 500 | 99.5 | 45 | 534.0±10.0 |
| 0207 | 550 | 127 | 51 | 576.0±10.0 |

4.3.2.2 锥形皿形状见图5，尺寸符合表6的规定。

图5 锥形皿形状示意图

表6 锥形皿尺寸

| 序 号 | 容 积 mL | D±1.0 mm | d±1.0 mm | H±1.0 mm | 重量（克） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0211 | 25 | 50 | 46 | 14 | 37.0±2.0 |
| 0212 | 50 | 70 | 64 | 15 | 55.0±2.0 |
| 0213 | 70 | 78 | 72 | 16 | 68.0±3.0 |

4.3.2.3半球形蒸发皿形状见图6，尺寸符合表7的规定。

图6   半球形蒸发皿形状示意图

表7  半球形蒸发皿尺寸

| 序 号 | 容 积 mL | D±1.0 mm | H±1.0 mm | 重量（克） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0221 | 30 | 57.0 | 27 | 45.0±2.0 |
| 0222 | 60 | 61.0 | 33 | 58.0±2.0 |
| 0223 | 70 | 72.0 | 37 | 65.0±3.0 |
| 0224 | 80 | 76.0 | 34 | 75.0±3.0 |
| 0225 | 100 | 80.0 | 40 | 85.0±3.0 |
| 0226 | 120 | 85.0 | 45 | 95.0±3.0 |
| 0227 | 150 | 86.0 | 50 | 135.0±5.0 |
| 0228 | 200 | 98.0 | 55 | 190.0±5.0 |

      - 烧杯

4.3.3.1 圆形烧杯形状见图7, 尺寸符合表8的规定。

.

图7 圆形烧杯形状示意图

表8 圆形烧杯尺寸

| 序 号 | 容 积 mL | D±1.0 mm | d±1.0 mm | H±2.0 mm | 重量（克） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | 95 | 58.0 | 45 | 52 | 166.0±5.0 |
| 0302 | 100 | 64.0 | 54 | 55 | 185.0±5.0 |
| 0303 | 150 | 64.0 | 56 | 65 | 200.0±10.0 |
| 0304 | 250 | 78.0 | 71 | 98 | 350.0±10.0 |
| 0305 | 300 | 80.0 | 77 | 95 | 460.0±10.0 |
| 0306 | 500 | 99.5 | 97 | 100 | 1250.0±10.0 |

4.3.3.2 锥形烧杯形状见图8, 尺寸符合表9的规定。

图8锥形烧杯形状示意图

表9 锥形烧杯尺寸

| 序 号 | 容 积 mL | D±1.0 mm | d±1.0 mm | H±2.0 mm | 重量（克） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0311 | 20 | 32 | 25 | 40 | 35.0±2.0 |
| 0312 | 45 | 40 | 30 | 60 | 57.0±2.0 |
| 0313 | 48 | 90 | 35 | 80 | 65.0±3.0 |

    - 外观质量

银及其合金器皿制品的内外表面应光洁、圆滑、平整，不得有裂纹、凹坑、疪点等缺陷，表面允许有经抛光加工残留的轻微条纹。口及边部应整齐，无毛刺、裂边。

  - 表面粗糙度Ra不大于0.8μm。

4.6  渗漏性

银及其合金坩埚、皿、烧杯等器皿应无渗漏。

4.7 需方若有特殊要求，由供需双方商定。

  - 试验方法

    - 银及其合金化学成分分析按GB/T15072的规定执行。

    - 尺寸的测定按GB/T15077的规定进行。

    - 外观质量采用目视进行检查，若发现异常，用10倍放大镜检查。

    - 表面粗糙度用干涉显微镜检测。

    - 渗漏性的检验：将装满煤油的银及其合金坩埚、皿、烧杯等器皿放在滤纸上，静置15分钟，观察滤纸有无煤油印迹。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。若复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

    - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、批号和规格的产品组成。

    - 检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、几何尺寸、外观、表面粗糙度的检验。

    - 取样

产品取样应符合表10的规定

表10 取样

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 任意 | 每批一个 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸和外形 | 任意 | 抽样30%检查 | 4.3 | 5.2 |
| 外观质量 | 任意 |  | 4.4 | 5.3 |
| 表面粗糙度 | 任意 | 每批两件 | 4.5 | 5.4 |
| 渗漏性 | 整件 | 抽样10%检查 | 4.6 | 5.5 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分如有不合格，则判为不合格。

      - 其他各项检验如有不合格，则逐件检验，合格者重新组批。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

检验合格的产品应附有标志，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号；

d）批号；

e）规格；

f）数量；

g）净重；

h) 生产日期。

    - 包装、运输、贮存

      - 器皿器件逐一用软白纸包装，单件或数件成组装入包装盒或包装箱内。

      - 每件包装盒或包装箱应附有“小心轻放”及“防腐、防潮”字样或标志。

      - 产品在运输过程中应轻装轻卸，勿挤压，防止碰伤、擦伤。

      - 产品应保存在干燥、无腐蚀性气氛的环境中。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）牌号；

d）批号；

e）规格；

f）净重；

g）各项分析检验结果及技术监督部门印记；

h）本标准编号；

i）出厂日期。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）品种；

c）牌号；

d）规格；

e）状态；

f）数量及重量；

g）本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

银及其合金器皿制品

Utensils finished products of Silver and its alloy

（草案稿）

YS/T 408.2—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.99

H 68