ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

金锡合金化学分析方法

第2部分：锡量的测定

氟化物析出EDTA络合滴定法

Method for chemical analysis of gold-tin alloys

Part 2:Determination of tin content

Complexometric titration using fluoride compound releasing EDTA

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前    言

- YS/T XXXX《金锡合金化学分析方法》分为三个部分：

- ——第1部分：金量的测定   火试金重量法；

——第2部分：锡量的测定   氟化物析出EDTA络合滴定法；

- ——第3部分：铁、铜、银、铅、钯量的测定   电感耦合等离子体发射光谱法。

- 本标准为YS/T XXXX《金锡合金化学分析方法》的第2部分。

- 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司。

本标准参加起草单位：广州有色院、北京有色金属与稀土应用研究所理化中心、铜陵有色稀贵金属分公司、紫金矿业集团股份有限公司。

本标准主要起草人： 金娅秋 曾荷峰 甘建壮 邢银娟 付仕梅 王腾 许昆 朱武勋 赵文虎 梁洁 XXX XXX……

金锡合金化学分析方法
第2部分：锡量的测定
氟化物析出EDTA络合滴定法

  - 范围

本标准规定了金锡合金中锡量的测定方法。

本标准适用于金锡合金中锡量的测定。测定范围：15%～95%。

  - 方法提要

试样用盐酸与硝酸的混合酸溶解，用亚硫酸还原金。在酸性介质中，加过量EDTA与锡络合。以六次甲基四胺作缓冲剂，二甲酚橙作指示剂，在pH 5.8用锌标准滴定溶液返滴定。加氟化铵析出与锡络合的EDTA，再用锌标准滴定溶液滴定以测定锡量。

  - 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水。

    - 六次甲基四胺。

    - 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

    - 硝酸（ρ1.42 g/mL）。

    - 亚硫酸（ρ1.03 g/mL）。

    - 盐酸（1+1）。

    - 盐酸（1+4）。

    - 盐酸（2+98）。

    - 混合酸：4单位体积的盐酸（3.2）与1单位体积的硝酸（3.3）相混合。用时现配。

    - 乙二胺四乙酸二钠[Na2EDTA·2H2O(简写作EDTA)]溶液（0.026 mol/L）。

    - 氟化铵溶液（100 g/L）。

    - 硝酸锌标准滴定溶液[c（Zn2+）=0.008 mol/L]

      - 配制

- 称取4.760 g硝酸锌，于250 mL烧杯中，加100mL水溶解，转入2000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

      - 标定：标定与试料的滴定平行进行。

移取10.00 mL锡标准溶液三份分别置于250 mL烧杯中，加入10 mLEDTA溶液（3.9），摇匀，边摇动边加水至100 mL，盖上表面皿，置于电炉上加热至微沸，加入3 mL亚硫酸（3.4），微沸约20 min，取下，冷却后，用水冲洗表面皿及烧杯壁，再缓慢加水至100 mL。用六次甲基四胺（3.1）调pH 5.8，加入4滴二甲酚橙溶液（3.13），用锌标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为红色为终点，不记数。

向溶液中加入20 mL氟化铵溶液（3.10），盖上表面皿，在电炉上加热至40℃～60℃，取下放置15 min，用水冲洗表面皿及烧杯壁，用盐酸（3.5）调至pH 5.8，用硝酸锌标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为红色为终点。

平行标定三份，所消耗的硝酸锌标准滴定溶液体积的极差值不应超过0.05 mL，取其平均值。

按式（1）计算硝酸锌标准滴定溶液的实际浓度：

c=c0⋅V1×10−3118.69×V2                         ………………（1）

式中：

c——硝酸锌标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

c0——锡标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——移取锡标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——标定时，滴定锡标准溶液所消耗硝酸锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

118.69——锡的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

    - 锡标准溶液：称取1.00 g金属锡(质量分数不小于99.99%)，精确至0.0001 g，置于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（3.2），盖上表面皿，低温加热至完全溶解。冷却后，用盐酸（3.6）冲洗表面皿及烧杯壁，移入已盛有约500mL盐酸（3.6）的1000 mL容量瓶中并用盐酸（3.6）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锡。

    - 二甲酚橙溶液（2 g/L）。

  - 试样

样品用丙酮去除油污，加工成碎屑，混匀。

  - 分析步骤

    - 试料

按表1称取试样，精确至0.0001 g。

- 试料量

| Sn的质量分数/% | 试样量/g |
| --- | --- |
| 15.00～25.00 | 0.25 |
| ＞25.00～75.00 | 0.15 |
| ＞75.00～95.00 | 0.11 |

    - 测定次数

平行称取两份试样，独立地进行测定，取其平均值。

    - 空白试验

随同试料做空白试验。

    - 测定

      - 溶解

- 试料置于250 mL烧杯中，加入10 mL混合酸（3.8），盖上表面皿，低温加热至完全溶解。取下，冷却。用盐酸（3.7）冲洗表面皿及烧杯壁，转入50 mL容量瓶中（试样中锡含量15%～45.00%）或转入100 mL容量瓶中（试样中锡含量＞45%～95%），用盐酸（3.7）稀释至刻度，混匀。

- 移取10.00 mL的试液置于250 mL烧杯中，加入10 mLEDTA溶液（3.9），混匀。边摇动边加水至100 mL，盖上表面皿，置于电热板上加热至微沸，加入3 mL亚硫酸（3.4），保持微沸20 min，取下，冷却至室温。

      - 滴定

- 上述溶液，用水冲洗表面皿及烧杯壁，再缓慢加水至100 mL。用六次甲基四胺（3.1）调pH 5.8，加入4滴二甲酚橙溶液（3.13），用锌标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为红色为终点，不记数。

向溶液中加入20 mL氟化铵溶液（3.10），盖上表面皿，在电炉上加热至40℃～60℃，取下放置15 min，用水冲洗表面皿及烧杯壁，用盐酸（3.5）调至pH 5.8，用硝酸锌标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为红色为终点。

  - 分析结果的表述

按式（2）计算锡的质量分数wSn，数值以%表示：

wSn=c⋅V3⋅V4×118.69m0⋅V5×100………………（2）

式中：

c——硝酸锌标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

V3——滴定试液时所消耗的硝酸锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V5——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

118.69——锡的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

所得结果应表示至小数点后第二位。

  - 精密度

- 7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况应不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| 锡的质量分数/% | 19.89 | 49.90 | 89.93 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/％ | 0.14 | 0.20 | 0.32 |

- 7.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3 允许差

| 锡的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 15.00～20.00 | 0.15 |
| ＞20.00～50.00 | 0.25 |
| ＞50.00～95.00 | 0.40 |

- 8 试验报告

——试样；

——使用的标准；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。