金锡合金化学分析方法 第3部分：铁、铜、银、铅、钯、镉、锌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

编制说明

（预审稿） （2015年3月）

金锡合金化学分析方法

第3部分：铁、铜、银、铅、钯、镉、锌量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 工作简况

金锡合金焊料以其独有的高熔点性、高可靠性，作为无铅焊料产品，在电子封装和电子工业中具有广泛的关注和应用[1]。金锡合金的纯度影响着其作为焊料的结构稳定性、浸润性、热传导性等[2]，直接影响和制约着产品的使用性能和加工工业，但GJB 6468-2008[3]中只规定了其杂质总量不大于0.15%，却未规定具体的测定方法以及各元素的测定范围。因此2014年，贵研检测科技（云南）有限公司提交了有色行业标准项目建议书（ICP-AES法测定金锡合金中铁、铜、银、铅、钯、镉、锌的含量）。

本标准制定任务由中国有色金属标准化技术委员会于[2014]34号文件下达，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，由贵研铂业股份有限公司检测中心何姣、李光俐、方海燕、孙祺等参与制定。标准起草单位为贵研铂业股份有限公司，贵研检测科技（云南）有限公司。计划于2015年4月完成。

本标准委托以下单位进行验证。

第一验证单位：1、广州有色金属研究院分析测试中心。

第二验证单位：1、北京有色金属与稀土应用研究所。

2、江西汉氏铂业有限公司。

3、福建紫金矿冶测试技术有限公司。

4、安徽铜陵有色稀贵金属分公司。

本标准首次发布。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

金基合金中铁、铜、银、铅、钯、镉、锌的测定方法较多，传统方法大多使用的是络合滴定法[4]或者原子吸收方法[5] 。但这些方法操作复杂，且为单元素测定，从处理样品到上机测定，计算结果，时间太长，检测效率太低。ICP-AES 能同时测定多种元素，且具有分析速度快、灵敏度高、线性范围宽、检出限低、基体效应小等特点，几年以前已有研究者用电感耦合等离子体发射光谱法直接一次测定金基物料中的杂质元素[6] ，但未研究基体中锡的影响。同期，本标准起草研究者也发表了ICP-AES法直接测定金锡合金中杂志的文章[7]，但未申报形成正式的国家行业标准。本文深入研究了金锡合金中不同牌号相应的基体元素对测定元素的影响，对AuSn20和AuSn90两个牌号的样品进行了试样加标回收及精密度实验。建立了一个准确、快速、简便的测定方法，完全适用于金锡合金中的杂质测定，。

3  与国内外同类标准的对比

目前未见ICP-AES法测定金锡合金中铁、铜、银、铅、钯、镉、锌含量的标准发布。

4  标准性质建议

建议本标准为推荐性标准。

5  参考文献

[1] 范琳霞, 荆洪刚, 徐连勇. Au80Sn20无铅钎料的可靠性研究性研究[J]. 电焊机,2008, 38(11): 14.

[2] 周涛, 汤姆 ·鲍勃等. 金锡焊料及其在电子器件封装领域中的应用[J]. 电子与封装,2005, 28(8): 5-8.

[3] GJB 6468-2008.金锡合金钎料规范. [S]

[4]GB/T 15072.8-2008 贵金属合金化学分析方法 金、钯、银合金中铜量的测定 硫脲析出EDTA络合返滴定法. [S]

[5] 陈克菲. 火焰原子吸收法测定电子焊料中的微量元素[J]. 福建分析测试,2010, 19(1): 85-87.

[6] 陶维东. 电感耦合等离子体发射光谱法测定不同基体中的多种元素的新方法研究[D].兰州大学化学化工学院 2010 : 41-51

[7] 何姣，李光俐，贺胜男等. ICP-AES发同时测定金锡合金中13个杂质元素[J]. 贵金属,2011, 32(3):55-59