前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：有研亿金新材料有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

集成电路用磷铜阳极

范围

本标准规定了集成电路用磷铜阳极的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于用集成电路用的各类磷铜阳极材料。

规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3177   产品几何技术规范(GPS)光滑工件尺寸的检验

GB/T 5121   铜及铜合金化学分析方法

GB/T 14265  金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GB/T 16857  产品几何技术规范(GPS) 坐标测量机的验收检测和复检检测

YS/T 347	铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T 922    高纯铜化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

磷铜阳极 phosphorized copper anode

阳极是电镀制程中供应镀层金属的来源。在电解池中该阳极材料与正极相连，在阳极上发生氧化反应的是溶液中的阴离子，与阴极（cathode）相对应。磷铜阳极特指在集成电路中采用电化学电镀（Electro-Chemical Plating）工艺制备高纯铜金属镀层的阳极。

磷铜阳极坯料 phosphorized copper anode blank

用作集成电路用磷铜阳极外形成品加工前的材料。

要求

产品分类

集成电路用磷铜阳极按形状分为圆形、矩形和异形（如三角形、环形等）。

集成电路用磷铜阳极按结构分为单体和组合。

注：需方有特殊要求时，由供需双方商定。

牌号表示方法和标记示例

示例：纯度为99.995%的集成电路用磷铜阳极，表示为CuP-99.995。

化学成分

P和金属杂质含量：

集成电路用磷铜阳极P和金属杂质含量应符合表1的规定。

表1  集成电路用磷铜阳极P和金属杂质含量

| 牌号 | CuP-99.95 | CuP-99.99 | CuP-99.995 | CuP-99.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P质量分数（1×10-4）/% | 400-650 | 400-650 | 400-650 | 400-650 |
| 金属杂质元素含量（质量分数）（1×10-4）/%≤ | Al | — | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | As | 30 | 2 | 1 | 0.5 |
|  | Ca | — | 2 | 0.05 | 0.05 |
|  | Cr | — | — | 0.1 | 0.05 |
|  | Fe | 30 | 5 | 2 | 1 |
|  | K | — | 1 | 0.05 | 0.05 |
|  | Li | — | 1 | 0.05 | 0.05 |
|  | Mg | — | 1 | 0.05 | 0.05 |
|  | Mn | — | 1 | 0.1 | 0.05 |
|  | Ni | 20 | 5 | 1.5 | 0.5 |
|  | Pb | 10 | 2 | 0.5 | 0.1 |
|  | Sn | 10 | 5 | 1 | 0.5 |
|  | Ti | — | 2 | 0.1 | 0.1 |
|  | V | — | 2 | 1 | 0.5 |
|  | Zn | 10 | 2 | 1 | 0.5 |
| 金属杂质总含量（质量分数）（1×10-4）/%≤ | 500 | 100 | 50 | 10 |
| 注1:需方对合金元素和杂质元素有特殊要求的，由供需双方协商。 注2：集成电路用磷铜阳极纯度为100%减去表中金属杂质实测总和的余量（不含S）。 注3：“—”表示不作要求。 |

非金属杂质S含量：

集成电路用磷铜阳极非金属杂质含量S应符合表2的规定。

表2  集成电路用磷铜阳极非金属杂质S含量

| 牌号 | CuP-99.95 | CuP-99.99 | CuP-99.995 | CuP-99.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非金属杂质元素S含量（质量分数）（1×10-4）/%≤ | 30 | 20 | 10 | 5 |

几何尺寸

集成电路用磷铜阳极尺寸及形状一般由需方提供尺寸，由供需双方协商。

晶粒尺寸

集成电路用磷铜阳极平均晶粒尺寸在150～450μm之间。

注：需方有特殊要求时，由供需双方协定。

外观质量

集成电路用磷铜阳极表面应清洁、光滑，无指痕、油污、锈蚀、颗粒附着物和其他沾污。

试验方法

化学成分的分析方法

磷的分析按照GB/T 5121标准执行。

金属杂质元素总含量要求在100×10-4/%以上的分析按照GB/T5121标准执行，金属杂质元素总含量要求在100×10-4/%及以下的分析按照和YS/T 922标准执行。

非金属杂质元素S的分析按照GB/T 14265的规定执行。

尺寸检验方法

集成电路用磷铜阳极外形尺寸的测量按照GB/T 3177或GB/T 16857的规定进行。

晶粒尺寸检验

按照YS/T 347的规定进行观察、评定和确认。

外观质量

用目视检查，如发现异常现象，在10倍放大镜条件下进行目视检查。

包装质量

用目视检查。

检验规则

检验和验收

产品应由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

组批

产品应成批提交验收。每批应由同一炉号、同一牌号和规格的产品组成。

检验项目及取样规定

产品应进行化学成分、几何尺寸、晶粒尺寸、外观质量、包装质量检验。检验项目、取样位置及数量见表2。

表2 检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 铸锭冒口下 | 1个样品/锭 | 4.3 | 5.1 |
| 几何尺寸 | 整体 | 逐件 | 4.4 | 5.2 |
| 晶粒尺寸 | 见6.3.2 | 2个样品/1个坯料/批 | 4.5 | 5.3 |
| 外观质量 | 任意 | 逐件 | 4.6 | 5.4 |
| 包装质量 | 任意 | 逐件 | 7.2 | 5.5 |

取样:晶粒尺寸的检测在集成电路用磷铜阳极坯料成品尺寸加工前进行。取样示意图如图1所示。

图1 阳极坯料分析取样示意图

检验结果的判定

化学成份检测不合格时，则判该批生产的产品不合格。

尺寸检测有一项不合格时，判该件不合格。

晶粒尺寸抽检不合格时，判该件不合格；剩余产品取双倍试样进行重复试验，重复试验若有一项不合格时，则判整批产品不合格。

外观质量不合格时，判该件产品不合格。

包装质量不合格时，判该件产品不合格，可进行再次包装，合格后重新组批交货。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

标志

每块检验合格的集成电路用磷铜阳极上应进行如下标记：

  - 供应商名称；

  - 产品名称和牌号；

  - 产品类型、规格；

  - 批号。

产品外包装上应贴标签，内容包括：

  - 供应商名称；

  - 产品名称和牌号；

  - 批号；

  - 生产日期。

包装

产品包装应在100级洁净间内进行，每块集成电路用磷铜阳极独立真空包装。

外包装采用纸盒或中空盒包装。包装盒内应有软质填充。将质量证明书用塑封袋装好后放于包装盒内。

产品应保存于清洁的环境中。

运输和贮存

运输和贮运过程中，应注意防震、防潮、防压、放二次污染。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格；

- 数量；

- 净重；

- 批号；

- 检测报告和技术监督部门检印；

- 生产日期（或包装日期）；

- 本标准编号。

合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 规格；

d） 数量；

e） 本标准编号；

f） 其他。

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

集成电路用磷铜阳极

Phosphorized copper anode used in integrated circuit

（讨论稿）

GB/T ××××—××××

中华人民共和国国家标准

产品纯度

产品名称

样品1

样品2

样品2

样品1