ICS 77.120.10

H 61

重 熔 用 铝 锭

Unalloyed aluminium ingots for remelting

（征求意见稿）

中华人民共和国国家标准

GB/T 1196—201×

代替GB/T 1196-2008

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对GB/T 1196-2008《重熔用铝锭》的修订。与GB/T 1196-2008相比，主要技术变化如下：

——删除Al99.90牌号，增加了Al99.80和Al99.65牌号；

——牌号Al99.65的化学成分中增加了Ni元素的要求；

——增加了铝水的有关要求；

——增加25kg±2kg的锭重规格；

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：中铝贵州分公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 1196-1975、GB/T 1196-1983、GB/T 1196-1988、GB/T 1196-1993、GB/T 1196-2002、GB/T 1196-2008。

重 熔 用 铝 锭

  - 范围

本标准规定了重熔用铝锭及外销铝液的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于氧化铝-冰晶石熔盐电解法生产的重熔用铝锭及外销铝水（以下简称铝锭或铝水）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7999               铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170               数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20975（所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

GB/T 25820               包装用钢带

  - 要求

    - 产品分类

铝锭按化学成分分为9个牌号：Al99.85、Al99.80、Al99.70、Al99.65、Al99.60、Al99.50、Al99.00、Al99.7E、Al99.6E。当以铝水形式供货时，铝水的牌号按照以上牌号进行。

    - 化学成分

铝锭的化学成分应符合表1的规定。当以铝水形式供货时，铝水的化学成分参照表1进行。

表1

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al 不小于 | 杂质，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Si | Fe | Cu | Ga | Mg | Zna |  | 其他 每种 | 总和 |
| Al99.85b | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  | 0.015 | 0.15 |
| Al99.80b | 99.80 | 0.09 | 0.14 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  | 0.015 | 0.20 |
| Al99.70b | 99.70 | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  | 0.03 | 0.30 |
| Al99.65b,e | 99.60 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Ni:0.003 | 0.03 | 0.40 |
| Al99.60b | 99.60 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0.40 |
| Al99.50b | 99.50 | 0.22 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |  | 0.03 | 0.50 |
| Al99.00b | 99.00 | 0.42 | 0.50 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 1.00 |
| Al99.7Eb,c | 99.70 | 0.07 | 0.20 | 0.01 | - | 0.02 | 0.04 |  | 0.03 | 0.30 |
| Al99.6Eb,d | 99.60 | 0.10 | 0.30 | 0.01 | - | 0.02 | 0.04 |  | 0.03 | 0.40 |
| 注1：铝含量为100%与含量等于或大于0.010%的所有杂质总和的差值。 注2：对于表中未规定的其他杂质元素含量，如需方有特殊要求时，可由供需双方另行协商。 注3：分析数值的判定采用修约比较，修约规则按GB/T 8170的规定进行。修约数位与表中所列极限值数位一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a 铝锭中杂质Zn含量不小于0.010%时，供方应将其作为常规分析元素，并纳入杂质总和；铝锭中杂质Zn含量小于0.010%时，供方可不作常规分析，但应每季度分析一次，监控其含量。 b Cd、Hg、Pb、As元素，供方可不作常规分析，但应监控其含量，要求w(Cd+Hg+Pb)≤0.0095%；w(As)≤0.009%。 c w(B)≤0.04%；w (Cr)≤0.004%；w (Mn+ Ti+ Cr+ V)≤0.020%。 d w (B)≤0.04%；w (Cr)≤0.005%；w (Mn+ Ti+ Cr+ V)≤0.030%。 e Ni元素含量根据客户需求约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 外观质量

3.3.1 铝锭应呈银白色。

3.3.2 铝锭表面应整洁，无较严重的飞边和气孔，允许有轻微的夹渣。

    - 锭重和锭型

3.4.1 每块铝锭重量为15kg±2kg、20kg±2kg、25kg±2kg，或由供需双方协商确定。

3.4.2 铝锭锭型不做统一的规定，但要求铝锭锭型应适合于包装、运输和贮存的需要。

  - 其他要求

需方对铝锭的晶粒度等有特殊要求时，由供需双方协商，并在订货合同中注明。

  - 试验方法

4.1 铝锭、铝水的化学成分分析按GB/T 20975或GB/T 7999的规定进行，仲裁分析按GB/T 20975的规定进行或由供需双方协商。

4.2 铝锭的外观用肉眼检查。

4.3 铝锭和铝水计重采用过磅计量。

- 检验规则

  - 检查和验收

5.1.1 铝锭或铝水应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起两个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

5.1.3 铝锭和铝水应按批计量。

  - 组批

铝锭和铝水应成批提交检验，每批应由同一批号的产品组成，重量不少于400kg。

  - 检验项目

每批铝锭和铝水应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4  铝锭化学成分仲裁取样和制样

5.4.1 从该批铝锭任一捆上、中、下部各取一块铝锭。当铝锭散开，分不清上、中、下时，则随机取样不少于三块。

5.4.2 采用钻孔法取样。用直径15mm～20mm的钻头取样，用乙醇作润滑剂。

5.4.3 在铝锭的大面，沿其对角线钻孔三处，一处在中心,另两处各距角顶约100mm，各钻孔钻进的深度不小于原厚度的三分之二。在钻取试样前，必须先清除表面氧化层，其厚度不少于0.5mm。

5.4.4 钻取的铝屑应混匀，以磁铁处理后用四分法缩分，重量不少于100g，作为分析化学成分的试样。

5.4.5 重量在25kg以上的大块锭的仲裁取样和制样由供需双方协商确定。

5.5  铝水化学成分仲裁取样和制样

5.5.1 补充内容

5.5.2

5.5.3

5.6  仲裁结果处理

5.6.1 化学成分仲裁分析结果与原牌号规定不符时，按仲裁分析结果重新判定牌号。

5.6.2 外观质量不合格时，按块处理。

5.6.3 批重按实际重量计算。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 6.1   标志

6.1.1 每块铝锭上应浇铸或打印生产厂标志、批号。

6.1.2 每捆铝锭都应有一个颜色鲜明、防水、不易脱落的标志，且不少于两处，标明执行标准、批号、捆号、净重、块数、牌号。推荐使用标明产品名称、执行标准、批号、捆号、净重、块数、牌号、生产日期、生产企业名称、厂址的标签。

6.2  包装

6.2.1  20kg±2kg及25kg±2kg铝锭应打捆包装，25kg及以上大块锭的包装由供需双方协商确定。

6.2.2  铝锭打捆可采用钢带、高强度塑料包装带或其他材料，但应保证铝锭不散捆。

6.2.3  打捆用钢带应具有防锈性能，且抗拉强度不小于590MPa，伸长率不小于5%。推荐使用经过防锈处理的钢带，尺寸应符合表2的要求，其他要求应符合YB/T 025的有关规定。客户如有特殊要求可在合同中约定。

| 表2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 钢带名称 | 厚度/mm | 宽度/mm |
| 15kg±2kg铝锭打捆钢带 | 0.70～0.90 | ≥19 |
| 20kg±2kg铝锭打捆钢带 | 0.90 | 32 |
| 25kg±2kg铝锭打捆钢带 | 0.90 | 32 |

6.3  运输和贮存

运输、贮存铝锭的场所应清洁。

6.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书,其上注明:

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称和牌号；

c)  注册商标；

d)  批号；

e)  净重和件数；

f)  分析检验结果和供方技术（质量）监督部门印记；

g)  本标准编号；

h)  出厂日期。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内容应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  重量；

d)  本标准编号；

e)  其他应在合同中规定的内容。