ICS ××. ××. ××

H ××

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：有研亿金新材料有限公司。

本标准主要起草人：

高纯钴铸锭

- 范围

本标准规定了高纯钴铸锭的产品要求、制造条件、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于制造半导体钴靶材所需的高纯钴铸锭。其他行业所需的高纯钴铸锭也可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 26018    高纯钴

GB/T 14265    金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

YS/T 837     溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

- 要求

3.1 产品分类

高纯钴铸锭按化学成分分为两个牌号： 5N和4N5。

3.2 化学成分要求

3.2.1 高纯钴铸锭的杂质成分要求应符合表1规定

高纯钴铸锭的杂质成分

| 牌号 | Co（质量分数）/% | 杂质含量（×10-4）/%，≤ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Al | B | Ca | Cl | Cr | Cu | Fe |
| 5N | 99.999 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4N5 | 99.995 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | 1.0 | 2.0 | 15.0 |
| 牌号 | Co（质量分数）/% | 杂质含量（×10-4）/%，≤ |
|  |  | K | Li | Mg | Mn | Mo | Na | Ni | Si |
| 5N | 99.999 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 6.0 | 1.0 |
| 4N5 | 99.995 | 0.2 | — | 2.0 | 1.0 | — | 0.2 | 8.0 | 5.0 |
| 牌号 | Co（质量分数）/% | 杂质含量（×10-4）/%，≤ | 杂质总含量（×10-4）/%，≤ |
|  |  | Sn | Ti | V | Zn | Th | U |  |
| 5N | 99.999 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 10 |
| 4N5 | 99.995 | — | 2.0 | 1.0 | — | 0.01 | 0.01 | 50 |
| 注1：高纯钴铸锭的钴含量为100%减去表中所列杂质实测总和的余量（不含C、H、N、O、S）。 注2：客户对某种特定杂质元素含量有特殊要求的，由供需双方协商确认。 注3：“—”表示不做要求。 |

3.2.2 高纯钴锭中碳、氢、氮、氧、硫杂质元素含量见表2。

高纯钴铸锭中碳、氢、氮、氧、硫元素杂质元素含量

| 牌号 | Co（质量分数）/% | 气体杂质元素含量（×10-4）/%，≤ |
| --- | --- | --- |
|  |  | C | H | N | O | S |
| 5N | 99.999 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 100.0 | 10.0 |
| 4N5 | 99.995 | 50.0 | 10.0 | 20.0 | 150.0 | 20.0 |

3.3 几何尺寸及允许偏差

高纯钴铸锭形状一般为圆柱型，直径（D）大于100mm，长度大于200mm。 其外形尺寸及允许偏差，可根据需方要求提供或由供需双方协商。

图1 高纯钴铸锭示意图

3.4 外观质量

高纯钴铸锭表面应洁净，无裂纹、无毛刺、无夹杂、无孔洞和其他沾污。

3.5 内部缺陷

高纯钴铸锭内部应连续一致，内部应无气孔、疏松、缩孔和夹杂等缺陷，由供方生产工艺保证。

- 试验方法

  - 化学成分分析方法

4.1.1  高纯钴铸锭中杂质元素的分析方法按GB/T 26018高纯钴附录的痕量杂质元素的测定－辉光放电质谱法的规定执行。

4.1.2  高纯钴铸锭中碳、氮、氧杂质元素的分析按照GB/T 14265 的规定执行。

  - 外观质量

外观质量用目视检测，如发现异常现象，在10倍放大镜下目视检查。

  - 内部缺陷检查

高纯钴铸锭内部缺陷检查按YS/T 837的规定进行。

- 检验规则

  - 检验和验收

5.1.1产品应由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符，应在收到产品之日起30日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一投料批、同种牌号和同一规格的产品组成，并按锭号排序。

  - 检验项目和取样规定

检验项目、取样位置及数量应符合表3规定。

表3 检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 铸锭上部和底部 | 2个样品/铸锭 | 3.2 | 4.1 |
| 外观质量 | 成品 | 逐件 | 3.4 | 4.2 |
| 内部质量 | 成品 | 逐件 | 3.5 | 4.3 |

  - 检验结果判定

化学成分、几何尺寸、内部缺陷和外观质量不合格时，判该铸锭不合格。

- 标志、包装、运输、贮运和质量证明书

  - 标志

每个产品上应贴标签，内容包括：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格尺寸；

- 净重；

- 批次；

- 生产日期；

- 企业名称；

- 生产厂家地址及电话。

  - 包装

    - 高纯钴铸锭独立包装，采用塑料薄膜包覆表面。

    - 外包装采用木箱包装。包装箱内应有防碰撞措施。将质量证明书用塑料袋装好后放于包装箱内。需方有特殊要求时，由供需双方商定。

    - 包装产品应保存于清洁的环境中。

  - 运输和贮存

    - 运输和贮存过程中，应防止碰伤、擦伤、雨淋，防止表面接触化学试剂，应保证包装完整。

    - 铸锭应保存于清洁、干燥的环境中。

  - 质量证明书

每批产品应有质量证明书，其上注明：

- 客户名称；

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格尺寸；

- 净重；

- 批次；

- 检测报告和技术监督部门印记；

- 生产日期。

- 合同（或订货单）内容

订购本标准所列高纯钴铸锭的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格尺寸；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

高 纯 钴 铸 锭

High purity cobalt ingot

（讨论稿）

2015.5.19

YS/T ×××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

钴铸锭