ICS ××. ××. ××

H ××

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ×××—××××

钒 蒸 发 料

Evaporated vanadium material

（送审稿）

2015.5.25

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：有研亿金新材料有限公司。

本标准参加起草单位：北京有色金属研究总院。

本标准主要起草人：张涛、吕超、万小勇、陈明、张殿凯

钒蒸发料

  - 范围

本标准规定了钒蒸发料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本标准适用于半导体行业用的各类钒蒸发料。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15077        贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

  - 要求

    - 产品分类

3.1.1 钒蒸发料产品按照纯度分为 IC-V 99.9、IC –V 99.95 两种。

3.1.2 钒蒸发料产品主要分为片状和柱状，如图1所示。

L

D

2) 柱状

C

A

B

- 片状

图1 钒蒸发料示意图

    - 牌号表示方法和标记示例

3.2.1 片状蒸发料标记

IC-V 99.95，□×□×□mm

宽

长

厚

示例：厚为2mm、长为10mm、宽为10mm、纯度为99.95%的片状钒蒸发料产品，标记为：IC-V 99.95，2×10×10mm。

3.2.2 柱状蒸发料标记

IC-V 99.95，Ф□×□mm

长度

直径

示例：直径为6mm、长为6mm、纯度为99.95%的柱状钒蒸发料产品，标记为：IC-V 99.95，Ф6×6mm。

    - 化学成分

钒蒸发料的化学成分要求见表1。

表1

| 牌号 | V（质量分数）/% | 杂质含量（×10-4）/%，≤ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | B | Cr | Fe | Mo | Nb | Ni |
| IC-V 99.9 | 99.9 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 |
| IC-V 99.95 | 99.95 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
| 牌号 | V（质量分数）/% | 杂质含量（×10-4）/%，≤ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Si | Sn | Ta | Ti | W | Zr |  |
| IC-V 99.9 | 99.9 | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |  |
| IC-V 99.95 | 99.95 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |  |
| 注1：钒蒸发料的纯度，按照减量法计算，即为100%减去表中规定的杂质实测总和而得。 注2：需方对某种特定杂质元素含量有要求的，由供需双方协商执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 几何尺寸及允许偏差

钒蒸发料的规格及允许偏差如表2所示。

表2

| 项目 | 片状 |  |  | 柱状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | L |
| 尺寸/mm | 10 | 10 | 2 | 3 | 6 |
|  | 15 | 15 | 2 | 6 | 6 |
| 允许偏差/mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.5 |
| 注：经双方协商，可提供其他规格及允许偏差的钒蒸发料。 |  |  |  |  |  |

    - 外观质量

      - 钒蒸发料产品表面应光亮平整、洁净，边、角完整，无飞边、毛刺、夹杂和裂纹等缺陷。

      - 钒蒸发料产品表面应清洁、无油污和锈蚀；应无颗粒附加物和其他沾污。

      - 钒蒸发料产品端面或表面允许有轻微的冲、剪、裁等痕迹。

  - 试验方法

    - 钒蒸发料产品化学成分的分析按附录A的规定执行。

    - 钒蒸发料产品几何尺寸及公差的测量按GB/T 15077标准的方法1直接测量法执行。

    - 外观质量用目视检查，如发现异常现象，用10倍放大镜鉴别。

  - 检验规则

    - 检验和验收

      - 钒蒸发料由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方场所共同进行。

    - 组批

钒蒸发料应成批提交检验。每批应由同一投料批、同一规格的产品组成。

    - 检验项目及取样

检验项目、取样位置及数量应符合表3的规定。

表3

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 熔炼留样 | 每批在每个铸锭的任意部位或半成品时任取一个试样 | 3.3 | 4.1 |
| 几何尺寸 | 成品随机取样 | 片状或柱状产品按数量的1%进行取样，但不得小于3个； | 3.4 | 4.2 |
| 外观质量 | － | 抽取10% | 3.5 | 4.3 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分不合格时，重新取双倍样进行重复试验，若检验合格，判定该批成分合格，若仍有不合格，则判该批不合格。

      - 几何尺寸不合格时，判该批产品不合格。

      - 外观质量不合格时，判该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

在已检验合格的每瓶或每袋产品应附标签，注明：

  - 产品名称；

  - 牌号；

  - 规格；

  - 净重；

  - 批号；

  - 生产日期；

  - 供方名称；

  - 生产厂家地址电话。

    - 包装、运输和贮存

      - 钒蒸发料内包装可采用塑料瓶包装和真空封装两种，塑料瓶包装的瓶口铝封膜要封口完整，无开裂、无贯通。真空袋封口要平整无贯通，真空袋体无漏洞和泄漏。

      - 产品外包装采用纸箱或木箱包装。经供需双方协商还可采用其他方式包装。

      - 产品运输过程中应防止碰伤、擦伤，不得损坏和沾污产品，并保证运输过程中产品及包装完整。

      - 产品应保存于清洁、干燥的环境中。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 客户名称；

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格；

- 数量；

- 净重；

- 批号；

- 检测报告和技术监督部门印记；

- 生产日期；

- 执行标准号。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 规格；

d） 供货状态；

e） 数量；

f） 执行标准号；

g)  其他。

附 录A

(规范性附录)

电感耦合等离子体发射光谱法测定钒中微量杂质的含量

A.1 范围

本方法规定了钒中微量杂质元素含量的测定方法。

本方法适用于钒中微量杂质元素Al、B、Cr、Fe、Mo、Nb、Ni、Si、Sn、Ta、Ti、W、Zr含量的测定，测定范围见表A.1。

表A.1  测定范围

| 元素 | 测定范围（w）/% |
| --- | --- |
| 铝 | 0.0010~0.10 |
| 硼 | 0.0010~0.10 |
| 铬 | 0.0010~0.10 |
| 铁 | 0.0005~0.10 |
| 钼 | 0.0010~0.10 |
| 铌 | 0.0010~0.10 |
| 镍 | 0.0010~0.10 |
| 硅 | 0.0020~0.10 |
| 锡 | 0.0010~0.10 |
| 钽 | 0.0010~0.10 |
| 钛 | 0.0005~0.10 |
| 钨 | 0.0010~0.10 |
| 锆 | 0.0010~0.10 |

A.2 方法提要

试料以氢氟酸和硝酸溶解，用电感耦合等离子体发射光谱仪进行测定，按工作曲线法计算各元素的浓度，以质量分数表示测定结果。

A.3 试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和超纯水或与其纯度相当的水。

A.3.1硝酸 (ρ 1.42g/mL，优级纯)。

A.3.2氢氟酸(ρ1.16g/mL，优级纯)

A.3.3铝、硼、铬、铁、镍、锡、钛（以上为硝酸介质），钼、铌、钽、钨、锆（以上为硝酸-氢氟酸介质），硅（氢氧化钠介质）单元素标准储存溶液（国家标准样品/国家标准物质），质量浓度为1000μg/ml 。

A.3.4混合标准溶液A：分别移取1mL铝、硼、铬、铁、镍、锡、钛单元素标准储存溶液于100mL容量瓶中，补加5mL硝酸（A.3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铝、硼、铬、铁、镍、锡、钛各10μg。

A.3.5混合标准溶液B：分别移取1mL钼、铌、钽、钨、锆单元素标准储存溶液于100mL塑料容量瓶中，补加1mL氢氟酸（A.3.2），5mL硝酸（A.3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含钼、铌、钽、钨、锆各10μg。

A.3.6硅标准溶液：移取1mL硅单元素标准储存溶液于100mL塑料容量瓶中，加入5mL硝酸（A.3.1）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含硅10μg。

A.4 仪器

A.4.1电感耦合等离子体发射光谱仪。

A.4.2推荐采用表A.2所列测量元素的分析谱线

表A.2  待测元素分析谱线

| 元素 | 分析谱线（nm） |
| --- | --- |
| 铝 | 396.153 |
| 硼 | 249.677 |
| 铬 | 284.325 |
| 铁 | 238.204 |
| 钼 | 204.597 |
| 铌 | 316.340 |
| 镍 | 231.604 |
| 硅 | 251.611 |
| 锡 | 235.485 |
| 钽 | 240.063 |
| 钛 | 334.940 |
| 钨 | 239.708 |
| 锆 | 343.823 |

A.5 分析步骤

A.5.1试料

称取试样0.25g，精确至0.0001g。

A.5.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

A.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

A.5.4溶液的制备

A.5.4.1试料溶液的制备

将试料（A.5.1）置于聚四氟烧杯中，以水润湿，加入10mL 硝酸（A.3.1）、2mL氢氟酸（A.3.2），加热至试料溶解完全，取下冷却，移入100mL塑料容量瓶中，稀释至刻度，混匀。

A.5.4.2 标准系列溶液的配制

准确移取0mL、1.00mL、2.50mL、5.00mL、8.00mL、10.00mL混合标准溶液A(A.3.4)于6个100mL容量瓶中，分别加入5mL硝酸（A.3.1），以水稀释至刻度，混匀。此标准溶液中1mL含0μg、0.1μg、0.25μg、0.5μg、0.8μg、1.0μg的铝、硼、铬、铁、镍、锡、钛。

准确移取0mL、1.00mL、2.50mL、5.00mL、8.00mL、10.00mL混合标准溶液A(A.3.5)于6个100mL塑料容量瓶中，分别加入5mL硝酸（A.3.1）、1mL氢氟酸（A.3.2），以水稀释至刻度，混匀。此标准溶液中1mL含0μg、0.1μg、0.25μg、0.5μg、0.8μg、1.0μg的钼、铌、钽、钨、锆。

准确移取0mL、1.00mL、2.50mL、5.00mL、8.00mL、10.00mL硅标准溶液 (A.3.6)于6个100mL容量瓶中，分别加入5mL硝酸（A.3.1），以水稀释至刻度，混匀。此标准溶液中1mL含0μg、0.1μg、0.25μg、0.5μg、0.8μg、1.0μg的硅。

A.5.5 测量

A.5.5.1于电感耦合等离子体发射光谱仪上，仪器运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，用配制好的系列标准溶液（A.5.4.2）进行标准化或绘制标准工作曲线，各元素工作曲线相关系数应在0.999以上，否则需重新进行标准化或重新配制系列标准溶液进行标准化。

A.5.5.2 测量分析试液（A.5.4.1、A5.4.2）及空白试液的光谱强度。根据工作曲线，仪器自动进行数据处理，计算并输出各待测元素的质量浓度。

A.6 分析结果的计算

被测元素(Al、B、Cr、Fe、Mo、Nb、Ni、Si、Sn、Ta、Ti、W、Zr)以质量分数wMe计，以%表示，按式（A.1）计算：

式中：

ρMe—试液中被测各元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0—空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V—试液总体积，单位为毫升（mL）；

m—试料质量，单位为克（g）。

A.7 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表A.3所列允许差。

表A.3  允许差

| wMe/% | 相对允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0001~0.0005 | 100 |
| >0.0005~0.0010 | 60 |
| >0.0010~0.0015 | 40 |
| >0.0015~0.0030 | 30 |
| 0.0030~0.0100 | 20 |
| >0.010~0.100 | 10 |

A.8试验报告：

本试验报告应包括下列内容：

a.      试样；

b.      使用的标准（包括发布或出版年号）；

c.      分析结果及其表示；

d.    与基本分析步骤的差异；

e.      测定中观察的异常现象；

f.    试验日期。