ICS 13.020.40

H 09

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201X

铝电解烟气脱硫脱氟除尘技术规范

Technical specifications for desulphuriztion,defluorination and dedustion in electrolysis aluminum waste gas

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

铝电解烟气脱硫脱氟除尘技术规范

- 范围

本标准规定了铝电解烟气湿法氨法脱硫脱氟除尘技术的要求、检测、判定和处理、过程控制等内容。

本标准适用于铝电解烟气经干法净化工艺脱氟除尘后，采用湿法氨法脱硫及深度脱氟除尘技术。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 535  硫酸铵

GB 536  液体无水氨

GB 2440  尿素

GB 3559  农业用碳酸氢铵

GB/T 4291  冰晶石

GB/T 6009 工业无水硫酸钠

GB/T 14668 氨的测定 钠氏试剂比色法

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 25465-2010  铝工业污染物排放

GB 25465-2014  铝工业污染物排放（修改单）

HG1-88  工业氨水

HG/T 2225  工业硫酸铝

HJ/T 76  固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 2001—2010  火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法

HJ 2033—2013  铝电解废气氟化物和粉尘治理工程技术规范

- 术语和定义

HJ 2001—2010和HJ 2033—2013的术语及下列术语和定义适用于本标准。

- 铝电解废气  electrolysis aluminum waste gas

铝电解槽电解排出的含有气态二氧化硫、氟化物、固态氟化盐、粉尘等污染物的气体。

本规范指已经过氧化铝为吸附剂干法净化后的废气。

[HJ 2033—2013，定义3.1]

- 氨法烟气脱硫及脱氟 ammonia flue gas desufurization and deflurination

以氨基物质作吸收剂，脱除烟气中的二氧化硫和氟化物，对副产物（如硫酸铵、冰晶石、氟盐）分离回收的湿法烟气脱硫脱氟工艺。

- 吸收剂 absorbent

用于吸收氟及二氧化硫等物质的反应剂。烟气氨法脱硫使用的吸收剂有氨（液氨、气氨）、氨水、碳铵及尿素等。

[HJ 2001—2010，定义3.3]

- 要求

  - 总体要求

    - 铝电解废气经脱硫脱氟除尘后排放烟气应满足国家法律法规、相关标准的要求。

    - 脱硫脱氟除尘工程设计对象宜包括系统的工艺、设备、土建、电气、控制、消防、暖通、给排水、环境保护、劳动安全卫生等。

    - 新建铝电解厂应为脱硫脱氟除尘工艺装置预留空地。

    - 脱硫脱氟除尘系统所需水、电、气、汽等公用工程宜利用企业主体工程设施。

    - 脱硫脱氟除尘系统应装设符合HJ/T 76 要求的烟气排放连续监测系统（CEMS）并进行检测。

    - 脱硫脱氟除尘后排放烟气应达到GB 25465排放标准，对国家重点控制区应达到GB 25465-2014的排放标准。

    - 净化后排放烟气逸氨量不大于10 mg/m3。

    - 脱硫脱氟除尘系统氨（回收）利用率不小于97 %。

    - 装置可利用率不小于95 %。

  - 烟气条件的确定

    - 新建铝电解装置建设脱硫脱氟除尘系统时，设计风量应取原废气量的110 %～115 %。

    - 现有铝电解装置建设脱硫脱氟除尘系统时，应根据脱硫脱氟除尘系统入口处实测烟气参数并结合设计参数确定设计工况和校核工况，并考虑生产工艺及原材料的变化趋势。

  - 污染物及污染负荷

脱硫脱氟除尘系统的烟气中主要污染物有二氧化硫、氟化物和粉尘，其中粉尘含量应不影响系统的正常运行。污染物负荷估算参见表1（以400 kA电解槽为例）。

表1 污染物负荷

| 预焙电解槽废气量 | 二氧化硫 | 氟化物 | 粉尘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按HJ 2033-2013计算 | 130 mg/m3～400 mg/m3 | 5 mg/m3～10 mg/m3 | ＜20 mg/m3 |
| 注1：废气中的二氧化硫因所用炭阳极的含硫量不同而有很大的差别，一般每吨铝将产生9 kg～25 kg SO2 注2：电解槽排放废气经氧化铝吸附干法净化工艺脱氟率达到97.5 %。 |  |  |  |

  - 工艺设计

    - 工艺技术选择

      - 铝电解烟气脱硫脱氟除尘选用湿法氨法脱硫脱氟除尘和副产物分离回收利用的工艺。

      - 脱硫脱氟除尘系统工艺应根据当地吸收剂来源、副产物市场、安全环境等条件进行确定。

      - 脱硫脱氟除尘系统应根据企业的规划及实际情况选择与其生产条件相适应的工艺及设备，应选择安全、环保、节能的工艺和设备。

    - 工艺流程

氨法脱硫脱氟除尘工艺系统应包含吸收剂存储供给系统、吸收系统、亚盐氧化系统、副产物处理系统。铝电解的烟气经干法净化后进入吸收塔，湿法氨法脱硫脱氟除尘后烟气经除雾器除去液滴，再由烟囱排放，脱硫脱氟溶液亚盐经氧化、硫酸铵脱氟、副产物分离回收利用。

工艺流程见图1。

图1 铝电解废气氨法脱硫脱氟除尘工艺流程示意图

    - 吸收剂存储供给系统

      - 吸收剂根据来源及相关条件进行安全、经济、环保等综合评价后选择，并采取安全防护措施。

      - 可使用液氨、化工副产氨或氨水等氨基吸收剂进行脱硫，但应对其成分进行分析控制，不应影响产品质量和脱硫系统的正常运行。

      - 固体吸收剂宜设置溶解设备将其制成水溶液使用。

      - 宜使用符合表2要求的吸收剂。

表2 吸收剂质量要求

| 吸收剂 | 液氨 | 氨水 | 碳铵 | 尿素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 | GB 536 | HG1-88 | GB 3559 | GB 2440 |
| 等级 | 合格品氨含量99.6% | 农用品 | 合格品 | 农用合格品 |

- 4.4.4 吸收及亚盐氧化系统

- 4.4.4.1 吸收及氧化装置应能满足技术性能要求，宜选用占地少、流程短、节能低耗的工艺及设备，根据现场实际情况，吸收塔和氧化塔可组合为一个复合塔，亦可分开设置。

- 4.4.4.2吸收塔的塔型内部结构、液气比、喷淋层的设置应保证吸收液与烟气充分接触，满足脱硫率的同时控制氨逃逸；吸收塔压力降应低于1500 Pa。

- 4.4.4.3 吸收塔顶部或出口烟道上应设除雾器。

- 4.4.4.4吸收液循环泵及该系统其他工艺泵宜根据工艺特点设置，应设一台备用。

- 4.4.4.5应保证亚盐溶液氧化空气及溶液良好的气液接触和充足的氧化时间，亚硫酸（氢）铵氧化为硫酸铵的氧化率不低于98.5 %。

- 4.4.4.6 氧化风机的设置应按4.4.4.5的技术要求进行选型，应设一台备用。

    - 副产物处理系统

      - 农用硫酸铵应达到GB 535的要求，且含氟不大于0.2 %。

      - 返回电解铝作为助溶剂使用的氟盐，其质量符合表3的要求。

表3 氟盐质量要求                          单位为%

| 化学成分 |  |  |  |  | 烧失量 | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Al | Na | Al2O3 | 其它 |  |  |
| ≥58 | ≥17 | ≥11 | ＜10.0 | ＜0.2 | ＜3.6 | ＜0.1 |

    - 硫酸铵溶液脱氟

      - 含氟硫酸铵溶液脱氟率宜达到70 %～80 %。

      - 脱氟剂可选用工业硫酸铝和工业硫酸钠，工业硫酸铝应符合HG/T 2225 的要求，工业硫酸钠应符合按GB/T 6009的要求。

      - 含氟硫酸铵溶液脱氟反应釜应可搅拌及加热。

      - 有蒸汽热源时，宜选用硫酸铵溶液塔外蒸发结晶。当无蒸汽热源时，可利用进口烟气余热进行塔内结晶。

- 检测

  - 分析检测

    - 烟气治理系统应设置烟气排放连续监测系统，并应安装可启闭式手动烟气检测取样孔。

    - 应配备对烟气吸收剂、副产物、沉降物等的取样分析检测手段。

    - 烟气检测方法依据HJ/T 76进行。

    - 烟气采样方法依据GB/T 16157的规定进行。

    - 逃逸氨的测定依据GB/T 14668的规定进行。

    - 硫酸铵的分析依据GB 535的规定进行。

    - 氟盐的分析参照GB/T 4291的规定进行。

    - 分析检测取样及分析项目应符合附表4的规定。

表4 取样频次及分析项目

| 类别 | 名称 | 取样频次 | 分析项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 进口烟气 | CEMS或每天1次取样分析 | SO2、F、O2、H2O、尘 |
| 中控 | 出口烟气 | CEMS或每天1次取样分析 | SO2、F、O2、NH3、尘、液滴 |
| 中控 | 吸收液 | 每天1次取样分析 | pH、硫酸铵、亚硫（氢）铵、F、密度 |
| 中控 | 循环液 | 每天1次取样分析 | pH、硫酸铵、亚硫（氢）铵、F、密度 |
| 中控 | 产出液 | 每天1次取样分析 | pH、F及含固量 |
| 产品 | 硫酸铵 | 每批取1个样品进行检测 | 含氮、氟量、水分、游离酸 |

  - 计算

    - 氨（回收）利用率

以副产物硫酸铵为例，氨（回收）利用率按式（1）计算：

…………(1)

式中：

X：计算期生产的硫酸铵产品的量，单位为公斤（kg）

Y：计算期生产的硫酸铵产品中平均硫酸铵含量，单位为百分比（%）

X1：计算期内系统投入吸收剂总量，单位为公斤（kg）

Y1：投入的吸收剂含氨的含量，单位为百分比（%）

Xi1、Xi2：计算期期初、期末时系统中第i项设备中副产物总量，单位为公斤（kg）

Yi1、Yi2：计算期期初、期末时系统中第i项设备中副产物中氨及铵盐折算硫酸铵的含量，单位为百分比（%）

n：装置中存有副产物的设备数

M1：氨的分子量

M2：硫酸铵的分子量

- 判定及处理

  - 当脱硫脱氟除尘系统（脱硫塔）出口排放烟气不达标时，调节吸收剂的pH、密度，调整加氨量。

  - 当硫酸铵产品组成（含N量，氧化率）不合格时，检查氧化铝吸附干法净化装置的出口尘含量，通知干法净化工序解决干法净化除尘装置的出口尘含量，调整亚盐氧化工序的密度及氧化空气量。

  - 当冰晶石氟盐试样不合格时，判该批产品不合格。调整脱氟剂的添加比例。

- 过程控制

  - 主要工艺过程控制

    - 烟气治理过程控制应按照技术方案和工艺流程对自动控制的要求，宜采用可靠实用先进的自动控制技术，保证生产和设备的安全运行。

    - 装置系统的运行管理集中在脱硫控制室进行实时监控，系统控制宜采用分散控制系统（DCS）或可编程逻辑控制器（PLC）或其他先进控制系统，包括数据采集和处理、模拟量控制（MCS）、顺序控制（SCS）及联锁保护、装置用电源系统监控等，对装置中主要参数进行监控。

    - 自动控制方案宜应能根据吸收塔（槽）内吸收剂变化情况，自动调节吸收剂加入量；应设置吸收塔进口、出口的二氧化硫、氟连续在线检测装置，对整个系统进行闭环控制，并依此计算和控制吸收剂的加入量和速度；宜设置吸收液pH值等检测装置以辅助控制吸收剂加入量。

    - 各烟气在线检测装置应附设蒸汽伴热管或电加热管，避免烟气中水分对检测结果干扰；应附设压缩空气吹管，及时去除检测装置积灰；取样管应有防堵塞措施，防止烟气采样失真。

    - 应及时采集装置出、入口烟气粉尘、流量、二氧化硫、氟化氢、氮氧化物、氧含量、pH值等信号，进行分析和记录。

  - 应设置以下主要控制及联锁系统：

- 吸收液pH值调节；

- 吸收液液位调节；

- 各槽罐液位调节；

- 加热器温度调节；

- 除雾器冲洗循环控制。

  - 过程记录可追溯性

    - 记录应包括：

——脱硫脱氟净化工艺参数记录；

——进、出口烟气在线监测记录；

- ——吸收剂分析记录；

- ——亚盐吸收液分析记录；

- ——仪器设备维修或更换记录；

- ——副产物质量分析记录。

- 记录可参考附录A。

    - 记录至少应保存一年。

- （资料性附录）
工艺参数记录表

表A.1脱硫脱氟除尘系统工艺参数记录

| 时间 | 洗涤塔液位 mm | 洗涤塔循环量 m3/h | 氧化塔液位 mm | 氧化空气量 m3/h | 脱氟塔液位 mm | 脱氟塔循环泵 m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.2 脱硫脱氟除尘系统进出口烟气参数记录

| 时间 | 压力 Pa | SO2浓度 mg/m3 | NOx浓度 mg/m3 | O2 % | 烟温 ℃ | 流速 m/s | 工况风量 m3/h | 标况风量 m3/h | 烟尘 mg/m3 | 氟 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.3 溶液分析记录

| 时间 | pH | ρ | 游铵 | H2SO3 | NH4HSO3 | (NH4)2SO3 | (NH4)2SO4 | 氟mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.4 副产物分析记录

| 时间 | F % | Al % | Na % | Al2O3 % | 烧失量 % | 水分 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.5 硫酸铵分析记录

| 时间 | N % | 水分 % | 游离酸 | F % |
| --- | --- | --- | --- | --- |