ICS 77.040

H25

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-XXXX

低位错密度锗单晶片腐蚀坑密度

（EPD）的测量方法

Test method for measuring etch pit density（EPD）in low dislocation density monocrystalline germanium slices

（讨论稿）

（本稿完成时间：2015年5月）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）提出并归口。

本标准起草单位：云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、中科院半导体研究所。

本标准主要起草人：惠峰、普世坤 、  。

低位错密度锗单晶片腐蚀坑密度

（EPD）的测量方法

范围

本标准规定了低位错密度锗单晶片的腐蚀坑密度（EPD）的测量方法。

本标准适用于测试位错密度小于1000个/cm2、直径为100mm的圆形锗单晶片的位错腐蚀坑密度。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5252  锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法

GB/T 8760  砷化镓单晶位错密度的测量方法

术语及定义

GB/T 8760界定的术语和定义适用于本文件。

方法提要

锗单晶片经化学腐蚀法显示位错腐蚀坑后，经显微镜观察，用单位面积的腐蚀坑数目表示位错密度Nd。位错密度Nd按式（1）计算：

…………………………………………..(1)

式中：

Nd——位错密度，单位为个每平方厘米（个/cm2）；

n——穿过视场面积S的腐蚀坑数目，单位为个；

S——视场面积，单位为平方厘米（cm2）。

设备和仪器

显微镜，测量视场应为1mm2或更大。

为精确测量EPD，应用—“标准尺寸”精确测量视场面积。

测量步骤

试样制备

本标准不包括锗单晶片的制备，如晶片切割、抛光以及蚀坑腐蚀等。锗单晶片的制备方法可以参考GB/T 5252进行。

选择测量点

6.2.1  直径100 mm锗单晶片的测量点见图1。对直径100mm锗单晶片，方格边长为13mm，总测量点37个。测量点19在晶片中心。6.2.2  各测量点位于每个方格的中心。

100mm锗单晶片测量点

记录腐蚀坑数目

对各个测量点视场面积内的腐蚀坑（其中心在测量视场内）进行计数。如果腐蚀坑之间间隔太近而难以计数，可提高放大倍数。计数完毕后，记录腐蚀坑数目和显微镜的放大倍数。

测试结果的计算

每个测量点视场内的EPD是所计数的蚀坑总数除以面积:

n

Nd= -

S

式中：

S——视场面积，单位为平方厘米（cm2）；

N——穿过视场面积S的位错密度数目。

注：如果测量视场的边长为1mm，则其面积为1mm x 1mm = 0.01cm2。

精密度

所有位置上EPD的平均值，允许误差不大于10%；

较小面积上EPD的平均值，允许误差不大于15%；

在整个晶片上EPD的平均值，允许误差不大于20%。

试验报告

试验报告应包括以下内容：

试样编号；

本标准编号；

试验结果：报告EPD测试结果可有几种形式：

所有位置上EPD的平均值；

较小面积上的平均值；

在整个晶片上EPD的分布图；

试验者和试验日期等。