ICS 77.150.99

H 66

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—201X

饰品用锗合金

Germanium alloy for jewelry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：云南天浩稀贵金属股份有限公司、

本标准主要起草人：

饰品用锗合金

范围

本标准规定了饰品用锗合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于生产饰品的锗合金。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

要求

化学成分

锗合金的化学成分应符合表1的规定。需方对化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中具体注明。

化学成分

| 化学成分（质量分数），% |
| --- |
| Ge | Fe | Cr | Cu | Ni | Mo | Mn | 其他杂质a |
|  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |
| ≥10.5 | 59.5~60.5 | 12.0~13.0 | 9.0~10.0 | 7.0~8.0 | 1.0~2.0 | 0.5~1.0 | ≤0.1 | ≤0.5 |
| a 其他杂质指表中未列出或未规定数值的元素。 |

力学性能

锗合金的室温拉伸力学性能应符合表2的规定。

力学性能

| 状态 |  |
| --- | --- |
|  | 抗拉强度 Rm，MPa | 断后伸长率 A50mm ，% |
|  | 不小于 |
| F | 120 | 3.0 |

外观质量

饰品用锗合金一般铸成饰品部件，锗合金应呈银灰色。

锗合金表面应整洁，无肉眼可见的飞边、气孔、夹渣等缺陷。

其他

需方对锗合金有其他要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

试验方法

化学成分

锗合金的化学成分采用物相分析法进行分析。

力学性能

室温拉伸力学性能试验按GB/T 228.1规定的方法进行。

外观质量

外观质量用目视检查。

检验规则

检查与验收

锗合金应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，供需双方应在需方共同进行仲裁取样。

组批

锗合金应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、规格的产品组成。

计重

锗合金应检斤计重。

检验项目

每批锗合金应进行化学成分、外观质量的检验。力学性能由供方工艺保证，首批供货、质量仲裁、质量监督部门抽检或工艺发生重大变化，或订货单(或合同)中注明检验时，应进行检验。

取样

锗合金取样应符合表2规定。

取样

| 检验项目 | 取 样 规 定 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每炉取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 力学性能 | 每批随机取1个试样 | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 任意部位逐卷检验 | 3.4 | 4.3 |

检验结果的判定

化学成分的检验结果不合格时，产品能区分熔次时，则判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次时，则判该批产品不合格。

力学性能的检验结果不合格时，应从该批（或炉）产品（包括该不合格试样代表的那件产品）中（或该不合格试样代表的那件产品上）另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格， 则判该批（炉）产品合格。若重复试验结果中仍有不合格，则判该批（炉）产品不合格。

外观质量的检验结果不合格时，判该件产品不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

产品标志

应在每卷锗合金产品上打印如下标记（或贴标签）：

牌号；

状态；

规格；

净重；

产品批号；

供方技术监督部门的检印。

包装、运输、贮存

锗合金包装方式由供需双方共同商定，并在合同中注明。

质量证明书

每批锗合金应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 批号；

- 净重；

- 本标准编号；

- 各项分析检验结果和技术监督部门的印记；

- 包装日期（或出厂日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

e) 重量；

i) 其他特殊要求；

j) 本标准编号。

________________________________